□ 각종 재료와 비중표

① 철과 강

기타자료/각종 재료와 비중표

2006 건설적산

기타자료/각종 재료와 비중표

2006 건설적산

품 명	비 중	품 명	비 중	품 명	비 중
순 철 주 철 강 철 특수강 Ni-Cr강 〃 Si-Cr 〃 Cr-Ni-W 〃 규소강 〃 텅스텐강 〃 고속도강	7.85 71.～7.3 7.86～7.848 7.75 7.62 7.79 7.6 8.05 8.7	스테인리스강SUS 27 〃 28 〃 29 〃 32 〃 33 〃 35 〃 36 〃 37 〃 39～40	7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 7.9	스테인리스강 41～43 50 51 52 53 질 화 강 다 이 스(질 화 강) 만 강 연 강 스 테 인 리 스 304 〃 316	8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 7.75 7.8 7.86～7.98 7.8 7.9 7.945

② 동과 동합금․니켈 및 니켈합금․알루미늄 및 알루미늄 합금

품 명	비 중	품 명	비 중	품 명	비 중
동 동 주 동 판 관 동 선 황 동 1 종 황 동 2 종 황 동 3 종 청 동 인 청 동 알 루 미 늄 청 동 고 력 황 동 망가닌 Cu-Mn-Ni 콘스틴턴Cu-Ni	8.9～8.93 8.622 8.815 8.895 8.6 8.5 8.4 8.735 8.6～8.95 7.787 8.30 8.3～8.9 8.9	베릴륨동 Cu-Be-Co 시리콘청동 Cu-Sn-Si 동크랏도알루미늄 니 켈 니 켈 단 니 켈 주 모 빌 메 탄 니 크 룸 Ni-Cr-Pe 양 은 Ni-Cr-Zn 페로니켈Fe-Ni(50%) 스 프 링 용 양 백 판 알 루 미 늄 99% 알 루 미 늄 76%	8.3～8.8 8.8 3.65 8.8～8.9 8.687 8.285 8.906 8.15～8.4 8.4～8.78 8.2 8.6 2.71 2.80	알 루 미 늄 주 알 루 미 늄 판 〃 관 〃 선 실 민 라 우 탈 듀 랄 르 민 알 루 미 늄 합 금 (24S-T) 알 루 미 늄 신 탈 알 드 라 이 Al-Si-Mg	2.569 2.699 2.681 2.702 2.70 2.90 2.8～2.85 2.80 2.70 2.80 2.70

③ 광  물

품 명	비 중	품 명	비 중	품 명	비 중
자 연 금 자 연 은 자 연 백 금 자 연 동 뽀 기 사 이 드 수 정 석 우 라 늄 U 세 리 움 Ce 티 탄 Ti 니 오 브 Nb 버 나 디 움 V 베 릴 륨 Be 만 강 MN	15～19.32 10～12 14～21.45 8.9～9.0 2.5～2.6 2.9～3.0 18.7 6.9 4.54 8.57 6.0 1.82 7.43	마 그 네 슘 마그비계다이카스트에레크레톤 〃 도우메탈 〃 A 〃 D 〃 E 〃 F 〃 T 석 연 연 (주) 연 (판) 아 연	1.74 1.8 1.8 1.8 1.84 1.78 1.76 1.82 7.298～7.418 11.34 7.368 11.432 7.133～7.14	아 연 (주) 〃 (판) 황 연 아연계다이가스트 #2 〃 #3 〃 #5 합 석 아 연 땜 납 아 연 광 철 선 아 연 광 강 선 비 스 무 트(창 연) 〃 (주 물) 안 티 몬(주 물) 안 티 몬	6.872 7.209 5.3～7.3 6.5 6.6 1.7 7.1 8.3～9.5 7.80 7.80 9.8 9.822 6.72 6.62～6.69

④ 유  지

품 명	비 중	품 명	비 중	품 명	비 중
아 마 인 유 올 리 브 유 피 마 자 유 채 종 유 대 두 유 경 유(고 래) 벤 졸(경 유) 輕 (경 유) 中 (경 유) 重 (경 유) 고 급 휘 발 유 보 통 휘 발 유 흑 구 휘 발 유 알 콜 99% 알 콜 95% 알 콜 90%	0.99～0.94 0.91～0.93 0.96～0.967 0.91～0.92 0.924～0.926 0.917～0.927 0.879 0.94 0.98 1.04 0.700 0.750 0.696 0.797 0.808 0.822	콜 탈 메 탄 올 터 빈 유 80호 터 빈 〃 120 〃 〃 140 〃 〃 170 〃 다 이 나 모 유 파 이 트 다 이 나 모 유 냉 동 기 유 스핀들유백스핀들유 〃 A 〃 〃 B 〃 머 신 유 A 〃 B 〃 C 〃 특	1.154 0.7965 0.930 이하 0.935 〃 0.940 〃 0.940 〃 0.935 〃 0.930 〃 0.925 〃 0.905 〃 0.930 〃 0.910 〃 9.910 〃 0.935 〃 0.935 〃 0.935 〃	광 유 석 유 콘파운드(아스팔트) 수 지 식 물 유 아스팔트 무기질분 핏 치 〃 수 지 〃 기 지 〃 아스팔트식물유광유 〃 무기질분 광 유,합 성 유 수 지 트 란 스 유 40℃ 골 유 40℃ 글 리 세 린 40℃	0.885～0.912 0.89 1.02 1.15 1.3 1.4 1.2 1.4 1.01 1.1 0.95 0.852 0.876 1.252

⑤ 수지 고무 지류 기타

품 명	비 중	품 명	비 중	품 명	비 중
고밀도 폴리에틸렌 중밀도 〃 저밀도 〃 지 절 록 지 목 선 포 나 일 론 직 물 유 리 석 면 포 고 무 마 사 견 선 사 양 모	0.941～0.965 0.926～0.940 0.910～0.925 1.28～1.40 0.65～0.8(0.925) 1.30～1.36 1.15～1.19 1.4～1.9 1.55～1.8 0.933 1.5 1.33～1.45 1.58 1.32	비 스 코 스 규 프 라 아 세 테 이 트 스 테 이 플 아 세 테 이 트 필 라 멘 트 트 리 로 세 테 이 트 프 로 믹 스 아 세 테 이 트 나 이 론 사 포 리 에 스 텔 사 아 크 릴 사 아 크 릴 사 스 테 이 플 비 닐 론 비 닐 리 덴 폴 리 염 화 비 닐 폴리에틸렌, 필라멘트	1.50～1.52 1.50 1.32 1.32 1.30 1.22 1.14 1.38 1.14～1.17 1.26 1.26～1.30 1.70 1.39 0.94～0.96	폴 리 프 로 필 렌 폴리우레탄, 스판텍스 폴 리 클 랄 벤 조 에 이 트 방향족나이론(Aramid) 페 놀 사 스 테 이 폴 탄 소 섬 유 필 라 멘 트 (저 탄 성) (고 탄 성) 불 소 섬 유 필 라 멘 트 유리섬유멀리필라멘트 베크라이트(저,선포제) 〃 (유 리 제) 데 도 론 사 데 크 론 사	0.91 1.0～1.3 1.32 1.34 1.37～1.38 1.27 1.58～1.60 1.70～1.80 2.1～2.2 2.5 1.4 1.8 1.38 1.38