배수판(DC1000) 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절의 적용범위는 모든 건축물의 최하층 바닥 콘크리트 구조체와 무근콘크리트 사이에

방수부분 상부 혹은 방수층 없이 최하층 바닥위에 바로 설치하여 습기, 결로방지 및 누수

를 처리하는 역할을 함으로써 지하최하층의 모든 구조물 방수공사에 적용된다.

1.2 관련시방절

공사와 관련이 있는 사항중 본 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 표준 시방서의 해당

사항에 따른다.

1.3 시스템 설명

1.3.1 콘크리트 구조물의 온도변화에 의한 수축팽창 또는 수화열로 인한 미세한 균열, 방수재질의

노화등으로 인한 상부 무근콘크리트 침투수를 배수판을 설치하는 것만으로 통수층과 통기

층을 확보하여 처리해냄으로써 건물의 쾌적한 환경을 조성하는데 꼭 필요한 제품이다.

1.3.2 합성수지(RESIN) 형성품으로서 모세관현상을 100% 방지할 뿐만 아니라 반영구적이다.

1.3.3 각 제품마다 다리모양의 CONE부분에 콘크리트가 충진되도록 설계되어 내하중성 및 좌굴

저항성이 뛰어나 전기실, 기계실, 주차장바닥에 설치하여도 안전하다.

1.3.4 각 제품마다 연결용 구멍과 돌출핀이 있어 제품과의 연결 및 고정이 확실하여, 이격 현상이         없이 안전하고 간편한 작업이 이루어지고. 제품표면에 레벨표시봉이나 철근스페이서를 꽂을

있는 구멍이 있어 무근콘크리트 타설 시 평탄작업이 용이하다.

1.4 제출물

1.4.1 시공상세도면

(1)  배수판 사용부위의 PAD 및 트렌치부위 단면상세도.

(2)  D.A 부분 및 집수정부위 단면상세도.

(3)  방수턱 대체시공시 지하층 외벽 단면상세도.

1.4.2 제품자료

(1)  배수판의 카다록

(2)  배수판의 특기시방서

1.4.3 견본(5가지 규격)

(1)  B30  500×500×30 m/m (가로×세로×높이)

(2)  B45   500×500×45 m/m (가로×세로×높이)

(3)  B70N 500×500×70 m/m (가로×세로×높이)

(4)  B120  500×500×120 m/m (가로×세로×높이)

(5)  B200  500×500×200 m/m (가로×세로×높이)

1.4.4 확인서

(1) 시공전 확인서

공사 착수 전 청소상태, 이물질 제거 및 기타 장애물이 없도록 확인후에 감리, 감독자에

게 확인서를 제출한다.

(2) 시공후 확인서  - 배수판을 설치하고 무근콘크리트 타설작업 완료후에 확인서를 제출한다.

1.4.5 품질인증서류  -  KS 기준이 없어 제조업체의 공인기관(한국화학시험연구원등) 시험성적서                         로 대체한다.

1.5 품질보증

1.5.1 자격        - 특별한 자격 필요없슴

1.5.2 현장견본    - 실제 납품 제품으로 대체한다.

1.5.3 공사전 협의 - 전기, 기계, 설비업체와 협의한다.

1.6 운반, 보관, 취급

배수판의 현장내 이동시 충격을 받지 않도록 해야하며, 화기에 절대 주의를 요한다.

2. 재료

2.1 재료

2.1.1 재질 - 합성수지(RESIN)

2.1.1 특성

합성수지로서 낮은 뒤틀림, 경도와 강성도가 높으며 응력 균열 저항성이 우수함 과 동시에

유연성이 있어서 바닥의 구배가 다소 있더라도 균열 발생률이 낮고 높은 내화학성을

지니고 있어 강 알칼리성인 콘크리트 구조물에 사용하여도 변형이 없이 반 영구적이다.

2.2 제품의 사양

2.2.1 각 제품의 치수

품번	가로	세로	높이	상판두께	중량(KG/매)
B30	500	500	30	1.5이상	0.480이상
B45	500	500	45	1.5이상	0.560이상
B70N	500	500	70	1.5이상	0.640이상
B120	500	500	120	1.5이상	0.900이상
B200	500	500	200	1.5이상	1.250이상

단위 : m/m

2.2.2 소요내용

품번	소요량 매/m2	JOINT HOLE 수량/M2	교각(다리) 수량(개/m2)	압축하중 (단위: tonf/m2) 제품자체	교각내충진 콘크리트 소요량(m2당)
B30	4	48	64	30톤 이상	0.0127m3
B45	4	40	100	25톤 이상	0.0123m3
B70N	4	40	100	20톤 이상	0.0160m3
B120	4	40	64	20톤 이상	0.0288m3
B200	4	40	36	12톤 이상	0.0509m3
참고	1.시험시편:500×500(m/m) ※m2당 환산식: 시험성적서상 수치×4

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 바닥 슬라브의 평활도를 확인하고 되도록 집수정 쪽으로 0.1%이상의 구배를 준다.

3.1.2 트렌치 설치구간에는 사전에 제출한 시공 상세도면에 맞게 사전준비를 해야한다.

3.2 작업준비

3.2.1 전등설치 및 배수판을 절단하기위한 절단기 및 전원을 확보하여야 한다.

3.2.2 콘크리트 바닥면을 깨끗이 청소하고 이물질이 있을 경우 평활도 유지를 위하여 철저히

제거해야 한다.

3.2.3 배수판 작업장으로 분산.

3.2.4 구조체 연결부분에 누수가 있을때는 배수판을 깔기전에 방수처리를 하는 것이 좋다.

3.3 시공기준

3.3.1 공통사항

(1)  배수판이 서로 연결되어 고정될 수 있도록 ㄱ자부분의 구멍과 ㄴ자부분의 연결핀을 끼워

설치한다.

(2)  배수판 연결부위가 바닥의 구배 때문에 이격이나 들뜸이 생길경우 테이프로 봉하여 콘크

리트 페이스트가 바닥으로 흐르는 것을 미연에 방지한다.

3.3.2 시공순서

(1)  한쪽 벽체 끝부분부터 붙여서 설치한다. 이때 구멍이 없는 부분을 벽쪽을 향해 설치한다.

(2)  기둥이나 벽부위에 설치시 공간이 생길 경우 그 부분을 자로 재어 핸드커터등으로

절단후 끼워 넣고 TAPE등으로 봉한다.

(3)  트렌치 설치시에는 배수판위에 스틸조각 등을 고정시켜 용접을 통해 앵글설치하고 벽돌

로조적을 하거나 목재로 틀을 짠다. 또는 금속이나 프라스틱 기성품으로 대체할 수 있다.

(4)  와이어 메쉬(또는 철근스페이서와 철근)와 레벨표시봉 설치후 무근콘크리트를 타설한다.

3.3.3 시공시 참고사항

-  전기실, 기계실, 주차장 상부의 무근콘크리트 두께는 배수판 상부부터 최소 100m/m로하고

(단, B30은70m/m도 무방함) 일반실의 경우에는 최소 80m/m 이상으로하여 균열을 사전에

예방한다.

(※ 상시 진동이 있는 PAD 하부에는 되도록 설치하지 않는다.)

3.3.4 기타 응용시공

(1)  공간벽 설치시 연결구멍 부분을 지하옹벽에 수직으로 설치하고 무근콘크리트를 타설하여

벽체 결로수 혹은 침투수를 바닥의 배수판 하부로흘려 집수정으로 유도함으로서 방수턱

공사를 대체할 수 있다.

(2)  지상층 슬라브에 설계에서 예상치 못한 하중이 추가될 경우 배수판을  설치하고 콘크리트

나 몰탈등을 타설하면 다리모양의 CONE부분 이외의 나머지 공간만큼 물량이 빠짐으로

경량콘크리트를 대체하여 하중감소 및 자중감소 효과를 얻을 수 있다.