PDS파형강관(평활관,양면피복) 구매및제작시방서

WWW.SCSP.CO.KR

1. 적용범위

본 시방서는 우수, 오ㆍ폐수관로, 농업용 용수관로 공사에 사용되는 배수관자재로써 PDS파형강관(평활형,양면피복)에 대한 재질,규격, 검사등 구매 및 제작에 따르는 제반 사항에 대하여 적용한다.

2. 품명

PDS파형강관(평활형,양면피복)

3. 제품의 구조 및 재질

-발명특허 0817418호 와 발명특허 0835078호 에 적합 하여야 한다.

4. 단면 모양 및 치수

- 단면모양

<표1>PDS파형강관의 치수

(단위:㎜)

기 호	관 경(D)	치 수				피복두께(㎛)
		파의피치(P)	파의깊이(H)	굽힘반지름(r)	내면강판 두께(t)	내 면	외 면
1RS(중골)	∮300~1800	68.0	13.0	17.5	0.4~0.8	200이상
3RS(대골)	∮1000~2400	76.2	25.4	17.5	0.4~0.8	200이상

비고 : 그림은 <표1>의 치수를 이해하기 위한 참고용이다.

5. 제품의 특성

- PDS파형강관(평활형,양면피복)은 아연도금강판에 PVC PLASTISOL 또는 폴리에틸렌을 융       착 피복하여야 한다.

- 관의 접합방법은 발명특허 0835078호 에 의거한 헬리컬밴드 연결 방법을 적용한다.

가. 헬리컬밴드 단면 모양

〈표1〉 헬리컬밴드의 치수                                               (단위 : ㎜)

기 호	헬리컬밴드		이음관		고무패킹		비고
	나비(W)	두께(t)	길이(L)	두께(T)	두께(t)	폭(H)
S-1(중골)	100~150	1:2~1:6	200	1.2~2.0	15이상	15~20
S-2(대골)	150이상	1:6~2:0	200~250	2.0 이상	15이상	15~20

<표2> 관경별 볼트수량                                                         (단위:㎜)

관경	볼트 규격	수량	관경	볼트규격	수량
300	14×100	4	900	14×100	8
350	14×100	4	1,000	14×100	9
400	14×100	4	1,200	14×100	10
450		4	1,350	14×100	12
500		5	1,500	14×100	14
600		5	1,650	14×100	16
700		6	1,800	14×100	18
800		7	2,400	14×100	22

7. 제품 재질

가. 아연부착량

<표4>

기준항목	기본재질기준(KS D 3506)	검사 시험 규격
아연부착량	양면기준 600g/㎥이상	KS D 0201 (용융아연도금시험)

8.  검사

① 아연부착량 시험

기준항목	기본재질기준(KS D 3506)	검사 시험 규격
아연부착량	양면기준 600g/㎥이상	KS D 0201 (용융아연도금시험)

② 치수검사                                                                  (단위:㎜)

종류		기호	치 수
단면모양	파형		파의 피치(P) 파의 깊이(H)	강관의 길이(L)	호칭지름	축방향 휨	커플링밴드의 나비(W)
원형	1S형	SCP 1RS	±2.0	+40,-10	1000미만 =±10 1000이상 =±1%	길이의 ±0.3%이하	±5.0

※ 그 외는 KS D 3590 규격에 따른다.

9. 검수

납품자의 제작공정에서 검수함을 원칙으로 하며, 현장검수도 시행할 수 있다.

10.표시

관 표면에 제품명, 규격등을 표시한다(KS D 3590 참조)

11.납품

지정기한내 납품하여야 하고 필요에 따라서 부분 납품할수 있으며 수요기관의 사정으로        납품기일을 변경할 경우 납품자는 이에 응하여야 한다.

현장 도착시 까지는 제품의 손상 및 파손에 대하여 정상품으로 교환하여야 한다.