와이어로프 등 사용제한 조건

양중기 달기구(달비계) 항타기∙항발기	1. 안전계수	달비계	1. 달기 와이어로프 및 달기 강선: 10이상 2. 달기 체인 및 달기 훅 : 5이상 3. 달기강대와 달비계 하부 및 상부지점: ∙강재- 2.5이상 ∙목재- 5이상
		양중기	1. 근로자 탑승운반구를 지지용 와이어로프, 체인: 10이상 2. 화물 하중을 직접 지지하는 와이어로프, 체인: 5이상 3. 훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔 : 3이상 4. 그 밖의 경우: 4이상
		항타기 항발기	∙ 권상용 와이어로프 : 5이상
	2. 와이어로프 (달비계는 곤돌라형 달비계)	1. 꼬인 것 2. 이음매 있는 것 3. 한 꼬임에서 끊어진 소선수가 10% 이상 4. 지름감소가 공칭지름의 7% 초과 (감소) 5. 심하게 변형 또는 부식된 것 6. 열과 전기 충격에 의해 손상된 것
	3. 달기체인	1. 체인 길이가 체인 제조된 때 길이의 5%초과 (증가) 2. 링 단면지름 감소가 체인 제조된 때 링 지름 10%초과 (감소) 3. 균열이 있거나 심하게 변형된 것
	4. 섬유로프, 안전대 섬유벨트 (의자형 달비계)	1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것 3. 2개 이상 섬유로프 또는 섬유벨트를 연결한 것 4. 작업높이보다 길이가 짧은 것
하역작업 (화물운반, 고정용)	∙ 화물자동차 짐걸이로 사용할 수 없는 섬유로프는 딱 2개 나와 있음(규칙 188조) 1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것