이중벽/다중벽관 이음관 제품규격서

품명 및 규격 : 일반용 폴리에틸렌관 이음관

이중벽관/다중벽관 150～1 200 ㎜ 이음관

물품식별번호 : 물품식별 번호는 다음과 같다.

순번	G2B식별번호	관의 종류 및 모델명	관경	원강성 (KN/㎡)	비고
1	20627620	45˚엘보	Φ150	SN 7이상	KPS M 2009
2	20627621	45˚엘보	Φ200	SN 7이상
3	20627622	45˚엘보	Φ250	SN 7이상
4	20627623	45˚엘보	Φ300	SN 7이상
5	20627624	45˚엘보	Φ350	SN 7이상
6	20627625	45˚엘보	Φ400	SN 7이상
7	20627627	45˚엘보	Φ450	SN 7이상
19	20627628	45˚엘보	Φ500	SN 7이상
20	20627629	45˚엘보	Φ600	SN 7이상
21	20627630	45˚엘보	Φ700	SN 7이상
22	20627631	45˚엘보	Φ800	SN 7이상
23	20627632	90˚엘보	Φ150	SN 7이상
24	20627633	90˚엘보	Φ200	SN 7이상
25	20627634	90˚엘보	Φ250	SN 7이상
26	20627635	90˚엘보	Φ300	SN 7이상
27	20627636	90˚엘보	Φ350	SN 7이상
28	20627637	90˚엘보	Φ400	SN 7이상
29	20627639	90˚엘보	Φ450	SN 7이상
30	20627640	90˚엘보	Φ500	SN 7이상
31	20627642	90˚엘보	Φ600	SN 7이상
32	20627643	90˚엘보	Φ700	SN 7이상
33	20627644	90˚엘보	Φ800	SN 7이상
34	20627645	정티	Φ150	SN 7이상
35	20627646	정티	Φ200	SN 7이상
36	20627647	정티	Φ250	SN 7이상
37	20627648	정티	Φ300	SN 7이상
38	20627649	정티	Φ350	SN 7이상
39	20627650	정티	Φ400	SN 7이상
40	20627651	정티	Φ450	SN 7이상
41	20627653	정티	Φ500	SN 7이상
42	20627654	정티	Φ600	SN 7이상
43	20627655	정티	Φ700	SN 7이상
44	20627656	정티	Φ800	SN 7이상
45	20627658	이경티	200x150mm	SN 7이상
46	20627659	이경티	250x150mm	SN 7이상
47	20627660	이경티	250x200mm	SN 7이상
48	20627664	이경티	300x150mm	SN 7이상
49	20627666	이경티	300x200mm	SN 7이상
50	20627667	이경티	300x250mm	SN 7이상
51	20627669	이경티	350x150mm	SN 7이상
52	20627672	이경티	350x200mm	SN 7이상
53	20627674	이경티	350x250mm	SN 7이상
54	20627675	이경티	350x300mm	SN 7이상
55	20627676	이경티	400x150mm	SN 7이상
56	20627677	이경티	400x200mm	SN 7이상
57	20627678	이경티	400x250mm	SN 7이상
58	20627679	이경티	400x300mm	SN 7이상
59	20627680	이경티	400x350mm	SN 7이상
60	20627681	이경티	450x150mm	SN 7이상
61	20627683	이경티	450x200mm	SN 7이상
62	20627684	이경티	450x250mm	SN 7이상
63	20627686	이경티	450x300mm	SN 7이상
64	20627687	이경티	450x350mm	SN 7이상
65	20627688	이경티	450x400mm	SN 7이상
66	20627690	이경티	500x150mm	SN 7이상
67	20627691	이경티	500x200mm	SN 7이상
68	20627693	이경티	500x250mm	SN 7이상
69	20627694	이경티	500x300mm	SN 7이상
70	20627695	이경티	500x350mm	SN 7이상
71	20627697	이경티	500x400mm	SN 7이상
72	20627698	이경티	500x450mm	SN 7이상
73	20627700	이경티	600x150mm	SN 7이상
74	20627701	이경티	600x200mm	SN 7이상
75	20627703	이경티	600x250mm	SN 7이상
76	20627704	이경티	600x300mm	SN 7이상
77	20627706	이경티	600x350mm	SN 7이상
78	20627707	이경티	600x400mm	SN 7이상
79	20627709	이경티	600x450mm	SN 7이상
80	20627711	이경티	600x500mm	SN 7이상
81	20627712	이경티	700x150mm	SN 7이상
82	20627713	이경티	700x200mm	SN 7이상
83	20627714	이경티	700x250mm	SN 7이상
84	20627715	이경티	700x300mm	SN 7이상
85	20627717	이경티	700x350mm	SN 7이상
86	20627718	이경티	700x400mm	SN 7이상
87	20627719	이경티	700x450mm	SN 7이상
88	20627721	이경티	700x500mm	SN 7이상
89	20627722	이경티	700x600mm	SN 7이상
90	20627723	이경티	800x150mm	SN 7이상
91	20627724	이경티	800x200mm	SN 7이상
92	20627725	이경티	800x250mm	SN 7이상
93	20627726	이경티	800x300mm	SN 7이상
94	20627727	이경티	800x350mm	SN 7이상
95	20627728	이경티	800x400mm	SN 7이상
96	20627729	이경티	800x450mm	SN 7이상
97	20627730	이경티	800x500mm	SN 7이상
98	20627731	이경티	800x600mm	SN 7이상
99	20627732	이경티	800x700mm	SN 7이상

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 표준은 폴리에틸렌으로 성형된 이중벽관으로 자연구배에 의한 흐름에 배수로, 하수로 및 농업용수로용 등에 사용되는 이중벽관의 재질, 형상, 규격, 강도 및 제반시험에 적용한다.

1.2 분류

1.2.1 일반용폴리에틸렌관 무/유공관(G2B분류번호: 40142197)

1.2.2 일반용폴리에틸렌 이음관(G2B분류번호: 40142338)

2. 적용자료 및 문서

한국플라스틱단체표준 KPS M 2009를 적용한다. 업체가 제시한 규격서 내용이 한국플라스틱표준 KPS M 2009 구조형 폴리에틸렌 하수도관에 규정된 치수, 성능, 시험 등 제반사항과 다를 경우 업체규격서 내용에도 불구하고 우선적으로 KPS M 2009를 적용한다.

3. 필요조건

3.1 재료

원료는 이중벽관의 용도에 적합하도록 CARBON BLACK을 2~3% 포함되어 있는 COMPOUND또는 이에 상응하는 폴리에틸렌수지를 사용하여야 한다.

3.2 형태

이중벽관의 단면 및 유공관의 형태는 그림1. 그림2.와 같아야 한다.

그림 1. 관의 단면

그림 2. 유공관의 형태

-. HOLE의 직경 : 12mm

-. HOLE의 길이방향 간격 : 60mm~150mm

-. 기타 Hole수는 주문제작임

3.3 제조 및 가공

폴리에틸렌을 주원료로 하며 일정한 두께의 HDPE 사각 파이프를 나선형으로 감으면서 간극사이로 합성수지 주입노즐을 통해 U.V안정제가 배합된 접착용 합성수지를 공급한 후 압축롤러로 압착시켜 관을 제조한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

(1) 본 제품은 단체표준제품확인서 등을 획득한 1개사 제품으로 납품되어야 하며 이는 양질의 품질을 보장하기 위함이다.

(2) 본 제품은 직접 생산증명과 경쟁입찰 참가자격등록을 각각의 해당기관에서 등록을 필한 업체의 제품으로 제작 납품되어야 하며 이는 철처한 사후관리를 통해 책임소재를 명백히 하고자 함이다.

3.4.2 관의 성능은 다음과 같은 특성을 지녀야 한다

표2. 관의 성능

구분	시험항목		단위	품 질 기 준 치	시 험 방 법
완제품	기계적성능	원강성	KN/㎡	SN 8이상	KPS M 2009:2007
		원연성시험		갈라짐, 균열, 파손이 없을것
		충격시험		갈라짐, 균열, 파손이 없을것
		밀도	g/㎤	0.941 이상
	물리적성능	항복인장강도	N/㎟	20.0 이상
		회 분	%	0.07 이하
		카본블랙함량1)	%	2.0~3.0
		NCLS	hr	24이상
		용융질량흐름지수	g/min	1.6 이하(190℃, 5Kg) 0.4 이하(190℃,2.16Kg)
		열안정성	분	20이상
		연결부수밀시험2)		누설이 없을것

주: 1) 카본블랙함량은 관의 흑색부분에 한하여 적용한다.

2) 연결부 수밀시험은 참고사항이며 특정수준의 기능에 대하여 관 연결설계의 적합성을 부여하기 위한 것이다.

3.5 마감 및 외관

관은 색상(흑색), 불투명도, 밀도 및 기타 성질이 본질적으로 균일하여야 한다.

관의 내.외면은 무관이나 반광택이어야 하고, 초킹, 끈끈함, 점착성이 없어야 한다.

3.6 치수

--- 별첨참조.

4. 검사 및 시험

4.1 검사방법

4.1.1 시료의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에 따른다.

4.1.2 완제품의 색상 및 겉모양 등은 육안으로 검사하되 치수는 기구를 이용하여 측정하여야 한다.

4.1.3 수요기관은 시료를 채취하여 공인시험기관에 의뢰하거나 제조업체의 공인기관 시험성적서로 가름할 수 있다.

4.2 시험방법

4.2.1  원강성 시험방법은 KPS M 2009 : 2007 10.4 원강성 시험에 따른다.

4.2.2  원연성시험 방법은 KPS M 2009 : 2007  10.5 원연성 시험에 따른다.

4.2.3  충격시험 방법은 KPS M 2009 : 2007 10.6 충격시험에 따른다.

4.2.4  밀도 시험방법은 KPS M 2009 : 2007  10.8 밀도시험에 따른다.

4.2.5  용융질량흐름지수 시험방법은 KPS M 2009 : 2007 10.9 용융질량흐름지수에 따른다.

4.2.6  항복인장강도 시험방법은 KPS M 2009 : 2007 10.10 항복인장강도에 따른다.

4.2.7  회분시험 시험방법은 KPS M 2009 : 2007  10.11 회분 시험에 따른다.

4.2.8  카본블랙함량은 KPS M 2009 : 2007  10.12 카본블랙함량 시험에 따른다

4.2.9  열안정성은 KPS M 2009 : 2007  10.13 열안정성 시험에 따른다.

4.2.10 NLCS 시험방법은 KPS M 2009 : 2007  10.14 NCLS 에 따른다.

4.2.11 연결부 수밀시험은 KPS M 2009 : 2007  10.15 연결부 수밀시험에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

포장은 따로 하지 않으며 필요시에는 상호 협의 하에 적절한 방법으로 포장 할 수 있다.

5.2 표시

관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음사항을 표시하여야 한다.

1) 품 명

2) 종류, 등급 및 기호

이중벽관(DP1급) SN8

3) 관의 크기 (평균안지름)

4) 제조일자 또는 로트번호

5) 제조자 명 또는 그 약호

6. 용도 및 재원

6.1 용도

○주택, 아파트, 시가지도로 양측하수 및 오수관

○폐수 및 위생물 처리관

○농.공업용수, 배수.송수관

○화학약품처리장, 하수종말처리장차집관

○골프장, 운동장, 광장 등의 오.배수관

○도로, 임도, 지하도, 종힝단 배수관

○교량, 터널, 해안매립공사, 댐 배수관

○각종 단지 조성시 하수관

○농지개량사업 이설배수관

6.2 발주재원

관의 분류에 따라 나누며, 각 종류별 호칭을 발주 한다.

6.3 기타

이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반상관례에 따른다.

7. 이음관

이음관은 별첨1.에 따르며, 이중벽구조 하수도관의 규격에 준하여 제조된 관을 적용한다.

별첨1.

이중벽관(다중벽관공용) 이음관 구매시방서(MAS계약품)

90˚ elbow	45˚ elbow

정티