침투식 교면방수 시공 지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 표면처리작업

가. 크랙발생 부위는 에폭시 주입 보수를 시행하고, 평탄성 불량구간은 연마하며, 재료분리 및 파손부위는 철저히 보수

나. 표면의 레이탄스 및 이물질 등은 부러쉬를 이용 완전히 제거한 다음 Air-Compressor로 깨끗이 청소

다. 표면에 수분이 있을시 침투가 저하되므로 완전히 건조된 상태를 확인

2. 도포방법

가. 저압분무기(5kg/cm2)로 표면에서 20cm정도 이격하여 균일하게 2회에 걸쳐 도포

나. 시공시 표면온도는 5 ~ 20℃일 때 시공효과가 양호

다. 강우 직후나 콘크리트 타설후 2주간 이내는 살포 금지

3. 성능시험

가. 시공 완료후 24시간 경과하여 도포면위에 물을 뿌려 발수상태(물방울이 맺힘)를 확인하고, 젖어 보이는 부분이 있으면 재시공 조치

나. 시공 14일 경과후 중분대, 중앙부, 난간부위의 코아를 채취하여 침투깊이 확인

다. 자재 반입시 관리시험(비중, 흡수비, 침투깊이)을 실시하여 품질 확인

4. 기타 유의사항

가. 교면방수 시공전 시험시공계획서를 사업소에 제출하여 승인을 득한후 시행하며, 시공결과 침투깊이가 4mm이상 되는 살포량을 결정하여 교면방수 시공계획을 수립 시행

나. 도포후 표면보호를 위해 중분대측 또는 길어깨측으로만 통행토록 통행유도 표지설치

다. 비온후 48시간 이상 건조시켜야 하며, 시공후 24시간 이내에 비가 올 경우 재시공

라. 전 포장면에 대한 교면방수가 완료된 후 아스콘 포장 시행

* 시험시공 계획서에 포함되어야 할 사항

: 일시, 위치, 시공평면도, 시공장비 및 투입인원, 위치별 살포량

※ 참고문헌

▪ 고속도로 사지 50 (‘95. 6. 30) : 교량침투식 방수제 적용성 시험

▪ 고속도로 건설공사 특별시방서 (‘96. 11) : P180 ~ 185

▪ 연품 17301-2446(‘95. 4. 1) : 교량침투식 방수제 적용성 시험결과 통보