2. 사방에 쓰이는 자재 및 설계자료

가. 공사에 쓰이는 자재

사방사업을 원활히 수행하기 위해서는 사방에 쓰이는 재료에 대한 충분한 지식을 가지고 재료를 선택, 이용하여야 한다.

사방공사에 쓰이는 토목재료는 구조적으로 충분한 支持力을 지니고 있고 내구성, 耐水性이 있어야 하며 磨耗에 견디는 힘이 커야하는 반면 외력이나 열 및 건습에 따른 변형 또는 비틀림이 적어야 한다.

또한 자재를 구하기가 쉽고 경제적이며 취급에 특수한 기술을 필요로 하지 않는 것이 좋다.

일반적으로 사용되고 있는 사방공사용 재료는 기초안정공사에 사용되는 토목재료와 녹화공사에 사용되는 식생재료가 있다.

토목공사용 재료에는 목재류, 석재류, 흙, 骨材, 시멘트, 콘크리트, 콘크리트 제품, 鐵材 및 비 철금속제품, 점토제품, 합성수지제품 등이 있고 식생재료에는 각종 草木類의 종자와 묘목이 있으며 식생반, 식생자루 등과 같은 떼 대용자재와 토양안정제 등이 있다.

1) 토목재료

가) 목재

사방공사에서는 다른 삼림토목공사에 비하여 비교적 목재의 사용량이 적은 편이며, 주로 製材하지 않은 통나무가 사용된다. 통나무(Log)는 주로 사방댐,구곡막이, 바닥막이, 기슭막이공사 등에 사용되고, 그밖에 바자얽기·울짱얽기 및 각종 말뚝용으로도 사용된다.

말뚝용으로는 소나무, 리기다소나무, 밤나무, 참나무류 등의 줄기가 좋으며, 우죽은 바자얽기시공에 말목과 함께 사용되는 주요한 섶재로서 비탈면덮기공법 및 해안모래덮기공법 등에 널리 사용된다.

나) 석재

석재는 토목공사에 사용되는 가공된 암석이며, 자연적으로 산간 계천에 있는 돌이라 하더라도 그것이 돌쌓기에 사용될 수 있을 때에는 이것을 석재라 할 수 있다. 사방공사에서는 석재를 주로 사방댐, 구곡막이, 바닥막이, 기슭막이, 수제 등과 같은 계간공사에는 물론 땅속흙막이, 산복수로, 흙막이, 누구막이 등과 같은 산복공사에 널리 사용한다.

사방공사에 사용되는 석재로 원석(原石), 마름돌(모돌, 다듬돌, 方石, 切石, 角石, 柱石), 막마름돌(막다듬돌, 荒切石), 견치돌(犬齒石, 間知石, 四角石), 막깬돌(雜角石, 雜割石, 粗石), 野面石(野石), 전석(轉石), 호박돌(玉石), 雜石, 뒷채움돌(裏充礫), 굄돌(飼石), 조약돌(栗石), 굵은자갈(大砂利), 자갈(砂利), 력(礫), 굵은모래(粗砂), 잔모래(細砂), 돌가루(石粉), 고로슬래그(高爐slag, Blast- furnace slag) 부순돌 등이 있다.

□원석 : 모암에서 1차 파쇄된 암석

□마름돌(Cut stone 또는 Ashlar) : 일정한 규격으로 다듬어진 것으로 미관을 요하는 돌쌓기 공사에 이용된다.

□막마름돌 : 마름돌을 만들기 위하여 마름돌의 규격 치수의 가공에 필요한 치수를 가진돌로 건축이나 포장 등에 쓰인다. 1개의 크기는 사용목적에 따라 다르나 대체로 가로 30cm×세로30cm×길이50∼60cm가 많이 쓰인다.

□견치돌(Kenchi-stone) : 특별히 다듬어진 석재로 돌의 앞면의 길이에 비교하여 길이는 1.5배 이상, 이맞춤(接端, 合端) 나비는 1/5 이상, 뒷면은 1/3 정도, 허리치기(胴落)의 평균깊이는 1/10 정도로 해야하며 1개의 무게는 보통 70∼100kg이다.

<견치돌>                     <막깬돌>

□막깬돌(Rubble stone) : 견치돌과 같이 이맞춤, 허리치기, 꼬리면 등을 엄격한 규격치수에 의하지 않으나 길이를 앞면의 1.5배 이상으로 하고 면의 모양을 직사각형에 가깝게하며 1개의 무게는 60kg정도이다. 마름돌이나 견치돌에 비하여 가격이 싸므로 사방공사에 주로 쓰인다.

□야면석(Rolling stone) : 자연적으로 개천바닥에 있는 무게 100kg정도 되는 전석(轉石)이다. 과거에는 石山에서 채석한 原石을 약간 다듬은 막다듬돌(荒面石)을 야면석이라고도 하였다.

□전석(Boulder) : 1개의 크기가 0.5□이상되는 석괴

□호박돌(Boulder stone) : 지름 18cm이상이고 호박모양의 둥굴고 긴 천연석재로서 산이나 개울등지에서 채취한다. 기초바닥용으로 사용된다.

□잡석(Rubble stone, Broken stone) : 산복이나 계천에 산재하고 있는 모양이 일정하지 않은 작은 전석으로서 그 크기는 대개 막깬돌이나 호박돌보다 작다. 채석장에서 규격돌을 채취할 때 부수적으로 생기는 막깬돌 비슷한 돌을 잡석으로 사용하기도 한다. 규모가 작은 골막이, 누구막이, 선떼붙이기의 밑돌, 돌떼단쌓기 및 돌흙막이(산돌쌓기)에 사용한다. 크기는 지름이 10∼30cm정도의 크고작은 알이 골고루 섞여져 있다.

□뒷채움돌(Back-filling stone) 및 굄돌(Chair stone) : 주로 메쌓기 공법에서 돌쌓기의 뒷부분에 채우기 위하여 사용되며 계천이나 산에 자연적으로 산재해 있는 작은 돌이나 또는 채석시 생기는 작은 깬돌 등을 사용한다.

□조약돌(Pebble stone) : 가공하지 않은 천연석으로 지름이 10∼20cm정도인 계란형의 돌

□굵은자갈(Cobble stone) : 가공하지 않은 천연석으로 지름 7.5∼20cm정도의 돌

□자갈(Gravel stone) : 천연석으로 큰자갈보다 알이 작은 지름 0.5∼7.5cm정도의 둥근돌

□력(Gravel) : 천연적인 굵은자갈과 자갈이 골고루 섞여 있는 상태의 돌

□굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25∼2.00□의 알맹이돌

□잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05∼0.25□의 알맹이돌

□돌가루(石粉) : 돌을 바수어 가루로 만든 것

□고로슬래그 부순돌 : 제철소의 銑鐵 제조과정에서 생산되는 고로슬래그를 40□이하로 파쇄가공한 돌

다) 흙

흙은 토성, 밀도, 함수량, 입도 등이 시공목적에 적합한 것으로서, 쓰레기 등 불순물이 포함되지 않아야 한다. 특히 객토용으로 사용하는 흙은 토성이 식물생육에 적합하여야 한다. 흙댐·흙골막이 등에서와 같이 심벽으로 사용되는 진흙은 강도가 있어야하며 화강암 지대에서 생산되는 순전한 점토가 좋다.

점토를 존재하는 상태 및 조직에 의하여 분류하면 잔유점토(殘留粘土), 침전점토(沈澱粘土)가 있고, 침전점토에서 다시 침전장소에 따라 해점토(海粘土 ;  Sea clay), 하점토(河粘土 ; Stream clay), 호점토(湖粘土 ; Lake clay) 등으로 구별된다.

점토를 이용목적에 의하여 분류하면

□자토(磁土 ; Magnetic earth) : 주성분은 90% 이상의 규산반토로 된 순수한 백색토이며 점성 및 가소성(可燒性)은 부족하나 도자기용으로 사용된다.

□내화점토(耐火粘土 ; Clay of fire proof) : 1,580℃ 이상의 고열에 견딜 수 있는 점토로서 耐火材로 사용된다.

□사질점토(砂質粘土 ; Sandy clay) : 細砂를 다량 함유한 것으로 보통 벽돌, 土管제조에 쓰인다.

진흙은 일반으로 석영, 장석, 운모 등의 細粒을 함유한다. 주성분은 다음과 같다.

□점토의 성분

성분 비율	규산 SiO2	반토 Al2O3	산화철 Fe2O3	석회 CaO	소오다 Na2O	산화마그네슘 MgO	가리 K2O	기타	계
백분률 (%)	60	15	6	5	4	4	3	3	100

라) 석회

석회는 混和土로 2和土(석회／모래) 또는 3和土(석회／점토／자갈)를 만들어 흙 사방댐, 흙 골막이, 흙 땅속흙막이 등의 심벽에 쓰인다.

마) 화약

화약은 채석용 및 계간공작물의 바닥용으로서 암석을 폭파하기 위하여 사용하며 보통 흙색광산용 화약으로 족하나 용수부의 바닥파기 및 심부 균열을 주기위한 채석에는 TNT를 사용한다.

화약류는 크게 □조성에 의한 분류 □성능에 의한 분류 □용도에 의한 분류 □화약류 단속법규에 의한 분류로 구분되는데 화약류의 특성은 다음과 같다.

(1) 흑색화약

흑색화약은 질산염 혼합 화약류로써 질산칼륨(초석), 유황(S) 및 목탄(C)으로 된 화약이며 이 세성분은 사용목적에 따라 배합비가 다르다. 혼합비는 KNO3 : S : C = 75 : 10 : 15 이다. 일반적인 특징은 다음과 같다.

·일반적으로 슬레이트(Slate)색이며 공기중에서 흡습한다.

·화학적으로 극히 안정하므로 습기만 피하면 오래 저장할 수 있다.

·연소열은 7000□/□ 이며 가스량은 265□/□이다.

·밀폐기중에서는 폭연을 하나 폭굉은 하지 않는다.

(2) 니트로글리세린(NG)

글리세린 C3H5(OH)3를 질산과 황산의 혼산으로 처리되며 다음과 같은 성질이 있다.

·순수한 NG는 상온에서 무색 무취의 액체이며 공업적으로 제조한 것은 담황색이며, 가연성이고 폭발성 액체이다.

·순수한 NG는 10℃에서 동결하나 공업제 폭약은 8℃에서 동결하며 14℃에서 녹는다.

·충격이나 마찰에 예민하여 액체의 운반은 법규로 금지되어 있다.

·강점폭 기구에 의하여 최고폭속 7,500m/sec, 약점폭으로는 1,100∼2,000 m/sec 이다.

(3) 다이너마이트(Dynamite)

다이너마이트는 NG를 기본물질로 하는 폭약으로서 크게 3가지로 분류할 수 있다.

·활성이 없는 규조토에 흡수시킨 혼합 다이너마이트

·NC와 NG가 교질상태로 융합하여 탄성이 있는 교질 다이너마이트

·NG와 약면약의 교질에 다른 배합제를 섞어 교질성분이 25%이하가 되어 분말상태로 된 분말 다이너마이트

이들 중 현재 생산되고 사용되는 다이너마이트는 교질(Gelatine) 다이너마이트이며 면화약으로 콜로이드화된 NG 20%이상을 기제로하여 만든 가소성이 있는 폭약이다.

(4) 함수폭약

AN-FO 폭약의 결점을 보완하기 위하여 질산암모늄에 물을 혼합해서 비중을 크게하고 위력을 강화한 죽상태의 폭약이다. 질산암모늄(NH4NO3)과 물을 주성분으로하고 여기에 가연성 물질로서 알루미늄 가루, 무연화학, TNT 등을 배합한 Gel상태의 폭약으로서 폭발할 때는 Booster(전폭약)을 사용해야 하며 특징은 다음과 같다.

·내수성이므로 수중에서도 사용이 가능하다.

·충격에 둔감하고 ANFO폭약보다 취급이 안전하다.

·전폭성이 나쁘기 때문에 Booster(전폭약)을 사용하여야 한다.

·장기간 저장하면 물이 분리되어 내수성이 저하된다.

·폭발후 가스가 적다(NO2, CO 등).

·사용법은 탱크차에서 직접 로우더(Loader)로 약을 채우거나 또는 폴리에틸렌 봉지에 넣어서 구멍에 채운다.

(5) 정밀폭약(Finex)

정밀폭약은 고성능폭약 발파시 결점의 하나인 주변암반에 심한 균열과 거친 단면의 생성을 보완하고 과발파를 방지하기 위하여 특수제어제와 활성제를 사용한 폭약으로 순폭성이 양호하고 기타 Smooth Blasting(굴착면을 매끈하게 하기위하여 행하는 발파) 공법에 필요한 제성능을 완벽하게 충족시켜주는 특수폭약이다.

(6) 초안폭약

넓은 의미로는 초안을 포함하는 폭약(니트로글리세린이 6%를 넘는 것은 다이너마이트에 속한다)을 말한다. 화약류 단속법에서는 이와 같이 정의하고 탄광용 초안폭약, 암몬폭약, ANFO폭약은 이것에 포함된다. 좁은 의미로는 초안폭약에는 NG를 함유하는 것과 함유하지 않는 것도 있어, 전자는 다이너마이트와 같은 방법으로 제조한다. 후자는 예감제로써 10% 이하의 디니트로나프탈린, TNT 등의 니트로 화합물을 함유하고 에지 런너(Edge runner)로 분쇄와 동시에 예감제를 용융하여 초안에 묻혀 혼합한다. 안전도에 따라 400g, 600g 및 Eqs 검정폭약이 있다.

(7) ANFO 폭약

초유폭약이라 하며 질산암모늄을 주성분으로하여 연료유를 혼합한 일종의 초안폭약이다. 제조법은 흡습성이 좋은 질산암모늄에 예감제인 연료유(경유)를 흡수시킨 것이다.

이 폭약은 감도가 둔하므로 뇌관 1개로 기폭할 수 없으나 천공에 채우고 기폭약포를 사용하면 충분한 폭파위력을 낼 수 있으므로 금속광산, 토목, 석회석 광산에 널리 사용된다. 일반적인 특징은 다음과 같다.

·장기저장에 부적당하고 흡습성이 보통 폭약보다 높다.

·수공에 사용할 수 없고 ANFO-charger를 사용하여 충전하면 효과적이다.

·충격감도가 둔하다.

·가격이 아주 염가이다.

·폭속은 2,800∼3,000m/sec 정도이다.

(8) 기폭약

기폭약이란 매우 예민한 물질로 적은 충격이나 점화에 의하여 쉽게 폭발하는 동시에 그의 인접한 화약이나 폭약을 점폭시킬 수 있는 화약류로서 뇌관에 장전하여 사용한다. 대표적인 기폭약으로는 풀민산수은(Hg(ONC)2), 아지화납(Pb(N3)2), 디아조디니트로 페놀(DDNP) 등이 있다.

바) 골재

콘크리트(Concrete)나 모르타르(Mortar)를 만들 때 시멘트와 물을 비벼서 혼합하는 모래, 자갈, 부순자갈(Crushed gravel), 부순모래 및 그밖에 이와 비슷한 재료를 모두 골재(Aggregate)라 한다. 콘크리트 부피의 65∼80%를 골재가 차지하고 있으므로 골재의 품질은 콘크리트의 품질에 크게 영향을 끼치며, 골재는 길거나 편평한 것보다 둥근 것이 좋다.

골재는 알갱이의 크기, 생산수단과 비중에 따라 다음과 같이 구분한다.

(1) 골재의 크기에 따른 구분

１잔골재(Fine aggregate) : 무게의 85% 이상이 직경 4□ 이하의 골재

１굵은골재(Coarse aggregate) : 무게의 85% 이상이 직경 4□ 이상의 골재를 말하며 호박돌 또는 깬돌로서 15cm 눈체에 남고 1개의 중량이 45□이하 되는 것을 粗石(Rubble), 45□이상되는 것을 巨石(Cyclopean)이라 한다.

(2) 생산수단에 의한 구분

１천연골재 : 강모래, 강자갈, 산 모래, 산 자갈

１가공골재 : 부순돌, 부순모래, 인공경량 골재

※골재의 최대크기

·댐콘크리트용 : 150□ 이하

·무근콘크리트 : 100□ 이하

·철근콘크리트 : 50□ 이하가 표준

(3) 비중에 의한 구분

１경량골재 : 비중 2.5 이하

１보통골재 : 비중 2.5∼2.65

１중량골재 : 비중 2.70 이상

※콘크리트 공사용 골재는 비중 2.60 이상을 표준으로 하고 무게는 대체로 □당 1,500∼1,800□이다.

□골재의 단위용적중량 (□/□)

골 재 의 종 류	다지지 않는 경우	다 진 경 우
모래(건조) 모래(습윤) 굵은 골재(건조 또는 습윤) 5□부터 20□까지 5□부터 40□까지 5□부터 80□까지 5□부터 150□까지 20□부터 40□까지 40□부터 80□까지 80□부터 150□까지 모래 및 자갈의 혼합(건조)	1,540∼1,720 1,250∼1,600 1,480∼1,600 1,540∼1,720 1,540∼1,840 1,600∼1,900 1,480∼1,600 1,420∼1,600 1,360∼1,540 1,780∼2,080	1,660∼1,840 1,420∼1,720 1,600∼1,720 1,600∼1,840 1,660∼1,900 1,720∼2,020 1,540∼1,660 1,480∼1,660 1,420∼1,600 1,900∼2,200

사) 시멘트

시멘트(Cement)라 함은 넓은 의미의 무기질 접착제 (Inorganic cementing materials)를 말하며, 일반적으로 인조시멘트, 즉 포틀랜드시멘트(Portland cement)를 약칭한 것이다. 일반적으로 포틀랜드시멘트는 수경성이고 강도가 크며, 비중은 대체로 3.05∼3.15이고, 무게는 1,500□/□ 정도이다.

시멘트는 그 응결시간의 길고 짧음에 따라 급결시멘트와 완결시멘트로 구분하며, 시멘트를 제조할 때 탄산칼슘(CaCO3)이나 탄산나트륨(Na2CO3)을 넣으면 급결성이 되고, 석고를 넣으면 완결성이 된다.

시멘트가 공기 중의 수분을 흡수하여 일어나는 수화작용을 풍화(Aeration)라 한다.

수중공사 또는 추운 곳에서 공사할 때에는 조강시멘트를 사용해야 한다. 그러나, 조강시멘트는 수축이 크므로 시공 양생에 주의하여 틈이 생기지 않도록 해야 한다.

보통 콘크리트의 결점을 보완하기 위하여 시멘트·모래·자갈·물 등 이외에 첨가하는 재료로서 混和材와 混和劑가 있다. 조기에 강도를 내기 위하여 시멘트 무게의 1%의 염화칼슘 AE제(Air-entraining agent)를 사용한다.

시멘트와 잔골재인 고운 모래를 섞어 물로 갠 것을 시멘트모르타르(Cement mortar)라 하며, 이것은 주로 바닥바르기와 겉바르기 또는 돌쌓기, 벽돌쌓기, 타일붙임 등의 결합제로 사용한다.

모르타르는 보통 시멘트 1에 모래 1∼3의 비율로 섞으며, 여기에 시멘트 무게의 18∼25%의 물을 가한다. 제조된 모르타르는 곧 사용해야 하며, 오랫동안 두었다가 물을 부어가며 사용하면 응결력이 감소된다.

□시멘트의 종류와 특성

종 류	특 성
□포틀랜드 시멘트(Portland cement)
·보통 포틀랜드 시멘트 (Normal portland cement)	주성분은 실리카(SiO2), 알루미나(Al2O3), 석회(CaO)로 구성되며 건축구조물, 콘크리트 제품 등 여러 방면에 이용되고 있으며 세계 총 시멘트 생산량의 80%이상을 점유하고 있다.
·조강(早强) 포틀랜드 시멘트 (High-early strength portland cement)	보통 포틀랜드 시멘트 원료와 거의 같으나 급경성(急硬性)을 갖게한 고급 시멘트로서 단기에 높은 강도를 내고, 水密性이 좋으며 저온에서도 강도발현이 좋으므로 冬期, 水中, 海中공사 등에 적합하다. 水和熱의 축적으로 콘크리트에 균열이 가기 쉬운 것이 단점이다.
·중용(中庸) 열 포틀랜드 시멘트 (Moderate-heat portland cement)	보통 포틀랜드 시멘트와 조강 포틀랜드 시멘트의 중간성질을 가진 시멘트로 댐, 터널공사 등 큰 덩어리 콘크리트에 적합하다.
·백색 포틀랜드 시멘트 (White portland cement)	철분(Fe2O3)의 함량이 0.3%(보통 시멘트는 3.0%)로 철분함량이 적어서 건축물의 도장(塗裝), 인조대리석 가공품, 採光用, 표식 등에 많이 쓰인다.
□혼합 시멘트(Blended cement)
·고로(高爐) 시멘트 (Slag cement)	보통 포틀랜드 시멘트에 비하여 분말도가 높고 응결 및 강도 발생이 약간 느리지만 화학적 저항성이 크고 발열량이 적으므로 海水, 기름의 작용을 받은 구조물이나 공장폐수, 오수로의 구축 등에 쓰인다.
·실리카 시멘트 (Silica cement)	동결이나 융해작용에 대한 저항성이 적으나 화학적 저항성은 커서 海水나 광산 및 공장폐수, 하수 등에 대한 저항성이 크므로 이러한 특수목적에 사용된다.
·플라이 애쉬 시멘트 (Fly ash cement)	Clinker와 플라이 애쉬에다 적당량의 석고를 가하여 혼합 粉碎해서 만든다. 실리카 시멘트와 유사한데 후기강도가 높다. 건조수축이 적고 화학적 저항성이 강하다.
□특수 시멘트
·알루미나 시멘트 (Alumina cement)	灰褐色 또는 회흑색을 나타내고 비중은 보통 포틀랜드 시멘트보다 가볍고 석고를 가하지 않는다. 대단한 早强性을 가지며 화학작용을 받는곳에 저항이 크다. 耐火用콘크리트에 적합하다.

아) 콘크리트

콘크리트(Concrete)는 시멘트·모래·자갈 또는 부순 돌 등을 골고루 섞은 것을 물로 개어 굳힌 인조석(Artificial stone)을 말하며 만드는 방법이 간단하고, 형상을 임의로 변형시킬 수 있으며, 내구성과 내수성이 크므로 그 용도가 매우 넓다. Cement와 물을 혼합한 것을 시멘트 풀(Cement paste)이라하고, Cement, 잔골재, 물을 비벼 혼합한 것을 모르타르(Mortar)라고 한다. 보통 콘크리트의 용적 구성은 약 70%가 골재이고 나머지는 시멘트 풀이다.

콘크리트의 배합은 시멘트·잔골재·굵은 골재(종전에는 부피비를 사용하였지만 최근에는 일반적으로 무게비를 사용)를 보통 콘크리트는 1 : 3 : 6, 철근콘크리트는 1 : 2 : 4, 그다지 중요하지 않은 것은 1 : 4 : 8의 비로 한다. 부피비에 의한 콘크리트 1□당 재료의 소요량은 다음표와 같다.

□콘크리트 1□당 재료의 소요량

배 합 비	시 멘 트		모 래 (□)	자 갈 (□)	적당한 물 시멘트비 (%)
	무 게(□)	포대(40□)
1 : 2 : 4 1 : 3 : 6 1 : 4 : 8	312 225 176	7.8 5.6 4.4	0.45 0.48 0.51	0.85 0.93 0.97	60 70 70

□콘크리트의 양생

콘크리트르 친 다음 저온 급격한 온도변화 건조 하중 및 충격 등에 대하여 콘크리트를 보호하는 것을 양생이라 하고 다음의 각종 방법이 있다.

·습윤양생

조기건조를 방지하기 위하여 젖은 가마니, 젖은 모래등으로 콘크리트의 노출면을 덮고 물을 뿌려 가면서 적어도 7일간은 음습한 상태를 유지시킨다.

·보온양생

동기보온을 위하여 짚 등으로 콘크리트 노출부을 덮는다.

·정치양생

경화할 때까지 하중 충격에 대하여 보호한다.

자) 시멘트 및 콘크리트 제품

시멘트, 콘크리트 제품은 Cement에다 용도에 따라서 모래, 자갈, 부순돌, 석면(石綿), 기타 재료를 가하여 만든 것으로 사방사업에 주로 쓰이는 제품으로  관(管)류, 기둥종류, 인조석과 콘트리트블록 종류가 있다.

□콘크리트관

콘크리트관은 주로 배수로공사에 사용된다. 속도랑(암거)배수로에는 관의 횡단면이 원형이거나 사각형인 것을 많이 사용하고, 표면배수로에는 반원형이거나 U형인 것이 많이 사용된다.

<종류>

■ 철근콘크리트 U형플륨관(수로용)

·치수 및 규격

호 칭	치 수 (□)											중 량 (□)
	A	A'	H	H'	T	T'	L	L'	h	R	R'
200 250 300 350	210 260 310 360	279 332 390 446	200 240 275 315	234 276 315 358	28 30 32 35	28 30 32 35	2000 2000 2000 2000	100 100 100 120	100 115 125 140	100 125 150 175	134 161 190 218	85 110 135 170
400 450 500 560	425 480 530 600	517 590 654 736	350 390 425 480	396 445 287 548	38 45 52 58	38 45 52 58	2000 2000 2000 2000	120 140 140 140	150 165 175 200	200 225 250 280	246 280 312 348	200 270 335 420
600 700 800 920 1000	640 745 845 965 1055	780 905 1025 1165 1275	500 575 650 740 800	570 655 740 840 910	60 70 80 90 100	60 70 80 90 100	2000 2000 2000 2000 2000	140 140 140 140 140	200 225 250 280 300	300 350 400 460 500	370 430 490 560 610	460 480 620 800 950

■ 콘크리트 벤치플륨 수로관

·치수 및 규격

기호 호칭	치 수 (□)												중량
	a	b	c	d	e	h	r	as	cs	ds	es	hs
200	200	170	205	30	35	150	30	276	265	35	40	162	90
300	300	260	300	30	40	200	40	376	365	35	45	250	140
400	400	345	395	40	50	260	50	496	475	45	60	320	230
500	500	435	490	45	55	320	60	606	575	50	65	385	330
600	600	520	580	45	60	380	60	706	670	50	70	450	410
700	700	610	680	50	70	440	70	816	780	55	80	520	550
800	800	695	770	50	75	490	70	916	875	55	85	575	645
900	900	785	870	55	85	550	80	1026	980	60	90	645	818
1000	1000	875	965	55	90	600	80	1126	1085	60	100	700	940

■철근콘크리트 수로관

·치수 및 규격

호 칭	내치수 a×h	치 수 (□)										중량 (□)
		a	a1	a2	a3	b	c	d	h	h1	t
200	20×20	200	320	265	185	60	30	40	200	240	40	135
300A	30×20	300	420	365	285	60	30	40	200	240	40	154
400A	40×30	400	540	480	380	70	40	50	300	350	50	267
500A	50×40	500	660	590	470	80	45	60	400	460	60	406
600A	60×40	600	760	690	570	80	50	60	400	460	60	445
700	70×60	700	890	850	670	950	50	75	600	675	75	783
800A	80×60	800	990	950	770	95	50	75	600	675	75	818
900A	90×70	900	1100	1050	860	100	60	80	700	780	80	1010
1000	100×80	1000	1210	1170	960	105	60	85	800	885	85	1201

□콘크리트말뚝

철근 콘크리트말뚝은 콘크리트판 흙막이나 골막이 등의 버팀재로 이용되거나 채석잔벽 상단부 위해방지 철책기등으로 사용되기도 한다.

□콘크리트블록

콘크리트블록(Concrete block)은 일반적으로 시멘트블록(Cement block)이라 하며, 각종 비탈면에 있어서 쌓기용·붙이기용·연결용·비탈면 틀설치용등으로 주로 사용된다. 단면의 모양은 사각형이 많고, 일반적으로 콘크리트벽돌을 제외하고는 속이 빈 것이 많다. 속이 빈 블록은 가볍고 방습 및 방열성이며, 파이프나 전선 등을 넣기가 좋다.

산복비탈면의 흙막이공사에는 견치블록이나 킹블록이 많이 사용되며, PNC판(Pipe net concrete)을 사용하기도 한다.

콘크리트 격자블록은 땅깍기 또는 흙쌓기 비탈의 안정용으로 종류와 모양, 규격이 다양하다.

□콘크리트의목(인조목)

콘크리트를 주재로 한 인공목재라 부르기도 하는 의목은 목재의 부족이나 고가에 대처하고, 또 목재보다 더 큰 강도와 내구력을 필요로 하는 시공에 사용하기 위하여 목재와 비슷한 무늬를 넣어 제조한다.

콘크리트의목은 주로 도시주변에서 각종 조경사방공작물과 공원이나 가로의 시설물에 미관을 겸하여 사용된다. 벤치, 탁자, 파골라, 호안용말뚝, 화분, 휴지통으로 사용된다.

<콘크리트블록의 종류>

■ 스톤블록(축대용)

·모형도                         ·단면도

·재 료 표                                              (□당)

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
STONEBLOCK	45×30×35	EA	7.4	H=1m기준
채움 CON'C		□	0.139	중량 54□/EA
뒷채움잡석	□150□이하	□	0.35
상단모르타르	1 : 3	□	0.024

■ 옹벽블록

·모형도                           ·단면도

·재 료 표                                                 (□당)

구분 내역	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록	콘크리트 또는 모르타르 (1 : 3)	□	0.27
	수 량	개	11
채 움	모르타르 (1 : 3)	□	0.026
철 근	□16□	□

■ 견치블록(A형블록)

·모형도                             ·단면도

·재 료 표                                              (□당)

구분 내역	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록	모르타르 (1 : 3) 또는 CON'C	□	0.092
	수 량	개	12.5
채 움	모르타르 (1 : 3)	□	0.19

■ 킹견치블록(축대용)

·정면도                          ·평면도

·재 료 표                                              (□당)

높 이	수 량
1２05 m/H 일 경우 (천근석포함 3단)	10개
1２4 m/H 일 경우 (천근석포함 4단)	9.5개
2 m/H 일 경우 (천근석포함 5단)	9.2개
2 m/H 이상 일 경우 (천근석포함 5단 이상)	9개

■ 계단블록(계단용, 호안용)

·모형도                         ·단면도

·재 료 표                                              (개당)

구분 내역	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록	모르타르	□	0.0611	개당중량 37□
	거 족 집	개	0.49
채 움	모르타르 (1 : 3)	□	0.004	현장채움

※ 1 : 2 기울기일 경우 □당 9.04개 소요

■ 환경블록(축대용)

·모형도                        ·단면도

·재 료 표                                              (개당)

규격 명칭	넓이(폭)	높 이	중 량
축 대 (꽃) 블 록	30	15	30□

■ 조경블록1호(조경용)

·모형도                          ·단면도

·재 료 표                                              (□당)

내역 구분	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록		□	0.037	2.1개/□
철 근	□10□	□	1.15

중량 40□/EA

※ 설치비, 기초 및 상단 콘크리트, 면고르기, 떼 붙임, 운반비는 별도

■ 크로바A형(조경용)

·모형도                       ·단면도

·재 료 표                                                      (□당)

명 칭	규 격	제품수량	제작콘크리트	중 량	비 고
조경블록 (크로바A형) 철 근	100×15×15	2.1개	0.0481□	115.2□	제작은 모르타르 또는 콘크리트
	D10		1.15□

※ 설치비, 기초 및 상단 콘크리트, 면고르기, 떼 붙임, 운반비 별도

■ K블록(조경용)

·모형도                             ·단면도

·재 료 표                                               (□당)

내역 구분	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록	콘크리트	□	0.0713	2.3개/□
핀	모르타르(1:3)	□	0.0024	2개/□

※ 중량 77.5□/EA 철근 1.3□

■ 격자블록(조경용)

·평면도                            ·단면도

·재 료 표                                               (□당)

내역 구분	명 칭	단 위	수 량	비 고
블 록	90×14×15	□	0.044	2개/□
핀	모르타르(1:3)	□	0.0015	1개/□

블록중량 51□/개                           철근 1□/□

■ 유신블록(호안용)

·모형도                          ·단면도

·재 료 표                                                      (□당)

명 칭	규 격	개당중량	□당 중량	□당제작 모르타르량	비 고
유신블록	40×40×12	43□	6.25개	0.128□	콘크리트 또는 모르타르
	40×40×10	36□	6.25개	0.108□

※ 블록두께는 증감 조정할 수 있다.

■ 아이(I)블록(호안용)

·모형도                          ·단면도

·재 료 표                                              (□당)

구 분	40×40×10	40×40×12
CON'C 모르타르	0.108□	0.128□
개당 중량	31□	37□
□당 수량	7.14개	7.14개

※ 블록 두께는 조정할 수 있다.

■ 원형호안블록(호안용)

·평면도                             ·시공단면도

·재 료 표                                              (□당)

내역 구분	규 격	단 위	수 량	비 고
블 록	48×41.57×12	□	0.124	모르타르 또는 CON'C
		개	6.7	중량 42.5□

※ 블록 두께는 증감 조정할 수 있다.

■ 게다블록(호안용)

·모형도

·재 료 표                                              (□당)

내역 구분	수 량
블록모르타르	0.0956 □ / □
참 고 중 량	22 □ / 개
철 선 Ｈ4□	0.54 □ / □
□ 당 수 량	10 개
규 격	40 × 25 × 12

※ 블록 두께는 증감 조정할 수 있다.

■ 평판블록(호안용)

·모형도                             ·단면도

·재 료 표                                                      (□당)

품 명	규 격	개당중량	수 량	제작모르타르량	비 고
평판블록	35×48×15	50.6□	6개	0.132□	콘크리트 또는 모르타르

※ 블록 두께는 증감 조정할 수 있다.

■ 축대블록(호안용)

·모형도                         ·시공B단면도

·재 료 표                                              (□당)

내역 구분	명 칭	단 위	수 량	비 고
시공A	CON'C	□	0.17	철근 □16□
	수 량	개	7.14
	채움콘크리트	□	0.007
시공B	CON'C	□	0.092	5.7□/□
	수 량	개	3.85
	채움콘크리트	□	0.042

※ 중량 55□/EA

■ 일자블록(호안용)

·모형도                          ·시공단면도

·재 료 표                                             (□당)

규 격 (□)	400×400×100	400×400×120
개당중량(□)	32□	38.2□
수 량	6.76개	6.76개

■ 다이아몬드형블록

·모형도                            ·단면도

·재 료 표                                             (□당)

품 명	A형	B형
규 격 (□)	40×40×10	40×40×12
개당중량(□)	34.6□	41.3□
수 량	6.25개	6.25개

■ 환경블록(호안, 조경용)

·모형도                     ·정면도            ·측면도

·재 료 표                                             (□당)

품 명	환 경 블 록
규 격 (□)	720×360×140
개당중량(□)	50□
수 량	2개
철 근	□10□ 2개

■ 환경호안블록(수경A형)

·평면도                           ·측면도

·재 료 표                                                      (□당)

품 명	규 격	블록Vc	중 량	채움면적	수량
수경A형	46.6×60×15	0.0246□/개	56□	0.50□/개	2.30개/블록
					1.15개/채움

■ 십자블록(호안용)

·모형도                     ·시공단면도

·재료표                                               (□당)

품 명	호 안 용 십 자 블 록
규 격 (□)	450×450×120
개당중량(□)	개당 39□
수 량	7.4개

■ T형블록2호(축대용)

·모형도                     ·시공단면도

·재 료 표                                             (□당)

품 명	T 형 블 록 2 호
규 격 (□)	400×350×250
개당중량(□)	46□
수 량	10개

■ 장대블록(호안용)

·모형도                        ·조립평면도

·재 료 표                                                      (□당)

품 명	규 격(□)	개당중량 (□)	수 량	용 도
장대 블록	700×200×200	52□	시공Ｅ7.14개 시공Ｆ3.84개	하천제방축대용

■ 수로용 K블록(재질 : 시멘트 CON'C)

·재 료 표                                             (□당)

공 종	규 격	중 량	수량
수로용 K블록	150×150×1000□	50□이상	2.1
	150×110×1000□		2.1

■ 수로용 크로바블록(재질 : 시멘트 CON'C)

·재 료 표                                             (□당)

공 종	규 격	중 량	수량
수로용 K블록	150×150×1000□	50□이상	2.1

■ P·Y조립식 배수로(재질 : PYS CON'C)

·재 료 표                                              (□당)

품 명	규격(B2×B1×H×L)	수량	비 고
P Y 조립식 배수로	P-250(250×150×200×1000)	1	□당 □16□앵커봉 (L:300∼1000mm) 1개 및 □9mm 조립볼트 2개포함
	P-375(375×200×250×1000)	1
	P-500(500×300×300×1000)	1

■ P·Y법면보호블록(재질 : PYS CON'C)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규격(H×B×L)	수량	비 고
P Y 법면보호 블록 TYPE-1 (PYS CON'C)	100×100×680	2.25	□16□앵커봉 및 조립부재포함

■ P·Y법면보호블록(재질 : PYS CON'C)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규격(H×B×L)	수량	비 고
P Y 법면보호 블록 TYPE-3 (PYS CON'C)	130×110×590	2.96	□16□앵커봉 및 조립부재포함

차) 철재

각종 시설물 제작에는 鋼材, 角材, 板材, 線材, 봉재(棒材) 등이 쓰인다. 긴결철물(리벳트, 볼트, 듀벨, 꺽쇠, 못 등)도 시설물과 기타 공사에 쓰인다. 선재로는 보통 철선, 아닐링 철선, 못용 철선, 와이어 라스(Wire lath), 용접 철망(Welded wire mesh), 크림프 철망(Crimped wire cloth), 6각 철망(Hexagonal wire netting) 등이 쓰이며, 철근 콘크리트용 봉강은 철근 콘크리트 옹벽을 구축하는 경우에 쓰인다. 철사망은 낙석방지망이나 시멘트모르타르·콘크리트 뿜어붙이기공사에 쓰인다. 그밖에 철제 앵커 등도 쓰인다.

철사 돌망태(Wire gabion)는 아연도금한 철선 또는 합성수지 피복철선재를 능형으로 망태를 짠 것으로 그 속에 굵은 자갈이나 잡석을 넣어 비탈면에 쌓기용 또는 붙이기용으로 사용한다.

철사 돌망태(Wire gabion)는 주로 하천, 계천, 야계, 수로 등의 기슭막이(호안공사)공사 등에 많이 사용된다. 또한 채석적지 잔벽비탈의 소단 앞턱에 쌓아 놓고 객토의 흙막이 시설로서 많이 사용된다. 최근에는 六角網形을 조립하여 만든 Gabion wire mesh (Gabion 옹벽용)가 있다.

일반적으로 사방공사에 많이 사용되고 있는 철사 돌망태의 종류에는 그림에서 보는 바와 같다.

철사 돌망태의 종류

철선돌망태는 보통 아연합급철선 8∼10번선을 사용하여 8∼15□의 마름모꼴로 돌망태망을 짜며, 망을 짜는 방법에는 손짜기와 기계짜기가 있다.

돌망태는 표면의 조도가 크고 굴요성(屈撓性)이 좋으며 작업실행이 쉬운 장점이 있지만 내구성(보통 10년 정도)이 부족한 단점이 있다. 따라서, 응급공사와 가설공사에 널리 사용된다.

카) 토관

토관은 잘 구어져 있어서 금속성 청음을 내는 것이어야 하며, 또 유해한 균열이나 깨진 곳 등의 흠이 없고 견고하고 흡수율 20% 이하인 것이어야 한다.

도관(陶管)은 점토 또는 내화점토를 주원료로 한 것으로 내외면에 유약을 칠한 불침투성인 것으로 내압력이 크고, 또한 수압에 잘 견디는 불침투성인 것이어야 한다. 배수로공사 등에 주로 이용된다.

타) 합성수지 제품

열가소성 플라스틱(Thermoplastics) 재료로는 PVC(Polyvinylchloride), PE (Polyethylene), PP(Polypropylene), PET(Polyester) 등이 있고, 열경화성 플라스틱(Thermosetting plastics) 재료로는 RTR(Reinforced thermosetting resin ; FRP 또는 GRP)과 RPM (Reinforced plastic mortar)가 있다.

FRP가 대표적인 제품으로, 플라스틱을 섬유로 강화한다는 의미이며, 약한 플라스틱에 강화재를 넣어 만든 제품을 말한다. 합성수지를 이용한 제품으로 비탈면 격자틀, 수로관과 PP, PE, PET, 나이론(Nylon)등의 고분자 화학섬유를 제조하여 만든 토목섬유(Geosynthetics) 제품이 있다.

제품 제작시 아름다운 색과 퇴색되지 않는 광이나 색을 유지하는 특성이 있고 성형에 따라 임의대로 형태를 만들 수 있으나 변형되기 쉽고 보수가 곤란하므로 교체하기 쉬운 구조로 해야한다.

(1) 합성수지 제품의 일반적 성질

□중량

비중이 1∼2 정도로 금속재, 석재, 콘크리트재 등보다 경량(輕量)이다. 열가소성 수지가 특히 가벼운 제품이다.

□강도

경질 수지(페놀 수지 등)의 인장강도는 900□/□, 압축강도는 700□/□ 정도나 되므로 목재, 콘크리트 등 보다도 강도가 큰 것이 있다. 그러나 탄성이 부족한 것이 있어 금속재에는 미치지 못한다.

□흡수율

일반적으로 흡수율은 적으나 특히 멜라민 수지는 30℃의 물을 24시간 동안에 0.3%밖에 흡수하지 않는다.

□내열성

페놀 수지, 멜라민 수지 등의 최고사용온도는 150∼160℃ 정도이므로 콘크리트보다 낮다.

□광학적 성질

내후성, 내광성은 일반적으로 부족한 편이나, 수지종류에 따라서는 상당히 안정한 것도 있다.

□화학적 성질

일반적으로 내화학성이 부족한 것이 많으나 페놀 수지, 염화비닐, 폴리에틸렌 수지 등은 내약품성, 내산성, 내알칼리성, 내용제성(耐溶劑性) 등이 상당히 크다.

□형태

표면이 매끄럽고 아름다우며 착색, 광택 등이 좋으므로 장식재로 효과가 크다. 공장생산이 편리하고 2차적인 가공도 용이하며 용접과 접착 및 자르기, 구멍뚫기, 구부리기가 쉽다.

(2) 토목섬유의 기능과 종류

토목섬유(Geosynthetics)는 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리에스터(Poly -ester), 폴리에칠렌(Polyethylene), 나일론(Nylon) 등의 고분자 합성섬유를 제조하여 형성된 건설재료로서, 다공성 제품인 지오텍스타일(Geotextile)과 차수용 지오멤브레인(Geomembranes)과 고강도 제품인 지오그리드(Geogrid) 및 지오텍스타일 관련제품 등을 포함한다.

□제품의 기능

·배수 기능 : 투수성이 낮은 재료(세립토, 콘크리트, 지오멤브레인 등)와                 밀착, 설치되어 물을 모아 출구로 배출시키는 기능

·필터 기능 : 지반 흙이나 부유 세립토에 밀착, 설치되어 물의 흐름에 따                 른 세립자의 이동을 최소로 막으면서 물을 통과시키는 기능

·분리 기능 : 모래, 자갈, 잡석 등의 조립토와 세립토의 혼합을 방지하는                 기능

·보강 기능 : 토목섬유의 인장강도에 의해 흙 구조물의 역학적 안정성을                 증진시키는 기능

·차수 기능 : 물의 출입을 차단시키는 기능

·침식제어 기능 : 파랑이나 물의 흐름에 의해 발생 가능한 침식을 억제                     시키는 기능

·인장막 기능 : 서로 다른 압력을 받고 있는 2개의 재료사이에 설치되어                   인장강도에 의해 압력차를 조절하는 기능

·충격흡수 기능 : 지속적으로 충격이나 진동을 받는 2개의 재료사이에                       놓여져, 보호되어야 할 재료에 전달되는 응력이나 변                      형율을 분산시키거나 경감시키는 기능

·봉쇄 기능 : 모래, 암석, 콘크리트 등의 재료를 둘러싸서 보호하는 기능

·포장 기능 : 차량통행을 위한 편평하고 깨끗한 표면을 제공하기 위해                   지표면 위에 포설되어 흙입자들이 지표면으로부터 이탈되                  는 것을 막는 기능

·울타리 기능 : 흙이나 암석 면에 나란히 설치하여 흙이나 암석이 떨어                   지는 것을 막는 기능

□토목섬유의 종류

종 류		형 태	주요소재	주요기능
지오 텍스 타일 (Geo- tex- tile)	직 포 (Woven geotextile)	□장섬유사, 모노 장섬유사, 평사 등을 사용하여 날줄과 씨줄을 직각으로 교차하며 엮어서 만든 형태 (기본형태 : 평직, 능직, 주자직)	PET, PP	분리, 보강, 필터
	부직포 (Nonwoven geotextile)	□장섬유와 단섬유들을 일정한 방향없이 배열시켜 놓고 평면적으로 함께 결합시킨 형태 (결합방식 : 니들펀칭, 열융합, 스판, 본딩, 화학적결합)	PET, PP	분리, 필터, 배수, 보강
지오그리드 (Geogrids)		□폴리머를 판상으로 압축시키면서 격자모양의 그리드 형태로 구멍을 내어 특수하게 만든 후 여러 모양으로 연신한 형태	PET, PP, PE, PVC 코팅	보강, 분리
지오네트 (Geonets)		□일정한 각도(보통 60°∼90°)로 교차하는 2세트의 평행한 거친 가닥들로 구성되며, 교차점의 가닥들은 용해, 접착된 형태	PE, HDPE	배수, 보강
지오매트 (Geomats)		□꼬불꼬불한 모양의 다소 거칠고 단단한 장섬유들이 각 교차점에서 접착된 형태	PP, Vinyl	배수, 필터
웨 빙 (Webbings)		□넓은 폭(보통 3∼6□)의 대상으로 된 매우 거친 직포의 형태	HDPE	침식방지, 보강
지오멤브레인 (Geomembranes)		□용융된 폴리머를 밀어내어 정형시키거나, 폴리머 합성물로 fabric을 코팅하거나, 폴리머 합성물을 압착시켜 형성된 판상의 형태. 합성고무판	HDPE, PVC, VLDPE, CSPE, Urethane, CPE	차수
복합포 (Geocomposites)		□2종류 이상의 토목섬유가 중첩되어 사용된 형태		복합기능
지오텍스타일 관련제품		□오탁 방지막(Silt protector) □섬유대 거푸집(Fabric form) □드레인 보드(Drain board) □팩 드레인 포대(Pack drain) □텍솔(Texol) □지오웨브(Geoweb) □Polymeric anchor

<합성수지 제품의 종류>

■ 토목섬유

■ P·Y칼라배수로관(재질 : HDPE)

품 명	규격(B2×B1×H×L)mm	수량	비 고
PY 칼라 배수로	B:300(300×200×1000)mm	1	□16□앵커봉 1개 및 □9mm조립볼트 2개포함

■ P·Y토사유실방지블록(재질 : HDPE)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규격(H×B×L)	수량	비 고
PY 토사유실 방 지 블 록 TYPE-1	110×60×650	2.29	□16□앵커봉 및 조립부재포함

■ P·Y칼라원형블록(재질 : HDPE)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규 격	수량	비 고
P Y 칼 라 원 형 블 록 (HDPE)	□1000	1	□16□앵커봉 및 조립부재포함

■ P·Y수로용 칼라 조경블록(재질 : HDPE)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규 격(H×B×L)	수량	비 고
P Y 수로용 칼라 조경블록 (HDPE)	T-A(100×110×680)	2.25	□16□앵커봉 및 조립부재포함
	T-B(100×110×590)	2.96
	T-C(100×110×500)	3.9

■ P·Y법면보호블록(재질 : HDPE + 시멘트 CON'C)

·재 료 표                                             (□당)

품 명	규격(H×B×L)	수량	비 고
P Y 법면보호 블록 (HDPE+ 시멘트CON'C)	100×110×680	2.25	□16□앵커봉 및 조립부재포함

■ 지오웨브(GEOWEB)

GEO(땅)+WEB(거미줄, 망)의 복합어로서 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)띠를 초음파 용접하여 고강도의 접합 강도를 가진 세포형의 망을 형성하여 강력한 토양 억제 시스템을 구성하는 공법으로서 GEOCELL의 일종이다. 지반 보강 및 사면 보호에 이용된다.

·GEOWEB 모형도

·법면 및 수로 보호공 인부수                                (□당)

구분 종별	작업반장(인)	특별인부(인)	보통인부(인)	앵 커	비 고
면 고 르 기 GEOWEB설치 흙 채 움 다 짐	0.01	0.03	0.038 0.03 0.032 0.017	(□10mm L=450mm)	앵커는 보통토사를 기준함
소 계	0.01	0.03	0.117	1.2개

·비탈면 고르기(7cm이하의 정형고르기)품은 포함된 것이다.

·암반(풍화암, 연암등)의 천공 및 공기 압축기의 품은 별도 계상한다.

·본품은 비탈경사 1:1∼1:1.5를 기준한 것이며 비탈경사가 1:1.5보다 완만한 경사인 때에는 품을 10% 감한다.

·이품은 높이 7m를 기준한 것이며, 높이 3m 증가마다 품을 5% 가산한다.

·흙채움용 소운반 품은 별도 계상한다.

·이 품은 LC8404 설치 기준이며, GW8204 설치시는 품을 20% 가산한다.

2) 식생재료

가) 초목류

우리 나라에서 종래로부터 사방용으로 사용하고 있는 내환경성이 강한 초본류 및 목본류의 예를 들어 보면 다음과 같다.

(1) 초본류

□재래 초종 : 새, 솔새, 개솔새, 잔디, 참억새, 수크령, 김의털, 비수리, 그늘사초, 실새풀, 차풀, 매듭풀 등

□도입 초종 : 겨이삭(Bent grass), 붉은겨이삭(Redtop), 다년생 호밀풀(Per -ennial ryegrass), 지팽이풀(Switch grass), 왕포아풀(Kentucky bluegrass), 이태리 호밀풀(Italian ryegrass), 켄터키 개미털(Kentucky 31 fescue), 능수귀염풀(Weepeng lovegrass), 우산잔디(Bermuda grass), 참새피(Bahia grass), 눈 붉은 개미털(Creeping red fescue), 큰조아재비(Timothy), 오리새(Orchard grass), 맨하턴 라이그라스(Manhattan ryegrass) 등

□녹화용 초본식물의 특성

□ 재래종

구 분	발아율 (%)	입자수 (만립/kg)	초장(m)	결실기	성질
새(솔새·개솔새) 억 새	20∼60 20∼60	130∼160 100∼150 (850∼860)	0.7∼1.20 1.0∼2.0	초가을 초가을	· 지상부가 확대되고, 피복량이 크다. · 상장생장이 빠르고, 근계의 발달이 좋다. · 채종이 용이하다. · 건조지나 사력지에서도 자란다. · 발아가 늦고, 고르지 않다.
산 쑥 쑥 제 비 쑥	50∼80 50∼80 40∼70	150∼200 350∼400 200∼250	1.0∼2.0 0.5∼1.0 0.5∼1.0	초가을 한여름∼초가을 초가을	· 지상부의 생장이 좋고, 지하부가 발달하 여 根系繁殖을 한다. · 습지에도 견딘다(추위에도 강하다.) · 채종이 용이하고, 分株가 된다. · 비교적 혼파가 용이하다. · 초기생장이 늦고, 발아도 늦다. · 겨울철에 지상부가 고사하여 裸地狀으로 되기 쉽다. · 枝葉이 많고, 비료분이 부족하기 쉽다.
까치수영 왕까치수영	20∼60	50∼60 40∼50	0.5∼1.5 1.0∼2.0	초가을 초가을	· 瘠地에 견딘다. · 건조지에서 자라고, 지상부의 생장이 좋다. · 발육기가 짧은 것, 긴 것 등 일정하지 않다. · 근계가 粗根이다 · 겨울철에 고사하여 나지상으로 되기 쉽다.
김 의 털		200	0.5∼1.0	초가을	· 척악지에 잘 견딘다. · 분얼에 의하여 번식하며 근계발달이 좋다.

□도입종

구 분	pH의 범위	초장(m)	번식형	발아개시온도(°)	입자수(1g당)	적응조건
겨이삭(벤트그라스) Bentgrass	6.5∼7.5	30∼40	지하경 지상경	8	2,500	습윤한 토양이 적당하고, 冷凉, 耐陰性이 강하며, 비탈면의 녹화공법에는 그다지 사용되지 않고, 평지의 공원녹지에 이용된다.생육적온 : 20∼25℃
붉은겨이삭 Redtop	5.5∼6.0	40∼60	지하경 지상경	8	11,000	산성에 강하고, 습지에 가장 잘 적응되는 풀이나 내건성이 있으며 다른 풀들이 자라지 못하는 석회분이 적은 토양에서도 성장한다. 줄기차게 뻗는 지하경을 가지므로 침식을 방지하여 제방을 보호하는데 유리하다. 순도 : 92%, 발아율 : 90%, 생육적온 : 20∼25℃
다년생 호밀풀 Perennial ryegrass	5.5∼7.0	50∼70	분얼	8	500	비옥한 점질토가 최적이고, 겨울기후가 온화하고 한량, 습윤한 지방에 잘된다. 재생력이 강하고 하기 고사현상이 있다. 乾暑에 약하다. 단, 본종은 單播보다는 混播를 많이 한다. 순도 : 98%, 발아율 : 90%, 생육적온 : 18∼20℃
지팽이풀 Switch grass	6.0∼7.0	80∼120	분얼	5	855	토양에 대한 적응성이 크고, 내산성이 강하며, 추위에 강하고, 한랭지에서는 혼파하면 좋으며, 건조에 약간 약하다. 무수한 뿌리를 가지며 생장력이 왕성하여 토양보존용으로 유리하다. 순도 : 95%, 발아율 : 75%, 생육적온 : 25∼35℃
켄터키 푸른풀 (왕포아풀) Kentucky bluegrass	5.8∼6.4	40∼60 (좋은 조건에서는 90cm까지 생장)	지하경	5	4,800	성장기간이 긴 다년생풀로 무덥고 건조한 일기가 오래동안 계속되는 여름한때는 성장이 정지되며 수분공급이 불충분하게 되면 갈색으로 변하고 봄이나 가을철에는 다소 녹색이 된다. 순도 : 85%, 발아율 : 80% 생육적온 : 10∼20℃
이태리 호밀풀 Italian ryegrass	6.0∼6.5	60∼100	분얼	8	500	약산성으로 양토 또는 식양토이고 일조가 좋은 곳이 적당하며, 더위에 약하고 추위에 강하며, 극한지에서는 월년하지 않고, 1년생이므로 부분적인 應急한 녹화에 좋으며, 가을에 늦은 때에는 본종 이외의 것은 발아하지 않는다. 순도: 98%, 발아율: 90%

구 분	pH의 범위	초장(m)	번식형	발아개시온도(°)	입자수(1g당)	적응조건
켄터키 개미털 Kentucky 31 fescue	5.4∼7.6	80∼120	분얼	5	500	Tall fescue의 재래종으로 그다지 토양을 가리지 않고, 수분과 질소분이 있으면 겨울철에도 생육하며, 寒暑에 대한 적응력이 크고, 그늘에 강하고 겨울철에도 푸르지만 겨울철에 고사하는 다른 풀과 혼파하는 것이 좋다. 순도 : 97%, 발아율 : 85%, 생육적온 : 20∼25℃
능수귀염풀(사랑우름풀) Weeping lovegrass	5.5∼7.0	70∼90	지상경	10	3,300	그다지 토양을 가리지 않고 砂地에서도 자라며, 그늘에 극히 약하고 暑熱乾燥에 극히 강하며, 추위에 약하고 겨울철에 고사하며, 비탈면에 적당한 초종이다. 단, 겨울철에 잎이 마르고 陰地에 부적당하다. 순도 : 98%, 발아율 : 85%, 생육적온 : 25∼30℃
우산잔디 Bermuda grass	5.1∼7.1	10∼15	지상경	18	4,800	산성토에 비교적 강하고, 배수가 좋은 토양에서 잘 자라며, 추위에 약하여 -12℃에서 고사하고, 일평균온도 24℃가 최적이며 건조에 강하고, 일평균온도 18℃이상이 아니면 발아하지 않으며, 日陰에 약하고, 혼파가 불가능하며, 비탈면에서는 포복하지 않는다. 순도 : 97%, 발아율 : 85%
참새피 Bahia grass	5.1∼6.5	30∼70	지상경	15	3,530	土壤適應性이 커서 瘠地에서도 잘자라고, 暖地性이며 더위과 건조에 강하고, 따뜻한 지방에서 Bermuda grass와 같이 사용된다. 순도 : 97%, 발아율 : 85%
눈 붉은 개미털 Creeping red fescue	5.4∼7.6	30∼50	지하경	5	1,300	사질토에서 잘 자라고, 陰地에서도 자라며, 건조에 견디고, 더위에 다소 약하며, 초장이 짧으므로 植生盤工法에는 부적당하다. 순도 : 96%, 발아율 : 80%, 생육적온 : 18∼25℃
큰조아재비 Timothy	5.4∼7.6	80∼100	분얼	5	2,300	비옥지를 좋아하지만 경송한 사질토양보다 점질토양에서 잘 자라며 땅이 나쁜지역에서도 잘 자란다. 추위에 강하고, 더위에는 약간 약하며, 음지에 부적당하다. 순도 : 99%, 발아율 : 90%, 생육적온 : 20∼25℃
오리새 Orchard grass	6.0∼7.0	80∼100	분얼	5	1,400	토양에 대한 적응성이 크고, 耐陰性이 강하며, 추위와 재생력이 강하고, 한랭지에서는 혼파하면 좋으며, 건조에 약간 약하다. 순도 : 85%, 발아율 : 80%, 생육적온 : 25∼30℃

<재래초종>

■ 새 (안고초)                        ■ 솔새 (솔풀)

■ 개솔새                             ■ 참억새

■ 큰새풀                             ■ 비수리

■ 차풀 (며느리 감나물)               ■ 매듭풀 (가위풀)

<도입초종>

■ 겨이삭

(Bent grass)

■ 붉은 겨이삭

(Redtop)

■ 다년생 호밀풀

(Perennial

ryegrass)

■ 지팽이풀

(Switch

grass)

■ 왕포아풀

(Kentucky

bluegrass)

■ 이태리 호밀풀

(Italian

ryegrass)

■ 켄터키 개미털

(Kentucky 31

fescue)

■ 능수귀염풀

(Weeping

lovegrass)

■ 버뮤-다풀

(Bermuda

grass)

■ 참새피

(Bahia grass)

■ 눈 붉은 개미털

(Creeping red

fescue)

■ 큰조아재비

(Timothy)

■ 오리새

(Orchard

grass)

■ 맨하턴 라이그라스

(Manhattan

ryegrass)

(2) 목본류

□교목 및 관목 : 리기다소나무, 해송, 물(산)오리나무, 물갬나무, 사방오리나무, 좀 사방오리나무, 아까시나무, 싸리, 족제비싸리, 상수리나무, 졸참나무, 눈향나무 등

□덩굴식물 : 담쟁이덩굴, 댕댕이덩굴, 등수국, 칡, 송악, 등, 줄사철나무, 마삭줄, 인동덩굴 등

나) 떼

떼(Sod)는 사방공사에 널리 사용되고 있는 녹화재로서 과거에는 주로 자연적으로 산야에 자생한 들떼(野芝 또는 庭芝)나 산떼(山芝)를 채취하여 사용하였지만 근래에 와서는 인위적으로 떼밭을 조성하여 사용하게 되었다.

떼는 선떼붙이기·줄떼붙이기·떼단쌓기·평떼붙이기·떼수로공사 등에 널리 사용되고 있다.

일반적으로 토공에 사용되는 떼를 뜬떼(切芝)라 하며, 산림 사방분야에서 사용되고 있는 떼는 그 크기에 따라 대형떼(40□×25□×두께 3□ 이상)와 소형떼(33□×20□×두께 3□ 이상)로 구분하고 있다. 일반적으로 시중에서는 보통떼(30□×30□×3∼5□)를 많이 사용하고, 용도에 따라 그 크기가 달라지게 된다. 대형떼는 1매당 4□을, 소형떼는 2.7□을 표준으로 한다.

떼를 뜬 후에 흙을 털어 버린 떼를 턴떼라 하고, 흙이 붙어 있는 떼를 흙떼라 한다. 또한, 뜬떼를 온떼라 하고 이것을 길이방향으로 잘라 둘로 만든 것을 반떼라고도 한다.

비탈면에 붙이는 떼붙이기공법에 사용될 때에는 붙인떼 또는 평떼라 하는데, 이때에는 물론 온떼를 사용한다. 평탄한 정원이나 교정과 같은 순수한 떼로 이루어진 정원을 조성할 때에는 반떼상태의 줄떼심기공법 또는 평떼심기공법을 적용한다.

다) 떼 대용 자재

자연생떼의 부족에 대체하고, 뗏일의 시공을 단기에 완성하기 위하여 여러 가지 대용떼를 제조하여 사용하고 있으며, 이와 같은 대용떼 중에서 주요한 것으로는 식생반·식생자루(植生袋)·식생대·식생매트·식생망·식생로우프·식생포트 등이 있다.

이밖에 잔디 등 식생조성용으로 제작된 제품으로 천연 토목섬유로 된 Geo mesh(Netting, Fencing), Coir net, Jute mesh, Jute net 등과 합성수지로 된 론생백(Lonseng bag), 론생 Net, Filter mat와 각종 녹화 Sheet와 Mat가 있다.

<떼(식생)조성에 쓰이는 제품의 종류>

■ 천연 Geomesh-fencing 용 (천연 야자 껍질 섬유)

■ 천연 Geomesh-netting 용 (천연 야자 껍질 섬유)

■ Jute net (천연 황마 추출 섬유)

■ Coir net (천연 야자 껍질 추출 껍질 섬유)

■ Jute mesh (천연 황마 추출 섬유)

■ Jute bag (모래 주머니)

■ 론생볏집 (식생용지／종자비료／식생용지／볏집)

■ 론생네트 (식생용지／종자비료／식생용지／네트)

■ 론생 (식생용지 ; 植生用紙／종자비료／식생용지)

■ 론생백 (네트／식생용지／종자비료／식생용지)

라) 토양안정제

초생녹화시공에 겸하여 해안사구의 비사방지와 매립단지의 먼지비산방지·주택단지의 미 건축지의 안정, 과수원과 농지의 토양보전, 도로신설지의 땅깎기비탈면의 방호, 골프장의 신속한 식생조성 등에 사용할 수 있는 토양침식방지 및 안정제의 이용이 많아지고 있다.

액체상태의 토양침식방지제에는 토양의 표층부를 고결시킴으로써 침식을 방지하게 되며, 이것은 펌프로 뿜어붙이기를 하거나 또는 헬리콥터에 의한 공중살포방법으로 시공한다.

주요한 제품으로는 Encap, Coherex, Soil-guard, Unisol-91, 아스팔트유제, Curasol, 합성수지계의 토양침식방지제 등이 있다. 이와 같은 토양안정제는 주로 분사식 씨뿌리기공법이나 종비토 뿜어붙이기공법에서 펄프와 같은 유기질재와 섞어서 사용된다.

마) 녹화기반재(綠化基盤材)

식물의 생육기반이 되는 토양공간, 즉 녹화기반의 형성에 관여하는 배양토, 토양개량자재, 비료, 배수자재, 보수제 등을 총칭해서 녹화기반재라 한다.

토양개량자재는 토양의 이화학성을 개선하기 위하여 사용하는 자재의 총칭이다. 일반적으로, 토양개량재는 원료의 차이에 따라서 유기질계, 무기질계, 합성고분자계의 3종류로 나눈다.

유기질계 토양개량자재의 제품[수피, 부드러운 가죽 부스러기, 이탄 등이 원료가 되는 바크(Bark) 퇴비, 가죽 부스러기 퇴비, 피트 모스(Peat moss)] 들은 토양을 팽연시켜서 단립(團粒)구조의 형성을 촉진하기 위한 보수성, 배수성의 회복에 기여한다. 또, 부식질의 공급, 혹은 비료효과도 기대할 수 있다.

무기질계 토양개량자재의 제품[진주암, 흑료암, 응회암, 규석 등을 고온에서 소성(燒成)해서 만든 파라이트, 비나스라이트, 데오라이트, 바이큐라이트, 반드라이트]은 모두 다 다공질 경량의 자재로서, 보수성, 통기성, 배수성의 회복에 기여한다.

고분자계 토양개량자재(양이온계 고분자인 EB-a)등은 토양의 단립화를 촉진하고, 통기성, 투수성을 회복하기 위한 팽연한 토양상태의 형성이 가능하다. 또, 최근에 흡수성 포리마라 부르는 고분자 흡수제가 자중의 수백배 이상의 물을 흡수할 수 있는 성능을 가지고 보수제로서 건조지의 녹화 등에 활용된다.

토양개량자재는 한종류만을 토양에 혼입하여 쓰는 경우와, 토양의 개량목적에 따라서 2종류 혹은 3종류의 토양 개량자재가 조합되어 쓰이는 경우가 있다. 어느 경우에도 토양중에 용적비로서 10∼20% 정도 혼입한다. 또, 유기질계 토양개량자재와 무기질계 토양개량자재를 적절히 혼입해서, 자연토양에 대체하는 초 경량의 인공지반녹화용 배토 혹은 실내녹화용 배토로서 활용하고 있다.

바) 비료

파종·식재공사에 녹화용 식물의 생육상태를 양호하게 하기 위해서는 파종·식재한 수목이나 초류의 특성에 알맞게 시비를 하여야 하는데, 이러한 비료의 종류로는 유안, 초안, 요소, 과석, 중과석, 산림용 고형 복합비료 등이 있다.

나. 사방공사 설계자료

표1. 공작물별 부호

※ 주요 재료의 부호

표2. ha당 가정최대유량 조견표                       ([eqn: Q = fh over 360])[eqn: =0.278fh]

최대 시우량 유출 계수(f)	mm/h
				75	80	85	90	95	100
	60	65	70
0.30	0.0500	0.0542	0.0583	0.0625	0.0667	0.0708	0.0750	0.0792	0.0833
0.32	0.0533	0.0578	0.0622	0.0667	0.0711	0.0756	0.0800	0.0844	0.0889
0.34	0.0567	0.0614	0.0661	0.0708	0.0756	0.0803	0.0850	0.0897	0.0944
0.36	0.0600	0.0650	0.0700	0.0750	0.0800	0.0850	0.0900	0.0950	0.1000
0.38	0.0633	0.0686	0.0739	0.0792	0.0844	0.0897	0.0950	0.1003	0.1056
0.40	0.0667	0.0722	0.0778	0.0833	0.0889	0.0944	0.1000	0.1056	0.1111
0.42	0.0700	0.0758	0.0817	0.0875	0.0933	0.0992	0.1050	0.1108	0.1167
0.44	0.0733	0.0794	0.0856	0.0917	0.0978	0.1039	0.1100	0.1161	0.1222
0.46	0.0767	0.0831	0.0894	0.0958	0.1022	0.1086	0.1150	0.1214	0.1278
0.48	0.0800	0.0876	0.0933	0.1000	0.1067	0.1133	0.1200	0.1267	0.1333
0.50	0.0833	0.0903	0.0972	0.1042	0.1111	0.1181	0.1250	0.1319	0.1389
0.52	0.0867	0.0939	0.1011	0.1083	0.1156	0.1228	0.1300	0.1372	0.1444
0.54	0.0900	0.0975	0.1050	0.1125	0.1200	0.1245	0.1350	0.1425	0.1500
0.56	0.0933	0.1011	0.1089	0.1167	0.1244	0.1322	0.1400	0.1478	0.1556
0.58	0.0967	0.1047	0.1128	0.1208	0.1289	0.1369	0.1450	0.1531	0.1611
0.60	0.1000	0.1083	0.1167	0.1250	0.1333	0.1417	0.1500	0.1583	0.1667
0.62	0.1033	0.1119	0.1206	0.1292	0.1378	0.1464	0.1550	0.1636	0.1722
0.64	0.1067	0.1156	0.1244	0.1333	0.1422	0.1511	0.1600	0.1689	0.1778
0.66	0.1100	0.1192	0.1283	0.1375	0.1467	0.1558	0.1650	0.1742	0.1833
0.68	0.1133	0.1228	0.1322	0.1417	0.1511	0.1606	0.1700	0.1794	0.1889
0.70	0.1167	0.1264	0.1361	0.1458	0.1556	0.1653	0.1750	0.1847	0.1944
0.72	0.1200	0.1300	0.1400	0.1500	0.1600	0.1700	0.1800	0.1900	0.2000
0.74	0.1233	0.1336	0.1439	0.1542	0.1644	0.1747	0.1850	0.1953	0.2056
0.76	0.1267	0.1372	0.4178	0.1583	0.1689	0.1794	0.1900	0.2006	0.2111
0.78	0.1300	0.1408	0.1517	0.1625	0.1733	0.1842	0.1950	0.2058	0.2167
0.80	0.1333	0.1444	0.1556	0.1667	0.1788	0.1889	0.2000	0.2111	0.2222
0.82	0.1367	0.1481	0.1594	0.1708	0.1882	0.1936	0.2050	0.2164	0.2278
0.84	0.1400	0.1517	0.1633	0.1750	0.1867	0.1983	0.2100	0.2217	0.2333
0.86	0.1433	0.1553	0.1672	0.1792	0.1911	0.2031	0.2150	0.2269	0.2389
0.88	0.1467	0.1589	0.1711	0.1883	0.1956	0.2078	0.2200	0.2322	0.2444
0.90	0.1500	0.1625	0.1750	0.1875	0.2000	0.2125	0.2250	0.2375	0.2500
0.92	0.1533	0.1661	0.1789	0.1917	0.2044	0.2172	0.2300	0.2428	0.2556
0.94	0.1567	0.1697	0.1828	0.1958	0.2089	0.2219	0.2350	0.2481	0.2611
0.96	0.1600	0.1733	0.1867	0.2000	0.2133	0.2267	0.2400	0.2533	0.2667
0.98	0.1633	0.1769	0.1906	0.2042	0.2178	0.2314	0.2450	0.2586	0.2722
1.00	0.1667	0.1806	0.1944	0.2083	0.2222	0.2361	0.2500	0.2639	0.2778

표3. 지역별 강우강도표(20년 빈도, 단위 : □)

도 명	강 우 강 도		도 명	강 우 강 도
	10분간	1시간		10분간	1시간
경 기 강 원 충 북 충 남 전 북	11∼17 11∼14 10∼15 12∼17 11∼14	44∼68 44∼56 40∼60 48∼68 44∼52	전 남 경 북 경 남 제 주	11∼16 9∼14 10∼15 13	44∼54 36∼56 44∼60 52

	[eqn: C=root {1 over {alpha +{beta over R}}}]	[eqn: R~&:~경심``m# alpha~&:~0.0004# beta~&:~0.0007]
표4. Bazin구식의 수속 계수(C) 조견표

R	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0	11.62 16.01 19.13 21.57 23.57 25.26 26.73 28.01 29.14 30.15 31.06 31.89 32.64 33.33 33.97 34.55 35.10 35.60 36.07 36.51	12.16 16.37 19.40 21.78 23.75 25.42 26.86 28.13 29.24 30.25 31.15 31.97 32.71 33.40 34.03 34.61 35.15 35.65 36.12 36.56	12.67 16.71 19.66 22.00 23.93 25.57 27.00 28.24 29.35 30.34 31.23 32.05 32.79 33.46 34.09 34.67 35.20 35.70 36.16 36.60	13.15 17.04 19.92 22.21 24.11 25.72 27.13 28.36 29.45 30.43 31.32 32.12 32.86 33.53 34.15 34.72 35.25 35.75 36.21 36.64	13.61 17.36 20.17 22.41 24.28 25.87 27.26 28.47 29.56 30.53 31.40 32.20 32.93 33.59 34.21 34.78 35.30 35.80 36.25 36.68	14.05 17.68 20.41 22.61 24.45 26.02 27.39 28.59 29.66 30.62 31.49 32.27 33.00 33.66 34.27 34.83 35.36 35.84 36.30 36.72	14.47 17.98 20.65 22.81 24.62 26.17 27.51 28.70 29.76 30.71 31.57 32.35 33.06 33.72 34.33 34.89 35.41 35.89 36.34 36.77	14.88 18.28 20.89 23.01 24.78 26.31 27.64 28.81 29.86 30.80 31.65 32.42 33.13 33.78 34.38 34.94 35.46 35.94 36.39 36.81	15.27 18.57 21.12 23.20 24.95 26.45 27.76 28.92 29.96 30.89 31.73 32.50 33.20 33.85 34.44 34.99 35.51 35.98 36.43 36.85	15.65 18.85 21.34 23.39 25.11 26.59 27.88 29.03 30.05 30.98 31.81 32.57 33.27 33.91 34.50 35.05 35.55 36.03 36.47 36.89

표5. 평균유속 공식에서 경심계수[eqn: (R^{2 over 3 })] 값 조견표

[eqn: (평균유속rm{V}``=``root J``×``본표값`÷rm{n})]

R	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	0.44814 0.54288 0.62996 0.71138 0.78837 0.86177 0.93217 1.00000 1.06560 1.12924 1.19114 1.25146 1.31037 1.36798 1.42440 1.47973 1.53404 1.58740 1.63988 1.69154 1.74242 1.79256 1.84202 1.89081	0.45804 0.55189 0.63833 0.71926 0.79586 0.86894 0.93906 1.00666 1.07205 1.13551 1.19724 1.25742 1.31619 1.37367 1.42998 1.48520 1.53941 1.59269 1.64508 1.69666 1.74746 1.79754 1.84692 1.89566	0.46784 0.56083 0.64665 0.72710 0.80332 0.87608 0.94593 1.01329 1.07848 1.14176 1.20332 1.26336 1.32199 1.37936 1.43555 1.49067 1.54478 1.59797 1.65028 1.70177 1.75250 1.80251 1.85183 1.90050	0.47754 0.56970 0.65491 0.73490 0.81074 0.88319 0.95277 1.01990 1.08489 1.14799 1.20939 1.26928 1.32778 1.38503 1.44111 1.49612 1.55014 1.60324 1.66546 1.70688 1.75753 1.80747 1.85672 1.90533	0.48714 0.57850 0.66313 0.74265 0.81813 0.89027 0.95959 1.02649 1.09128 1.15420 1.21545 1.27519 1.33356 1.39069 1.44666 1.50157 1.55549 1.60850 1.66064 1.71198 1.76256 1.81242 1.86161 1.91016	0.49664 0.58723 0.67129 0.75037 0.82548 0.89732 0.96638 1.03306 1.09765 1.16040 1.22149 1.28109 1.33933 1.39633 1.45220 1.50700 1.56083 1.61375 1.66581 1.71707 1.76758 1.81737 1.86649 1.91498	0.50606 0.59590 0.67940 0.75805 0.83280 0.90434 0.97315 1.03961 1.10401 1.16658 1.22751 1.28697 1.34509 1.40197 1.45772 1.51243 1.56616 1.61899 1.67097 1.72216 1.77259 1.82231 1.87137 1.91979	0.51539 0.60450 0.68746 0.76568 0.84009 0.91134 0.97990 1.04614 1.11034 1.17274 1.23352 1.29284 1.35083 1.40759 1.46324 1.51785 1.57149 1.62423 1.67613 1.72723 1.77759 1.82725 1.87624 1.92460	0.52463 0.61305 0.69548 0.77328 0.84735 0.91831 0.98662 1.05265 1.11666 1.17889 1.23952 1.29870 1.35656 1.41321 1.46875 1.52325 1.57680 1.62945 1.68127 1.73230 1.78259 1.83218 1.88111 1.92940	0.53380 0.62153 0.70345 0.78085 0.85458 0.92525 0.99332 1.05913 1.12296 1.18502 1.24550 1.30454 1.36227 1.41881 1.47424 1.52865 1.58211 1.63467 1.68641 1.73736 1.78758 1.83710 1.88596 1.93420

표6. 평균유속 공식에서 경심계수[eqn: (R^{1 over 6})] 값 조견표                                                                   [eqn: (평균유속rm{V={1 over n}×`R^{1 over 6} ×sqrt{R×J}}``)]

R	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0	0.6813 0.7647 0.8182 0.8584 0.8909 0.9184 0.9423 0.9635 0.9826 1.0000 1.0160 1.0309 1.0447 1.0577 1.0699 1.0815 1.0925 1.1029 1.1129 1.1225	0.6922 0.7710 0.8227 0.8619 0.8938 0.9209 0.9445 0.9655 0.9844 1.0017 1.0175 1.0323 1.0460 1.0589 1.0711 1.0826 1.0935 1.1039 1.1139 1.1234	0.7023 0.7770 0.8270 0.8654 0.8967 0.9234 0.9467 0.9675 0.9862 1.0033 1.0191 1.0337 1.0474 1.0602 1.0723 1.0837 1.0946 1.1050 1.1149 1.1243	0.7117 0.7827 0.8313 0.8688 0.8996 0.9259 0.9489 0.9694 0.9880 1.0049 1.0206 1.0351 1.0487 1.0614 1.0735 1.0848 1.0957 1.1060 1.1158 1.1253	0.7206 0.7883 0.8354 0.8721 0.9024 0.9283 0.9511 0.9714 0.9897 1.0066 1.0221 1.0365 1.0500 1.0627 1.0746 1.0859 1.0967 1.1070 1.1168 1.1262	0.7289 0.7937 0.8395 0.8754 0.9052 0.9307 0.9532 0.9733 0.9915 1.0082 1.0236 1.0379 1.0513 1.0639 1.0758 1.0870 1.0978 1.1080 1.1177 1.1271	0.7368 0.7989 0.8434 0.8786 0.9079 0.9331 0.9553 0.9752 0.9932 1.0088 1.0250 1.0393 1.0526 1.0651 1.0769 1.0881 1.0988 1.1090 1.1187 1.1280	0.7443 0.8039 0.8473 0.8818 0.9106 0.9354 0.95740.9771 0.9949 1.0113 1.0265 1.0406 1.0539 1.0663 1.0781 1.0892 1.0998 1.1100 1.1196 1.1289	0.7514 0.8088 0.8511 0.8849 0.9132 0.9377 0.9594 0.9789 0.9966 1.0129 1.0280 1.0420 1.0551 1.0675 1.0792 1.0903 1.1009 1.1109 1.1206 1.1298	0.7582 0.8136 0.8548 0.8879 0.9158 0.9400 0.9615 0.9808 0.9983 1.0145 1.0294 1.0434 1.0564 1.0687 1.0804 1.0914 1.1019 1.1120 1.1215 1.1307

표7. 방수로크기(방수로 저폭과 월류수심)에 의한 유량조견표(流量早見表)

[eqn: rm{theta=(1.77×b+1.42×h)×h^{3 over 2}}]

(사다리꼴 측면기울기 1 : 1)                                단위 : □/초

저폭(b) 깊이(h)	4m	6	8	10	12	14	16	18	20	22
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.80 2.00	2.8 3.7 4.7 5.9 7.1 8.5 10.0 11.5 13.2 15.0 16.9 23.3 28.1	4.0 5.3 6.8 8.4 10.2 12.0 14.1 16.2 18.5 20.9 23.4 31.8 38.1	5.3 7.0 8.9 10.9 13.2 15.6 18.2 20.9 23.7 26.7 29.9 40.4 48.1	6.5 8.6 10.9 13.5 16.2 19.1 22.2 24.6 29.0 32.6 36.4 48.9 58.1	7.8 10.3 13.0 16.0 19.2 22.7 26.3 30.2 34.2 38.5 42.9 57.5 68.1	9.0 11.9 15.1 18.5 22.2 26.2 30.4 34.8 39.5 44.3 49.4 66.0 78.1	10.3 13.6 17.2 21.1 25.3 29.7 34.5 39.5 44.7 50.2 55.9 74.6 88.1	11.5 15.2 19.2 23.6 28.3 33.3 38.6 44.1 50.0 56.1 62.4 83.1 98.1	12.8 16.8 21.3 26.1 31.3 36.8 42.6 48.8 55.2 61.9 68.9 91.7 108.2	14.0 18.5 23.4 28.7 34.3 40.4 46.7 53.4 60.5 67.8 75.5 100.2 118.2

저폭(b) 깊이(h)	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.80 2.00	15.3 20.1 25.5 31.2 37.4 43.9 50.8 58.1 65.7 73.7 82.0 108.8 128.2	16.5 21.8 27.5 33.7 40.4 47.4 54.9 62.7 70.9 79.5 88.5 117.3 138.2	17.8 23.4 29.6 36.3 43.4 51.0 59.0 67.4 76.2 85.4 95.0 125.9 148.2	19.0 25.1 31.7 38.8 46.4 54.5 63.1 72.0 81.4 91.3 101.5 134.4 158.2	20.3 26.7 33.8 41.3 49.5 58.1 67.1 76.7 86.7 97.1 108.0 143.0 168.2	21.5 28.4 35.8 43.9 52.5 61.6 71.2 81.3 91.9 103.0 114.5 151.5 178.2	22.8 30.0 37.9 46.4 55.5 65.1 75.3 86.0 97.2 108.8 121.0 160.1 188.3	24.0 31.7 40.0 48.9 58.5 68.7 79.4 90.7 102.4 114.7 127.5 168.6 198.3	25.3 33.3 42.0 51.5 61.5 72.2 83.5 95.3 107.7 120.6 134.0 177.2 208.3	26.5 34.9 44.1 54.0 64.6 75.8 87.6 100.0 112.9 126.4 140.5 185.7 218.3

표8. 본댐과 앞댐(부댐)과의 거리결정표

dm	150 □					50 □					비 고
Q H	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15m 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5	9.9 9.6 9.3 9.2 9.0 8.8 8.5 8.3 8.0 7.7 7.3	12.3 11.9 11.5 11.3 11.1 10.8 10.4 10.1 9.8 9.3 8.4	14.3 13.7 13.3 13.0 12.8 12.3 11.9 11.5 11.1 10.6 9.9	15.3 14.8 14.2 14.0 13.7 13.3 12.8 12.3 11.9 11.3 10.6	16.5 16.0 15.3 15.0 14.8 14.2 13.7 13.3 12.8 12.1 11.3	11.7 11.3 10.8 10.6 10.6 10.2 9.9 9.6 9.3 8.9 8.4	15.0 14.1 13.7 13.5 13.3 12.8 12.3 11.9 11.5 10.9 10.3	17.1 16.5 15.9 15.8 15.9 14.8 14.3 13.7 13.3 12.6 11.7	18.5 17.8 17.1 16.8 16.4 15.9 15.3 14.8 14.2 13.5 12.6	20.0 19.2 18.5 18.1 17.8 17.1 16.5 15.9 15.3 14.5 13.5	[eqn: rm{L}&= 5.96 over dm^0.20 {(Q·H)^0.42 +3t}#rm{t&=~1m}]

Ｐ …… 본댐과 부댐간의 거리(m)

Ｕ …… 단위당 유량(□/sec/m) …… 방수로하장 1m당 유량(최대 홍수량÷방수           로하장)

Ｌ …… 유효낙차(m)

ｘ …… 일류심(m)

dm …… 계상력(礫)의 평균길이(□)

※중복고(重複高)의 결정

◎경험식

중복고(T)=[eqn: bmatrix{1 over 3 rm(H+h')&…………(H+h')□6m인 경우# 1 over 4 rm(H+h')&…………(H+h')＠6m인 경우}]

표9. 본댐과 부댐간의 세굴심(洗掘深)을 구하는 표

dm	150 □					50 □					비 고
Q H	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15m 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5	1.63 1.59 1.57 1.56 1.52 1.51 1.48 1.45 1.39 1.35 1.32	2.46 2.40 2.35 2.29 2.24 2.22 2.19 2.14 2.09 2.05 1.95	3.17 3.09 3.02 2.95 2.89 2.88 2.82 2.76 2.69 2.63 2.51	3.63 3.55 3.47 3.39 3.31 3.30 3.24 3.16 3.09 3.02 2.88	4.17 4.07 3.98 3.89 3.80 3.79 3.72 3.63 3.55 3.47 3.31	2.34 2.29 2.24 2.19 2.14 2.13 2.09 2.04 1.99 1.95 1.86	3.47 3.39 3.31 3.24 3.16 3.15 3.09 3.02 2.95 2.88 2.75	4.47 4.37 4.27 4.17 4.07 4.07 3.98 3.89 3.80 3.72 3.55	5.13 5.01 4.90 4.79 4.68 4.68 4.57 4.47 4.37 4.27 4.07	5.89 5.75 5.62 5.50 5.37 5.37 5.25 5.13 5.01 4.90 4.68	[eqn: rm{T}=rm{4.75 over dm^0.30 }H^0.2 Q^0.57] 단０T…세굴심(m) (중복고) H…낙하고(m) (유효고) Q…방수로의 단위길이당 유량(□/sec/m)…최대홍 수량÷방수로하장 dm…평균력경(□)…표준사 석직경으로서 직경이 90%는 표준사석보다 적고, 10%는 보다 큰 혼합사석

표10. 사면기울기(비탈)표

기울기	수평거리	기울기높이	경사각
1할	0.1	1,005	84°18′
2할	0.20	1,020	78°41′
2.5할	0.25	1,031	75°58′
3할	0.3	1,044	73°18′
4할	0.4	1,077	68°12′
5할	0.5	1,118	63°26′
6할	0.6	1,116	59°02′
7할	0.7	1,221	55° 0′
8할	0.8	1,281	51°20′
9할	0.9	1,345	48°01′
10할	1.0	1,414	45° 0′

기울기	수평거리	기울기높이	경사각
12.5할	1.25	1,601	38°40′
13.0할	1.3	1,640	37°30′
15.0할	1.5	1,803	33°41′
17.5할	1.75	2,015	29°45′
20할	2.0	2,236	26°34′
25할	2.5	2,693	21°48′
33.5할	3.35	3,162	18°26′
40할	4.0	4,123	14°02′
50할	5.0	5,099	11°09′
60할	6.0	6,083	9°28′

표11. 비탈면 경사각도(°)와 경사(%) 대조표

%	각 도	%	각 도	%	각 도	%	각 도
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0°34' 1°09' 1°43' 2°17' 2°52' 3°26' 4°00' 4°34' 5°09' 5°43' 6°17' 6°51' 7°24' 7°58' 8°32' 9°05' 9°39' 10°12' 10°45' 11°19' 11°52' 12°24' 12°57' 13°30' 14°02'	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	14°34' 15°07' 15°39' 16°10' 16°42' 17°13' 17°45' 18°16' 18°47' 19°17' 19°48' 20°18' 20°48' 21°18' 21°48' 22°18' 22°47' 23°16' 23°45' 24°14' 24°42' 25°10' 25°38' 26°06' 26°34'	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	27°01' 27°28' 27°55' 28°22' 28°49' 29°15' 29°41' 30°07' 30°32' 30°58' 31°23' 32°13' 32°37' 32°37' 33°01' 33°25' 33°49' 34°13' 34°36' 35°00' 35°22' 35°45' 36°08' 36°30' 36°52'	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	37°14' 37°36' 37°57' 38°19' 38°40' 39°00' 39°21' 39°42' 40°02' 40°22' 40°42' 41°01' 41°21' 41°40' 41°59' 42°18' 42°37' 42°55' 43°14' 43°32' 43°50' 44°08' 44°25' 44°43' 45°00'

표12. 비탈면 기울기와 경사각도 대조표

기울기 (할푼리)	기 호	비탈길이 계 수	경사각	기울기 (할푼리)	기 호	비탈길이 계 수	경사각
1·0 1·5 2·0 2·5 3·0 3·5 4·0 4·5 5·0 6·0 7·0 8·0 9·0 1·0·0 1·1·0 1·2·0 1·2·5	1:0.10 1:0.15 1:0.20 1:0.25 1:0.30 1:0.35 1:0.40 1:0.45 1:0.50 1:0.60 1:0.70 1:0.80 1:0.90 1:1.00 1:1.10 1:1.20 1:1.25	1.005 1.011 1.020 1.031 1.044 1.059 1.077 1.097 1.118 1.166 1.221 1.281 1.345 1.414 1.487 1.567 1.601	84°18' 81°33' 78°41' 75°58' 73°18' 70°47' 68°12' 65°43' 63°26' 59°02' 55°00' 51°20' 48°01' 45°00' 42°45' 39°26' 39°40'	1·3·0 1·4·0 1·5·0 1·6·0 1·7·0 1·8·0 2·0·0 2·2·0 2·4·0 2·5·0 2·8·0 3·0·0 4·0·0 5·0·0 6·0·0 7·0·0	1:1.30 1:1.40 1:1.50 1:1.60 1:1.70 1:1.80 1:2.00 1:2.20 1:2.40 1:2.50 1:2.80 1:3.00 1:4.00 1:5.00 1:6.00 1:7.00	1.640 1.720 1.803 1.887 1.972 2.059 2.236 2.417 2.600 2.693 2.973 3.162 4.123 5.099 6.083 7.071	37°30' 35°30' 33°41' 32°60' 30°32' 29°57' 26°34' 24°34' 22°23' 21°48' 19°21' 18°34' 14°02' 11°09' 9°28' 8°52'

표13. 토사의 자연각 및 마찰계수

토 사	자연각도	마찰계수
건조된 부식토	40	1.839
자연습기를 가진 부식토	45	1.000
포수된 부식토	27	0.510
건조한 혼사점토	40	0.839
자연습기를 가진 혼사점토	45	1.000
포수된 혼사점토	17	0.306
건조한 모래	35	0.700
자연습기를 가진 모래	40	0.839
포수된 모래	24	0.445
거치른 자갈	45	0.840
둥근 자갈	30	0.575

표14. 굴취후 토석의 증가량률

대 괴 의 암 석	소 괴 의 암 석	쇄 석	모 래 및 자 갈	진 흙 및 흙
50%	33%	20%	8%	25%

표15. 토량의 변화율

종 별	L	C
경 암 보 통 경 암 연 암	1.70∼2.00 1.55∼1.70 1.30∼1.50	1.30∼1.50 1.20∼1.40 1.00∼1.30
호 박 돌	1.10∼1.15	0.95∼1.05
자 갈 역 질 토 고결(固結)된 역질토	1.10∼1.20 1.15∼1.20 1.25∼1.45	1.10∼1.05 0.90∼1.00 1.10∼1.30
모 래	1.10∼1.20	0.85∼0.95
암괴·호박돌섞인 모래 모래·모래섞인 진흙 암괴·호박돌섞인 점질토	1.15∼1.20 1.20∼1.30 1.40∼1.45	0.90∼1.00 0.85∼0.90 0.90∼0.95
점 질 토 자갈이 섞인 점질토 암괴·호박돌섞인 점질토	1.25∼1.35 1.35∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼1.00 0.90∼0.95
점 토 자갈이 섞인 점질토 암괴·호박돌섞인 점질토	1.20∼1.45 1.30∼1.40 1.40∼1.45	0.85∼0.95 0.90∼0.95 0.90∼0.95

[eqn: # L&={흐트러진 상태의 토량(□)} over {자연상태의 토량(□)}# # C&={다져진 상태의 토량(□)} over {자연상태의 토량(□)}]

표16. 흙의 안식각과 단위중량

구 분		안식각 (°)	마찰계수 (tan□)	자연물매	중 량 (kg/m3)	응 집 력 (kg/cm2)
점토	건조한 것	20∼37	0.36∼0.75	1:2.8∼1.3	1,200∼1,700
	수분이 적은 것	40∼45	0.84∼1.00	1:1.2∼1.0	1,700∼1,800	0.20∼1.00
	수분이 많은 것	14∼20	0.25∼0.36	1:4.0∼2.8	1,800∼1,900
모래	건조한 것	27∼40	0.51∼0.84	1:2.0∼1.2	1,500∼1,700
	수분이 적은 것	30∼45	0.58∼1.00	1:1.7∼1.0	1,700∼1,800	0.20∼0.50
	수분이 많은 것	20∼30	0.36∼0.58	1:2.8∼1.7	1,800∼1,000
사리	건조한 것	30∼45	0.58∼1.00	1:1.7∼1.0	1,600∼1,800
	수분이 적은 것	27∼40	0.51∼0.84	1:2.0∼1.2	1,700∼1,800
	수분이 많은 것	25∼30	0.47∼0.58	1:2.1∼1.7	1,800∼1,900
소 석		35∼48	0.70∼1.11	1:1.4∼0.9	1,600∼1,800
보통흙	건조한 것	20∼40	0.36∼0.84	1:2.8∼1.2	1,300∼1,600
	수분이 적은 것	30∼45	0.58∼1.00	1:1.7∼1.0	1,400∼1,700	0.50
	수분이 많은 것	14∼27	0.25∼0.51	1:0.4∼2.0	1,500∼1,800

표17. 흙의 투수 계수

투 수 도	투수계수(k)의 범위 (□/sec)	토 질
높다 중간 정도 낮다 매우 낮다 불투수	10-1이상 10-1∼10-3 10-3∼10-5 10-5∼10-7 10-7이하	역암 조사, 중사, 미사 극미사, 실트질, 모래 이완 실트 경화 실트, 점토질 실트, 점토 완전한 균일 점토

표18. 성토재료 및 성토높이에 대한 표준비탈면 경사도

성 토 재 료	성토높이(m)	경 사 도	적 요
입도가 좋은 모래 자갈 및 자갈 섞인 모래(GM)(GC)	5m 이하	1:1.5∼1:1.8	기초지반의 지지력이 충분이 있고 침수의 영향이 없는 성토에 적용한다. ( )의 통일분류는 대표적인 것을 참고로 제시한다.
	5∼15m	1:1.8∼1:2.0
입도가 나쁜 모래(SP)	10m 이하	1:1.8∼1:2.0
암석(굴토를 포함)	10m 이하	1:1.5∼1:1.8
	10∼20m	1:1.8∼1:2.0
사질토(SM)(SC), 단단한 점질토, 단단한 점토(홍적층의 단단한 점질토, 점토등)	5m 이하	1:1.5∼1:1.8
	5∼10m	1:1.8∼1:2.0
부드러운 점성토(VH2)	5m 이하	1:1.8∼1:2.0

표19. 절취사면 토질에 대한 표준비탈면 경사도

토 질 상 태		절 토 높 이	경 사 도
경 암			1:0.3∼1:0.8
연 암			1:0.5∼1:1.2
모 래	밀실(密實)하지 않은 입도분포가 나쁜 것		1:1.5∼
사 질 토	밀실한 것	5m 이하	1:0.8∼1:1.0
		5∼10m	1:1.0∼1:1.2
	밀실하지 않은 것	5m 이하	1:1.0∼1:1.2
		5∼10m	1:1.2∼1:1.5
자갈 또는 바위덩어리 섞인 자갈토	밀실한 것 또는 입도분포가 좋다	10m 이하	1:0.8∼1:1.0
		10∼15m	1:1.0∼1:1.2
	밀실하지 않은 것 또는 입도분포가 나쁜 것	10m 이하	1:1.0∼1:1.2
		10∼15m	1:1.2∼1:1.5
점 성 토 미 사 (Silt)		0∼10m	1:0.8∼1:1.0
바위덩이 또는 호박돌 섞인 점성토		5m 이하	1:1.0∼1:1.2
		5∼10m	1:1.2∼1:1.5

표20. 흙의 경도와 식물뿌리의 생장과의 관계 및 적용공종

뿌리의 생장상태	뿌리의 생장용이															생장가능			생장 곤란						뿌리의침입 불가능 균열에 넣든가 지표를 싼다.
경도지수 (□)
		10									20											30										40
						15				18				23				27
지지력(f) 강도 (kg/□)
	1			2			3		5					10			20						30			50			100		500		□
사면상태	흙판마무리										다 콤 지 펙 기 티 기 준								고 연 경 결 토 암 암
사면처리	다지기 필요										종자뿜기공								객토가 필요하다
적용공종	대면적의 경우□										종자뿜기공								병용종자뿜칠공 ·도랑파기객토 구멍파기객토 병용 ·객토식생공
	소면적의 경우□										식생매트공 잔디입히기공								·식생구멍공(식생혈공) ·색생대공 ·식생반공 ·객토식생공 ※ 객토식생공 : 무토양 암석지 등에 두께 50cm 이상의 객토를하여 생육기반을 조성 파식

표21. 각종 사방댐 개략두께 조견표

종류	메쌓기 사방댐		찰쌓기 사방댐		매쌓기, 찰쌓기혼합		흙 댐
두께 높이	제 관	제저(底)	제 관	제저(底)	제 관	제저(底)	제 관	제저(底)
0.90m	0.454m	0.727m	0.318m	0.509m	0.363m	0.636m	0.909m	3.181m
1.06	0.530	0.848	0.372	0.687	0.454	0.772	1.060	3.712
1.21	0.606	0.969	0.424	0.787	0.515	0.878	1.212	4.242
1.36	0.681	1.091	0.478	0.887	0.575	0.984	1.363	4.772
1.51	0.757	1.212	0.530	0.984	0.606	1.060	1.515	5.303
1.66	0.833	1.333	0.584	1.084	0.636	1.136	1.666	5.833
1.81	0.909	1.454	0.636	1.181	0.681	1.227	1.818	6.363
1.97	0.984	1.575	0.690	1.281	0.727	1.318	1.969	6.878
2.12	1.060	1.696	0.745	1.378	0.803	1.439	1.121	7.424
2.27	1.136	1.818	0.797	1.479	0.857	1.542	2.272	7.954
2.42	1.212	1.939	0.848	1.575	0.881	1.615	2.424	8.484
2.57	1.288	2.060	0.903	1.675	0.936	1.763	2.575	9.051
2.72	1.363	2.181	0.954	1.767	0.990	1.915	2.727	9.545
2.88	1.439	2.303	1.009	1.872	1.115	2.033	2.878	10.075
3.03	1.515	2.424	1.060	1.969	1.242	2.151	3.030	10.606
3.18	1.590	2.545	1.115	2.069	1.315	2.266	3.181	11.136
3.33	1.666	2.666	1.166	2.166	1.384	2.390	3.333	11.666
3.48	1.742	2.787	1.221	2.266	1.409	2.454	3.484	12.196
3.63	1.818	2.909	1.272	2.363	1.427	2.518	3.636	12.727
3.78	1.894	3.030	1.327	2.463	1.515	2.684	3.787	13.257
3.94	1.969	3.151	1.378	2.560	1.575	2.787	3.939	13.787

표22. 떼단쌓기 천단넓이 조견표

비탈	넓이	비탈	넓이	비탈	넓이	비탈	넓이	비탈	넓이	비탈	넓이
°′	m	°′	m	°′	m	°′	m	°′	m	°′	m
4 30	5,087	11 30	2,227	18 30	1,363	25 30	0.951	32 30	0.712	39 30	0.548
5 00	5,181	12 00	2,130	19 00	1,318	26 00	0.930	33 00	0.700	40 00	0.542
5 30	4,757	12 30	2,045	19 30	1,272	26 30	0.909	33 30	0.676	40 30	0.533
6 00	4,346	13 00	2,969	20 00	1,242	27 00	0.893	34 00	0.687	41 00	0.524
6 30	4,000	13 30	1,893	20 30	1,212	27 30	0.872	34 30	0.663	41 30	0.515
7 00	3,696	14 00	1,833	21 00	1,181	28 00	0.854	35 00	0.651	42 00	0.506
7 30	3,454	14 30	1,757	21 30	1,151	28 30	0.836	35 30	0.639	42 30	0.496
8 00	3,242	15 00	1,696	22 00	1,121	29 00	0.821	36 00	0.627	43 00	0.487
8 30	3,060	15 30	1,636	22 30	1,090	29 30	0.803	36 30	0.615	43 30	0.477
9 00	2,878	16 00	1,575	23 00	1,066	30 00	0.787	37 00	0.603	44 00	0.469
9 30	2,712	16 30	1,530	23 30	1,042	30 30	0.772	37 30	0.590	44 30	0.460
10 00	2,575	17 00	1,484	24 00	1,018	31 00	0.757	38 00	0.578	45 00	0.454
10 30	2,454	17 30	1,439	24 30	0.993	31 30	0.742	38 30	0.566	-	-
11 00	2,333	18 00	1,393	25 00	0.972	32 00	0.727	39 00	0.557	-	-

※ 6급 줄떼공을 표준한 것으로 직고 0.45m 내외로 계산한 것임.

표23. 각종 재료 비중 및 중량표

명 칭	비 중	중 량 (kg/m3)	명 칭	비 중	중 량 (kg/m3)
현 무 암	2.90	2,900	mortar	1.70	1,700
장 석	2.65	2,650	자갈 또는 깬자갈	2.70	1,700
화 강 암	2.65	2,650	모 래	2.70	1,700
섬 록 암	3.00	3,000	벽 돌	2.00	2,000
각 섬 암	3.25	3,250	야석쌓기 (메쌓기)	-	1,700
석 회 암	2.65	2,650	〃 (찰쌓기)	-	2,400
대 리 석	2.65	2,650	진흙 (건 조)	-	1,000
운 모	2.90	2,900	〃 (습 윤)	-	1,700
석 영	2.65	2,650	모래가 혼입된 진흙	-	1,600
사 암	2.40	2,400	양토(건고, 乾固)	-	1,500
점 판 암	2.70	2,700	양토(습단, 濕固)	-	1,550
주 철	7.25	7,250	양토(습소, 濕疎)	-	1,200
주 강	7.86	7,860	석 회	-	600
여 철	7.80	7,800	화 산 회	-	1,000
강 철	7.85	7,850	Cement	-	1,500
동	8.90	8,900	규 조 토	-	500
연	11.32	11,320	석탄 (무 연)	1.3∼1.7	850
철근Concrete	2.40	2,400	〃 (유 연)	1.2∼1.4	800
Concrete	2.20	2,200	코 스 코	1.0	450

※ 비중과 중량과의 합치하지 않는 것은 비중은 괴, 중량은 괴의 집합(공극을 포     함)에 의한 것임.

표24. 각 종 재 료 강 도 표

명 칭	파 괴 강 도 (kg/cm2)			실 용 강 도 (kg/cm2)
	항 장	항 압	항 전	항 장	항 압	항 전
극 연 강	3,500	3,500	2,700	900	900	750
연 강	4,500	4,500	3,500	1,200	1,200	900
중 강	5,000	5,000	4,000	1,250	1,250	1,000
갱 강	5,500	5,500	4,200	1,350	1,350	1,100
관 봉 류	3,500	3,500	3,000	850	850	750
Wire	4,000	-	-	-	-	-
주 철 보 통 품	1,000	5,500	1,300	250	1,350	350
화 강 암	항절 80	800	120	항절 8	80	12
석 회 암	항절 60	600	100	항절 6	60	10
사 암	항절 10	400	80	항절 1	40	8
Concrete 1:1:2	-	210	-	-	50	-
〃 1:1, 5:3	-	180	-	-	45	-
〃 1:2:4	-	140	80	점착 6	※ 35	4
〃 1:2, 4:5	-	110	-	-	30	-
〃 1:3:6	-	90	50	-	20	25
〃 1:4:8	-	60	-	-	15	-
mortar 1:0	-	500	-	-	120	-
〃 1:1	-	350	-	-	80	-
〃 1:2	-	200	-	-	50	-
〃 1:3	-	150	-	-	35	-
〃 1:4	-	100	-	-	25	-
소 나 무	항절 800	종 500	30	항절 100	종 636 횡	10
삼 나 무	420	300	40	53	384	5
편 백 나 무	63	350	60	80	444	8
밤 나 무	850	520	85	105	657	11
졸 참 나 무	910	500	90	114	636	11
느 티 나 무	1,000	500	100	125	636	12
미 송 재	700	440	70	88	556	9
낙 엽 송 재	750	450	75	94	556	9

※ 1:2:4의 Conrete의 보통응압력=35, 기타에 관하여서는 다음과 같음.

지압력 =45 □ 만곡압력 =45 □	또 응전력은 보통 = 4 □ 압천응전력 = 9 □	늑근배치의 경우 = 6 □ 늑근 및 곡상근일 경우 =10 □

또, 응장력은 예외로 함. 단, 특히 가산하려면 응압력의 2할을 보도록 함.

예를들면 1:3:6의 경우 4를 얻게 됨과 같음

표25. Concrete, mortar 및 교적 재료표 (1m2당)

종 류	배 합 비			Cement			모 래	자 갈
	Cement	모 래	자 갈	m3	중량(kg)	대수 50kg	m3	m3
콘크리트	1	1	2	0.357	535.5	10.71	0.357	0.714
	1	1	3	0.294	441.0	8.82	0.294	0.882
	1	1.5	3	0.263	394.5	7.89	0.395	0.789
	1	2	3	0.238	357.0	7.14	0.476	0.714
	1	2	4	0.208	312.0	6.24	0.416	0.832
	1	2	5	0.185	277.5	5.55	0.370	0.925
	1	2.5	5	0.172	258.0	5.16	0.430	0.860
	1	3	5	0.161	241.5	4.83	0.483	0.805
	1	3	6	0.147	220.5	4.41	0.441	0.882
	1	3	7	0.135	192.0	4.05	0.405	0.945
	1	3.5	7	0.128	198.0	3.84	0.448	0.896
	1	4	6	0.132	171.0	3.96	0.528	0.792
	1	4	8	0.114	139.5	3.42	0.456	0.912
	1	5	10	0.093	937.5	2.79	0.465	0.930
모르타르	1	1	-	0.625	750.0	18.75	0.625	-
	1	1.5	-	0.500	625.5	15.00	0.750	-
	1	2	-	0.417	535.5	12.51	0.834	-
	1	2.5	-	0.357	469.5	10.71	0.634	-
	1	3	-	0.313	417.0	9.39	0.919	-
	1	3.5	-	0.278	375.0	8.34	0.973	-
	1	4	-	0.250	312.0	7.50	1.000	-
	1	5	-	0.208	915.0	6.24	1.04	-
교 적	1	-	1.4	0.610	882.0	18.30	-	0.854
	1	-	1.5	0.588	852.0	17.64	-	0.882
	1	-	1.6	0.568	823.5	17.04	-	0.909
	1	-	1.7	0.549	789.0	16.47	-	0.934
	1	-	1.8	0.532	-	15.96	-	0.957

※ 본 표에는 할증을 보지 않았으며 배합비는 용적으로써 표시함.

Cement 중량은 1m3 1,500kg로 함.

표26. 유역인자에 의한 안정기울기 추정표

□화강암지대

원계상기울기	계상구성물	유역면적
		10ha 이하	11∼50ha	51ha 이상
5.0% 이하	25cm 이하	1.6	1.1	1.0
	26cm 이상	2.1	1.8	1.7
5.1∼7.5%	25cm 이하	4.0	2.7	2.4
	26cm 이상	5.3	4.5	4.2
7.6∼10.0%	25cm 이하	5.6	3.7	3.4
	26cm 이상	7.4	5.5	5.2
10.1∼12.5%	25cm 이하	7.1	5.2	4.9
	26cm 이상	8.9	7.0	6.7
12.6% 이상	25cm 이하	9.1	7.2	6.9
	26cm 이상	10.9	9.0	8.7

□화강편마암지대

원계상기울기	계상구성물	유역면적
		10ha 이하	11∼50ha	51∼ 100ha	101ha 이상
5.0% 이하	25cm 이하	1.7	0.6	0.3	0.2
	26cm 이상	2.3	1.4	1.1	0.9
5.1∼7.5%	25cm 이하	4.4	1.6	0.8	0.4
	26cm 이상	5.7	3.5	2.7	2.3
7.6∼10.0%	25cm 이하	6.1	2.0	1.2	0.8
	26cm 이상	8.0	3.9	3.1	2.7
10.1∼12.5%	25cm 이하	6.9	2.8	2.0	1.6
	26cm 이상	8.8	4.7	3.9	3.5
12.6% 이상	25cm 이하	10.0	5.9	5.1	4.7
	26cm 이상	11.9	7.8	7.0	6.6

□퇴적암지대

원계상기울기	계상구성물	유역면적
		50ha 이하	51∼75ha	76∼100ha	101ha 이상
2.0% 이상	25cm 이하	0.9	0.1	0.2	0.2
	26cm 이상	1.4	0.6	0.3	0.3
2.1∼3.0%	25cm 이하	1.4	0.6	0.6	0.5
	26cm 이상	1.9	1.1	0.8	0.7
3.1∼7.0%	25cm 이하	1.9	1.1	1.0	0.9
	26cm 이상	2.4	1.6	1.5	1.3
7.1∼12.0%	25cm 이하	3.9	3.1	2.3	1.9
	26cm 이상	4.4	3.6	2.8	2.4
12.1% 이하	25cm 이하	7.9	7.1	6.3	5.9
	26cm 이상	8.4	7.6	6.8	6.4

표27. 비탈덮기 공종별 표준비탈경사

비탈덮기의 구조		비탈덮기의 연직높이(m)	비탈경사
돌 쌓 기 콘크리트 블록쌓기	찰쌓기	3 이상 5 미만	1 : 0.5
		3 미만	1 : 0.3
	메쌓기	3 미만	1 : 1.0
돌 붙 임 콘크리트 블록붙임	찰쌓기		1 : 1.5
	메쌓기	3 미만	1 : 2.0
콘 크 리 트 망 틀			1 : 1.5
돌 망 태 붙 임 콘 크 리 트 붙 임		3 이상	1 : 2.0
		3 미만	1 : 1.5

※비탈면 경사가 1:2 보다 완만하면 안정되고 시공도 쉬우나 비탈면이 길어져서 공사비가 증가한   다. 또 경사가 급하면 비탈덮기의 안정을 고려하여 두께를 증가 시켜야 하고 뒤채움 시공이 어   렵게 된다. 비탈경사가 1:1.5 보다 완만한 경우에 비탈덮기는 비탈면에 직접 지지되어 기초는 주   로 비탈덮기의 자중을 지지하는 기능을 한다. 비탈경사는 석재 또는 콘크리트 등의 재료와 시공   방법에 따라 어느정도 차이가 있으나 각 공법의 경험적인 비탈경사를 표. 27에 표준으로 제시하   였다.

표28. 절토사면의 식생공법 적용기준(예)

토 질		시 공 가 능 기			비 고
경도 지수	종 류	고온 건조기	추 동 시 공
			온 난 지	한 랭 지
23□ 이하	사질토	피복제의 사용을 고려한다. 공법은 적기인 경우에 준한다.	식생매트공·떼잔디공	떼잔디공·식생매트공 및 동토가 심한개소는 고정네트 병용	기울기가 1할 2분보다 급한 경우에는 격자틀공 등의 기초공을 고려한다.
	점성토		객토(10□ 이상)상에 떼잔디공·식생매트공	객토(10□ 이상)상에 떼잔디·식생매트공, 경우에 따라 고정네트 병용	사병지 등 객토 때문에 기울기 15% 느리게 한다.
	모 래
24∼ 32□	사질토 점성토		떼잔디공·식생매트공 도랑파기객토·매립네트 병용의 식생매트공, 떼잔디공, 식생대공, 식생혈공	식생매트공·떼잔디공, 경우에 따라 고정네트 병용 도랑파기객토·매립네트 병용의 식생매트공, 식생혈공·식생대공에 식생매트의 병용, 경우에 따라 고정네트 병용	도랑파기객토, 매립네트에 의한 객토두께는 5□ 이상으로 한다.
28∼ 32□	경 질 사질토 경 질 점성토
32□ 이상	연 암		위와 같음 (경우에 따라 고정 네트 병용)		기초공의 병용이 필요하다. 급기울기인 경우에는 부분녹화를 주체로 한다. 토목공작물에 의한 사면보호공과 조합시켜야 한다.

표29. 흙깎기 비탈면에 대한 공종일람

(新田伸三·小橋澄治 ; 土木工事□□□面保護工, 鹿島硏究所出版會)

본바닥의 토질(지질)	기울기(비율)	공 종
느슨히 다져진 사질토 부드러운 점성토	1.0∼1.5	전면식생공
딱딱하게 굳은 사질토 딱딱한 점성토 점토	0.8∼1.2	(1) 부분객토식생공 (2) Block깔기공법
느슨히 굳은 자갈질토	1.0∼1.5	착색 뿜칠 공법
딱딱하게 굳은 질토	0.8∼1.2	비탈panel공 돌쌓기, 틈에 식생물 삽입모래
모래	1.5꼬임완화	(1) 비탈panel공에 보통모래층 다짐바닥, panel내 전면식생공 (2) 용수층에는 돌망태, 또는 통홈
연암 (1)	0.8∼1.2	(1) 식생부대공, 또는 착색 뿜칠공(홈파기객 토병용), 잔돌이 떨어져 나갈 염려가 있 을 경우는 철망공법병용 (2) 비탈panel공 돌쌓기, 틈에 식생물 삽입 (3) 블록쌓기공, 또는 콘크리트포장공(용수가 없는 것만)
연암 (2)	0.5∼0.8	(1) 작은 낙석이 보일 경우는 철망공법으로 돌막이책공병용 (2) 큰 낙석이 예상될 경우는 낙석피복공법 (3) Block쌓기공 (4) Mortar뿜칠공, 또는 망입 concrete 포장 공(어느 것이나 용수가 없는 곳만이) (5) 용수방수에 주입공법 (6) 층상 박리 방지 rock bolt 공 (7) 불안정 암괴고정에 바닥 다짐공
균열이 있는 경암 풍화염려가 없는 경석	0.5∼0.8 0.3∼0.5	연암(2)에 준한다. 특히 필요없다.
각종토질(지질)혼합	１	되도록 안전측의 공종으로 통일 다른 공종은 소단 또는 구조물에서 맞댐한다.

※1. 전면식생공은 착색뿜칠공, 식생 mat공, 잔디깔기공(전면깔기)의 총칭

2. 부분객토식생공은 식생대공, 식생구멍공, 식생 pot공, 식생반공, 착색뿜칠공(홈파기객토병용)     의 총칭

3. Block깔기공, block깔기공에는 각각 돌깔기공, 돌쌓기공을 포함

표30. 흙쌓기 비탈면에 대한 공종일람

흙쌓기 재료	비탈다짐을 할 경우	비탈다짐을 하지 않을 경우
모래	(1) 全面植生工 (2) 植生筋工	不可
사질토	(1) 全面植生工 (2) 植生筋工	全面植生工(編柵工倂用)
부드러운 점성토	비탈다짐 不要	(1) 全面植生工 (2) 植生筋工
경질점성토, 점토로 전압(傳壓)후도 괴상대로 남는 것	(1) 全面植生工 (2) 植生筋工	(1) 부분객토식생공 (2)Block깔기공
자갈, 자갈혼합모래, 암괴, 버력(폐석)	(1) 全面植生工 (2) 植生筋工	Block깔기공

※1. 전면식생공은 착색뿜칠공, 식생mat공, 잔디깔기공(전면깔기)의 총칭

2. 부분객토식생공은 식생대공, 식생구멍공, 식생pot공, 식생반공의 총칭

3. 식생가공에 잔디가공을 포함

4. Block깔기공에는 돌깔기공을 포함

5. 긴 비탈면에는 비탈panel공 병용

6. 비탈다짐은 자갈혼합 점성토가 좋다. 사질토의 경우는 망책공 병용

7. 용수부분에는 돌망태공, Filter층, 통 홈 등 배수처치가 필요

표31. 토사의 절취 인부수                                             (□당)

종류 단위	보통토사	견질토사	자갈섞인 점 토	호박돌섞인 토 사	비 고
인	0.16	0.22	0.22	0.39	대량의 경우는 토질조사에 의하여 분류할것

※화강암 풍화토(진토)에 대하여는 현지실정에 따라 별도계상할 수 있다.

표32. 인력터파기 인부수                                             (□당)

종별 인부 깊이 (m)	보통 토사 (인)	견질 토사 (인)	자갈섞인토사 (인)	호박돌 섞인 토사 (인)	암 반
					연암 및풍화암(인)		보통암(인)		경 암(인)
					할석공	인 부	할석공	인부	할석공	인 부
0∼1.0 1.0∼2.0 2.0∼3.0	0.20 0.27 0.35	0.26 0.35 0.44	0.32 0.43 0.54	0.57 0.77 0.97	1.6 1.8 2.0	0.8 0.9 1.0	2.4 2.6 2.8	1.2 1.3 1.4	4.4 6.1 7.8	1.8 2.5 3.2

※1. 본품은 자연상태를 기준으로 하고 소운반을 포함하지 않았다.

2. 본품에는 흙막이 및 물푸기 품을 포함하지 않았다.

3. 협소한 장소와 용수가 있는 곳은 본표의 50%까지 가산할 수 있고, 수중의 터파기는 2배로      한다.

표33. 기계사용 터파기(암반)                                           (□당)

종별 구분	폭약 (□)	뇌관 (개)	도화선 (m)	빗드 (개)	화약공 (인)	보통 인부 (인)	착암공 (인)	착암기(시간)	공기 압축기 (시간)
풍화암 연 암 보통암 경 암	0.12 0.18 0.24 0.30	0.6 0.9 1.2 1.5	0.60 0.90 1.35 1.95	0.0045 0.006 0.0075 0.0075	0.07 0.09 0.10 0.12	0.19 0.21 0.24 0.28	0.026 0.048 0.072 0.121	0.159 0.288 0.435 0.726	0.053 0.096 0.145 0.242

※1. 본품은 암석절취(편절형)와 동일기준으로 한 것임

2. 본품은 자연상태를 기준으로 하고 소운반 흙막이 및 물푸기품을 포함하지 않았음

표34. 토사운반 인부수                                                (□당)

거 리 (m)	인 부 (인)		거 리 (m)	인 부 (인)
	토 사	석 재		토 사	석 재
20 30 40 50	0.20 0.24 0.27 0.31	0.24 0.28 0.31 0.35	60 70 80 90	0.35 0.39 0.43 0.47	0.39 0.43 0.46 0.51

※1. 1회 운반량 보통토사 50□

2. 석재는 자갈, 부순돌, 조약돌을 말함.

표35. 돌운반 인부수                                                (□당)

거리(m)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
인부(인)	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4

※본표 50□정도의 깬돌 운반임. 70□정도로 되면 50% 증으로 함. 또, 100□ 이상이 되면 지게운   반은 곤란함.

표36. 돌쌓기 인부수

가) 메쌓기                                                        (□당)

뒷길이(cm)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	인 - - 0.50 0.60 0.72 0.86 -	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.55 0.66 0.80 0.95 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - 0.26 0.30 0.36 0.43 0.52 0.68	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.23 0.27 0.32 0.39 0.47 0.61	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

※1. 본품에는 기초 및 뒤채움품이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

2. 본품은 높이 3m까지 적용할 것이며, 이를 초과할 때에는 다음 표에 따라 품을 가산할 수 있     다.

높 이 (m)	3∼4 까지	4∼5.5 까지	5.5∼7.5 까지	7.5 이상
증 가 율 (%)	30	40	60	80∼100

나) 찰쌓기                                                        (□당)

뒷길이(cm)	견 치 돌				깬 돌				깬 잡 석				큰조약돌 및야면석
	골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기		골쌓기		켜쌓기
	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.40 0.48 0.58 0.69 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - - 0.44 0.53 0.64 0.76 -	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.54	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 - 0.18 0.22 0.25 0.31 0.37 0.49	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

다) 전석쌓기                                                      (□당)

구 분	명 칭	규 격	단 위	수 량
자 재	전 석 채 움 콘 크 리 트		개 □	0.2
인 력	석 공 인 부		인인	0.11 0.11
장 비	굴 삭 기	0.7□	시간	0.43

※1. 본품은 현장에 활용 가능한 전석을 굴삭기를 이용하여 쌓는 품이다.

2. 기초콘크리트, 고임돌은 별도 계상한다.

3. 전석은 0.5□내외를 기준한 것이다.

표37. 돌쌓기의 개수(個數) 및 중량의 표준                             (□당)

뒷길이	단위	종 별
		견 치 돌	깬돌 및 깬잡석	야 면 석
25□(17×17)	개 □	32 192	33 132	- -
30□(20×20)	개 □	23 368	24 264	28 420
35□(25×25)	개 □	16 480	17 340	23 575
45□(30×30)	개 □	11 627	12 480	16 880
55□(35×35)	개 □	8 752	9 504	11 1,100
60□(40×40)	개 □	6 822	6 540	- -
75□(50×50)	개 □	4 1,028	4 560	- -

표38. 돌붙임 인부수                                                  (□당)

	구분	메 붙 임						찰 붙 임
종별		깬 돌		깬잡석		조약돌 및 야면석		깬 돌		깬잡석		조약돌 및 야면석
뒷길이(□)		석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부	석공	인부
25 30 35 45 55 60 75		인 0.15 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.56	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.13 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.51	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.13 0.16 0.24 0.32 0.37 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.12 0.18 0.20 0.24 0.29 0.34 0.45	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.10 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.41	인 0.08 0.09 0.11 0.17 0.23 0.26 -	인 0.10 0.11 0.14 0.21 0.29 0.33 -

※본 품에는 기초 및 뒤채움이 포함되지 않았으며 고임돌품은 포함되어 있다.

표39. 돌망태 설치 인부수

가) 원형                                                          (□당)

지름(□) 공종		45	50	55	60
조 약 돌 량 (□)		0.29	0.32	0.36	0.39
인 부 (인)	조립설치	0.08	0.09	0.10	0.11
	돌 채 움	0.17	0.19	0.22	0.24

※1. 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

2. 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

3. 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것임

나) 반원형                                                        (□당)

높이(□) 공종		40	45	50	60	70	80	90	100
조약돌량 (□)		0.26	0.30	0.33	0.38	0.47	0.55	0.62	0.69
인부 (인)	조립설치	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	돌 채 움	0.15	0.18	0.19	0.22	0.28	0.33	0.37	0.41

※돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

다) 타원형                                                        (□당)

높이(□) 공종		40	45	50	60	70	80	90	100
조약돌량 (□)		0.27	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62	0.69
인부 (인)	조립설치	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
	돌 채 움	0.16	0.18	0.20	0.25	0.29	0.33	0.37	0.42

※1. 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

2. 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지금의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

3. 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것임

라) 이불형                                                        (□당)

높이(□) 공종		32	40	42	48	50	60	64
조약돌량(□)		0.31	0.38	0.40	0.46	0.48	0.58	0.61
인부 (인)	조립설치	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	돌 채 움	0.09	0.12	0.12	0.12	0.15	0.17	0.19

※1. 돌망태의 운반비는 별도 계상한다.

2. 조약돌의 크기는 망눈보다 크고 망태지름의 1/2보다 작은 것을 사용한다.

3. 돌망태의 간격가수(間隔加數)는 1연당 0.05m를 기준으로 한 것임

4. 돌망태의 폭은 120□를 기준으로 한 것임

표40. 돌망태형 옹벽 설치 인부수                                      (□당)

구분	항 목	단위	수량	비 고
자재	철 망 태 채 움 재	□ 〃	1.03 1.05	육면체의 아연도금 또는 아연도금후 PVC코팅 철선 조약돌, 맨돌(주골재 □100∼300mm)
인력	작업반장 석 공 특별인부 보통인부	인 〃 〃 〃	0.052 0.271 0.167 0.271
장비	굴 삭 기	시간	0.195	0.4∼0.7□

※1. 본품에는 철망태의 조립 및 채움재의 소운반이 포함되어 있음

2. 설치장소의 터파기 및 지반고르기 품은 별도 계상한다.

3. 조약돌의 채집 및 깬돌의 채취, 운반비, 소할비는 별도 계상한다.

4. 채움재의 투입은 유압식 굴삭기로 상하 5m 범위이며 그 이상일 때에는 별도 계상한다.

표41. 호안용 시멘트 블록제작 및 붙이기 인부수                        (□당)

구 분		종 별	단 위	수 량	비 고
제 작	인 력	모르타르 블 록 공 인 부	□ 인 인	1식 0.09 0.12
	기 계	모르타르 블 록 공 인 부	□ 인 인	1식 0.06 0.12	블록제작기 사용시간 : 0.05h
붙 이 기		특별인부 인 부	인인	0.17 0.20

※1. 본품 제작에는 소운반 및 양생이 포함되어 있다.

2. 본품은 두께 15□ 내외를 기준으로 한 것이며 모르타르량은 설계 수량에 의한다.

3. 블록 상하부에 돌기부 또는 요입부가 있거나 부속물을 블록과 병행하여 설치할 때에는 품을     30%까지 가산할 수 있으며 현지 타설의 경우에는 그 모르타르량을 붙이기의 품에 계상한다.

4. 블록기계 제작의 경우에는 블록제작기, 발전기 등 손료는 별도 계상한다.

5. 블록기계 제작시 모르타르는 재료량만 계상한다.

6. 붙이기의 현장 소운반(20m 내외)은 포함된 것이다.

7. 콘크리트(천단, 기초) 및 철선이 필요할 경우 별도 계상한다.

8. 인력제작시 제작기구 및 거푸집 손료는 모르타르 인력품을 제외한 인력품의 50%까지 계상     한다.

9. 기계제작시 거푸집 손료는 모르타르 인력품을 제외한 인력품의 30%까지 계상한다.

표42. 종자판 붙임공                                               (100□당)

규 격	객토량	퇴 비	비 료	종 자	특수인부
폭 10□ 두께 3□ (21줄)	0.756□	17□	13□	1.3□	5.46인
폭 10□ 두께 3□ (21줄)	0.936	20	15	1.5	6.76

※본품은 기울기 10%, 법면길이 10m일 경우이며 기울기가 급해짐에 따라 증가할 수 있다.

표43. 초류종자 살포공                                             (100□당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
종 자 비 료 피 복 제 침식방지안정제 색 소 종 자 살 포 기 펌 프 특 별 인 부 보 통 인 부	복합비료 화이바 또는 펄프류 합성접착제 마아카이드 그린 2,500∼3,000□ □50□	□ 〃 〃 〃 〃 시간 〃 인 〃	2∼3 10 25 10∼15 0.2 0.64 0.80 0.2 1.8	재료할증 포함 〃 〃 〃

※1. 본품은 소운반을 포함한 것이며, 종자 살포기, 펌프 및 탑재용 트럭(4.5톤급)의 기계경비는      별도 계상한다.

2. 살수양생 및 객토량이 필요한 때는 별도 계상한다.

3. 시공전의 비탈면 정리 및 청소품이 포함되어 있다.

표44. 말뚝박기 인부수(6할 박기)                                      (개당)

末口(□) 길이(m)	6	7.5	9	10.5
0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5	인 0.022 0.034 0.05 0.07 - - - - - - -	인 0.025 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 - - - - -	인 0.03 0.045 0.07 0.10 0.13 0.17 0,23 0.31 0.42 - -	인 0.035 0.05 0.08 0.12 0.16 0.22 0.28 0.38 0.54 0.77 1.08

※본품은 보통 토사질 상태일 때의 인력말뚝박기를 기준한 것이며, 연토지질상태인 경우에는 본   품의 20%를 감하고, 자갈층에는 본품의 30%를 가산한다.

표45. 떼뜨기, 떼붙임                                              (100□당)

공종 구분	떼 뜨 기 (인)	떼 붙 임 (인)
줄 떼 평 떼	3.0 6.0	6.2∼7.6 6.9

※1. 평떼 1□당 고치 11본이 필요하고 고치값은 별도로 계상한다.

2. 떼값은 별도로 계상한다.

3. 피토공이 필요할 때에는 별도로 계상한다.

4. 떼두들기(土羽打) 흙의 운반비는 별도 계상하며 떼의 운반비는 다음 표를 기준으로 별도계상     한다.

종별 구분	줄떼적재량 (매)	평떼적재량 (매)	싣고부리기 시간(분)	싣고부리기 인부(인)
지 게 리 어 카 우 마 차 2.5ton 트럭 6 ton 트럭 8 ton 트럭	30 150 480 1,500 3,600 4,800	10 50 160 500 1,200 1,600	2 5 13 20 50 60	1 2 2 5 5 5

※조경상 세공(묘지, 정원 및 공원, 경기장, 기념물 주변 등)을 요하는 떼붙임에 있어서는 현장조건   에 따라 그 품의 일부 또는 전부를 조원공으로 계상할 수 있다.

표46. 산사태위험지 판정표

인 자	Category 별 점수
	1	2	3	4	5
경사길이 (m)	50이하 0	51-100 19	101-200 36	201이상 74
모암	퇴적암 (이암, 혈암, 석회암, 사암 등) 0	화성암 (화강암류 기 타) 5	변성암 (천매암, 점 판암 기타) 12	변성암 (편마암류 및 편암류) 19	화성암 (반암류와 안산암류) 56
경사위치	0-4/10 0	2-6/10 9	7-10/10 26
임상	·침엽수림 (치수림, 소 경목) 18	·침엽수림 (중경목, 대 경목) ·활엽수림, 혼효림(치수 림) 26	·활엽수림, 혼효림 (소, 중, 대 경목) 0
사면형	상승사면 0	평형사면 5	하강사면 12	복합사면 23
토심 (□)	20이하 0	20-100 7	101이상 21
경사도 (°)	25이하 16	26-40 9	41이상 0
조사자의 점수보정	※ 보정인자 1. 조사자 또는 마을사람들이 산사태발생 위험지역이라고 생각함.(／10) 2. 조사자 또는 마을사람들이 산사태발생 위험성이 전혀 없다고 생각함.(１10) 3. 인위적 산림훼손지로 방치하거나 불완전한 방재 시설지(／20) 4. 과수원 및 초지단지, 유실수조림지 등 지피식생이 불완전한 산림(／20) 5. 산림이 도심지에 위치하여 산사태 발생시 피해 확산 위험이 있는 지역(／10)
점수계	점

※붕괴위험도 구분

□□ 발생가능성이 대단히 높은 지역(Ⅰ등급) : 181점 이상

□□ 발생가능성이 높은 지역(Ⅱ등급)        : 121∼180점

□□ 발생가능성이 있는 지역(Ⅲ등급)        : 61∼120점

□□ 발생가능성이 없는 지역(Ⅳ등급)        : 60점 이하

표47. 급경사 인공사면 붕괴위험지 판정표

인 자	Category별 점수
	1	2	3
붕괴방지공 시공 기술수준	만 족 0	불만족 24	무시공 12
돌출부의 유무	있 다 17	없 다 0
불연속면의 경사방향	무방위 또는 경사방향과 역방향 3	경사방향과 동일방향 11	토양 (식별곤란) 0
사면구성물(모암) 의 풍화정도	토양 및 풍화암 10	연암 및 보통암 11	경암 또는 신선암 0
사 면 형 태	계단형 0	직선형 7	톱니형 2
사면경사도(。)	30∼40 0	41∼50 6	51 이상 5
용수의 유무	없 다 0	강우시 또는 상시존재 5
사 면 높 이(m)	10 이하 0	11 이상 4
붕 괴 이 력	있 다 3	없 다 0
점 수 계	점

※ 위험도 구분  □□ 발생가능성이 대단히 높은 지역(Ⅰ등급) : 51점 이상

□□ 발생가능성이 높은 지역(Ⅱ등급)        : 31∼50점

□□ 발생가능성이 있는 지역(Ⅲ등급)        : 11∼30점

□□ 발생가능성이 없는 지역(Ⅳ등급)        : 10점 이하