	칼슘 카바이트를 이용한
흙의 급속 함수량 측정 시험방법(안)

1998.8

도  로  연  구  소

품  질  관  리  실

1. 적용범위

이 시험방법(안)은 칼슘 카바이트의 화학적 반응을 이용하여 흙의 함수량을 결정하는 개략적인 방법으로 신속한 시험 데이터를 필요로 하거나 또는 현장에서 시험을 실시하는 경우에 흙의 함수량을 판단하기 위해 실시하는 시험에 적용한다.

2. 시험용 기구

2.1 칼슘 카바이트에 의한 급속함수량 시험기 셋트  시료의 함수량을 급속으로 측정할 수 있는 구조로 〈그림 1〉과 같다.

2.2 체 체는 KS A 5101(표준체)에 규정한 No.4체(4.75mm)를 사용한다

2.3 칼슘 카바이트  칼슘 카바이드의 입자 크기는 No.50체를 전부 통과하고 No.140체에 10%이하 통과하는 것으로 한다.

2.4 소형 스쿠푸(Scoop)

2.5 두 개의 강철 구(Ball)

2.6 솔과 헝겊 및 기타 안전장비

〈그림-1〉

3. 시료 준비

3.1 체가름  4분법에 의하여 시료를 채취하고, 채취한 시료를 No.4체로 체가름하여  No.4체에 통과한 시료를 시험용 시료로 사용한다.

3.2 최소시료량  No.4체에 통과한 시료 20g을 최소 시료량으로 한다.

4. 수정곡선 작성

4.1 급속함수량 시험기기로 측정한 함수량과 오븐을 사용하여 실험실에서 측정한  함수량(KS F 2306)과의 오차를 보정하기 위하여 수정곡선을 작성하여 시험기 상자에 부착하여 보정하여야 한다.

4.2 수정곡선은 사용할 흙의 대표적인 분류에 따라 별도의 수정곡선을 작성하여야 한다.

4.3 대표적인 시료를 채취하여 건조시켜 함수량 변동이 없도록 헝겁 등으로 덮어 둔 다음 스프레이를 이용하여 개략 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%를 임으로 만들면서 급속함수량 시험과 노건조 함수량 시험을 동시에 실시 한다.

4.4 수정곡선을 〈그림 2〉와 같이 작도한다.

〈그림-2〉

5. 시험방법

5.1 시료 20g을 계량하여 시험기 안에 넣고 강철구 2개를 넣는다.

5.2 시료와 강철구가 들어 있는 시험기 내부에 칼슘 카바이트  22g(한 스푼)을 넣는다.

5.3 시험기를 수평하게 놓은 채 뚜껑을 닫고 단단히 밀폐시킨다. 이때 밀폐되기 전에 칼슘 카바이트가 흙과 접하지 않도록 조심 하여야한다.

5.4 시험기를 수직으로 들어 올려서 모든 내용물이 다 들어 갔는지 맨손으로 가볍

게 쳐야한다.

5.5 강철구의 역할로 인하여 시료와 칼슘 카바이트의 접촉이 잘되도록 시험기를 격렬하게 흔든다. 시험기를 흔드는 시간은 모래 1분, 실트 1분 이상, 점토 3분 이내, 고(高)소성 점토 3분 이상으로 하여야한다.

5.6 시험기를 다 흔들었으면 수평한 곳에 놓고서 시험기 상부의 압력 게이지 다이알 침의 움직임이 멈추었을 때 눈금값을 읽는다. 만약 다이알 게이지 침이 눈금값 한계를 초과하면 시험한 시료의 량을 반으로 줄여서 다시 시험을 해야한다.

5.7 시험이 완료되면 시험기 뚜껑을 열고 천천히 가스압을 풀어 준다. 만약 시료가 완전히 가루가 되지 않았다면 새로운 시료로 재시험을 하여야한다.

5.8 시험이 완료된 시료는 물과 접하지 않는곳 또는 폭발 위험성이 없는 곳에 폐기  처분 하여야한다.

6. 결과의 정리

6.1 수정곡선으로부터 급속함수량 시험기 다이얄 게이지 읽은 값에 대응한 함수량을 구한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

관 련 규 격

ASTM D 4944

도로연구소 시험결과

♠흙의 종류별 비교시험 성과

구 분	점 토	마사토	모 래	비 고
노건조 함수량 시험 (KS F 2306)	10.1	5.8	3.3	자연시료
급속 함수량 시험	10.3	6.4	2.8	□

♠칼슘 카바이트량의 변화에 따른 비교시험 성과

구 분		칼슘-카바이트량(g)						노건조 함수비(%)
		8	10	16	18	20	22
급속함수비 (%)	점토	9.6	10.1	10.8	11.2	11.1	10.8	10.1
	마사토	5.8	5.9	5.8	6.4	6.4	5.9	5.8
	모래	2.7	2.9	2.9	2.4	2.8	2.5	3.3

♠시험 시료량에 따른 비교시험 성과

구 분		시료량 (g)					노건조 함수비(%)
		16	18	20	22	24
급속함수비 (%)	점토	7.3	8.8	9.4	11.1	10.9	10.1
	마사토	4.0	5.0	5.4	6.2	6.7	5.8
	모래	1.6	1.8	2.2	2.2	2.5	3.3