흄관 보강 횡배수관 수축줄눈 설치 지침

1. 목  적

흄관 보강 횡배수관 시공시 콘크리트의 건조수축으로 인하여 보강 콘크리트 및

흄관 본체에 까지 균열이 발생되므로 수축줄눈을 설치하여 균열을 유도하고자 함

2. 줄눈 설치 방법

가. 기시공 횡배수관

□ 수축줄눈 : 10m간격으로 Saw cutting후 실런트 채움

Saw Cutting 실시

			□간격 : 10m □폭 : 6mm □깊이 : 50m/m □실런트 채움

□ 기발생된 균열 : 발생균열을 따라 V cutting후 실런트 주입

					□폭 : 6 m/m이상
					□깊이 : 20 m/m
					□실런트 채움

나. 신규 횡배수관 설치

□ 수축줄눈 : 보강콘크리트 양측면 및 상부에 줄눈(각재) 설치하여 균열유도후                      실런트 채움

					줄눈(각재) 설치 □간격 : 10m
					□폭 : 12m/m
					□깊이 : 50m/m
					□실런트 채움

3. 흄관시공시 유의사항

□ 현장 반입전 제작공장을 방문하여 흄관 외압강도시험 및 균열검사 철저

□ 관부설전 균열검사 및 손상여부를 필히 확인

□ 기초지반이 연약한 경우 양질의 입상 재료로 치환하여 관부설후 부등침하가

생기지 않도록 한다.

□ 관부설은 구배가 낮은쪽에서부터 설치한다.

□ 되메우기전 수축줄눈부 씰링 및 균열 확인후 되메우기를 시행한다.

□ 관접합부 내부는 시멘트 몰탈로 틈사이를 채워 수밀하게 시공한다.