건설교통부고시 제2008 -83호

건설기술관리법 제24조제2항 및 같은 법 시행령 제42조제2항의 규정에 따른 건설공사 품질시험기준을 다음과 같이 고시합니다.

2008년 2월29일

건설교통부장관

건설공사 품질시험기준

제1조(목적) 이 기준은 건설기술관리법(이하 “법”이라 한다) 제24조제2항 및 같은 법 시행령 제42조제2항의 규정에 따라  건설공사의 품질시험기준을 정하여 건설공사의 품질확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건설공사”라 함은 ｢건설산업기본법｣ 제2조제4호의 규정에 의한 건설공사를 말한다.

2. “발주자”라 함은 법 제2조제5호의 발주청과 건설공사의 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장, 자재에 대한 공급원 승인권한을 갖는 자 등을 말한다.

3. “설계등 용역업자(이하 “설계자”라 한다)”라 함은 법 제2조제4호의 역무를 수행하는 자를  말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 법 시행령 제42조 규정에 따른 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 대상공사로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에 적용한다.

1. 설계자가 설계도서에 품질시험 관련 사항 반영시

2. 건설업자 및 주택건설등록업자가 건설공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 및 품질시험계획 수립시

3. 발주자가 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정수립 및 이행여부 확인시

제4조(품질시험기준) ① 건설공사의 종류별, 공종별, 시험종목․방법 및 빈도 등 건설공사 품질시험기준은 별표와 같다.

② 별표의 건설공사 품질시험기준에 명시되지 아니한 공종이나 자재에 대해서는 시방서 등 설계도서에 제시된 시험종목․방법 및 빈도에 따른다.

③ 발주자가 공사종류․규모 및 중요성, 현지실정 등을 감안하여  특히 필요하다고 인정하는 경우에는 별표의 건설공사 품질시험기준의 시험빈도를 조정할 수 있다.

제5조(품질시험기준의 반영 등) ① 발주자는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표의 건설공사 품질시험기준을 검토하여 설계도서에 반영하여야 한다.

② 발주자는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표의 건설공사 품질시험기준이 각기 다른 경우 공사의 종류, 구조물의 특성 등을 감안하여 적합한 기준을 선정하여 설계도서에 반영하여야 한다.

③ 신공법이나 신기술의 도입 등으로 국내 시험방법이 없는 경우 및 품질검사전문기관의 시험장비 기준상 시험이 곤란한 경우 등은 발주자가 설계자와 협의하여 품질을 확인할 수 있는 방법을 시방서에 명기하여야 하며, 시방서에 따라 품질을 확인하는 경우 법 제24조제2항에 따라 시험한 것으로 본다.

부     칙

① (시행일) 이 기준은 2008. 3. 1.부터 시행한다.

② (적용례) 이 기준은 시행일 이후 최초로 계약을 체결하는 건설공사부터 적용하며, 시행일 이전에 계약이 체결된 건설공사는 종전의 기준에 따라 품질관리를 하거나, 이 기준에 따라 품질관리계획 및 품질시험계획을 변경하여 품질관리를 할 수 있다.

[별표] 건설공사 품질시험기준(제4조제1항 관련)

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
성토용 흙	함수비			KS F 2306	·토취장마다
	입도			KS F 2302
	세립토 비율			KS F 2309
	밀 도			KS F 2308
	액성한계·소성한계			KS F 2303
	노상토지지력비(CBR)			KS F 2320
	다짐			KS F 2312
	토질조사			보링 등	·필요시
	투수			KS F 2322	·토취장마다	·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토 ·공종에 따라
	직접전단			KS F 2343
	3축압축			KS F 2346
터파기	토질조사			보링 등	·필요시
	지지력	확대기초		KS F 2444	·필요시
		말뚝기초	정재하	KS F 2445
			동재하	KS F 2591
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐			KS F 2312	·재질 변화시마다
	현장밀도			KS F 2311	·독립구조물 : 개소별 3층마다 ·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다 ·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다
	평판재하			KS F 2310	·현장밀도시험 불가능시
	입도			KS F 2302	·토질변화시마다
	함수비			KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·현장밀도시험의 빈도
지반조사 (연약지반등)	토질조사			보링 등	·1개지구마다 3개소 이상
	함수비			KS F 2306
	입도			KS F 2302
	밀 도			KS F 2308
	액성한계·소성한계			KS F 2303
	세립토 비율			KS F 2309
	흙의 압밀시험			KS F 2316	·보링개소마다
	1축 압축강도			KS F 2314
	3축 압축시험			KS F 2346
	표준관입시험			KS F 2307
	흙의 투수시험			KS F 2322	·필요시
	점성토의 현장베인전단시험			KS F 2342
	압밀배수조건하의 직접전단시험			KS F 2343
	동적콘관입시험			KS F 2592
프리텐션방식 원심력PC말뚝	KS F 4303에 규정된 시험종목			KS F 4303	·제조회사마다 ·200개마다
프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝	KS F 4306에 규정된 시험종목			KS F 4306	·제조회사마다 ·200개마다
강관말뚝	KS F 4602에 규정된 시험종목			KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다
	용접부의 비파괴검사			KS B 0845 또는 KS B 0817	·10이음당 1회

나. 콘크리트공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
골재(부순골재포함)	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터 체 통과량	KS F 2511
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	굵은 골재
		KS F 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	잔 골재
	모래의 유기불순물	KS F 2510	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	마모	KS F 2508	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	굵은 골재
	안정성	KS F 2507	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	용적질량	KS F 2505	·골재원마다 ·재질변화시마다
	염화물함유량	KS F 2515	·공급회사별 ·1일 3회 이상	바다모래인 경우
	골재의 알카리잠재반응시험	KS F 2545 또는 KS F 2546 또는 KS F 2825	·골재원마다 ·재질변화시마다
	표면수량	KS F 2509	·1일 1회 이상
콘크리트용 고로슬래그 골재	KS F 2544에 규정된 시험종목	KS F 2544	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
시멘트	KS L 1592에 규정된 시험종목	KS L 1592	·제조일부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	KS L 5201에 규정된 시험종목	KS L 5201
	KS L 5204에 규정된 시험종목	KS L 5204
	KS L 5210에 규정된 시험종목	KS L 5210
	KS L 5219에 규정된 시험종목	KS L 5219
물 (수질검사)	KS F 4009에 규정된 시험종목	KS F 4009 부속서	·음용수가 아닌 경우 ·취수원이 달라질 때마다
콘크리트용화학혼화제	KS F 2560에 규정된 시험종목	KS F 2560	·제조회사별 ·3월 이상 저장하여 재질의변화가 있다고 인정되는 때마다	동결융해시험 및 길이변화시 험은 필요시
	적외선 흡수스펙트럼	KS M 0024
콘크리트양생제	KS F 2540에 규정된 시험종목	KS F 2540	·제조회사별 ·3월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단되는 때마다
콘크리트팽창재	KS F 2562에 규정된 시험종목	KS F 2562
철근콘크리트방청제	KS F 2561에 규정된 시험종목	KS F 2561
플라이 애시	KS L 5405에 규정된 시험종목	KS L 5405
굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)	배합설계	콘크리트표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다
	현장배합수정		·작업개시전 1회
	온도	온도계에 의함	·150세제곱미터마다	댐의 경우
	KS F 4009에 규정된 시험종목 (강도 제외)	KS F 4009	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 이상인 경우 : 150세제곱미터마다
	KS F 4009에 규정된 시험종목 (강도)	KS F 4009	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 당해 공사시방서	공시체는 시험빈도당 최소 3회(1회 3개, 총9개) 제작
철근 및 강재(압접철근포함)	KS D 3504에 규정된 시험종목	KS D 3504	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	KS D 3527에 규정된 시험종목	KS D 3527
	KS D 3613에 규정된 시험종목	KS D 3613
	KS D 3503에 규정된 시험종목	KS D 3503
	KS D 3511에 규정된 시험종목	KS D 3511
	KS D 3515에 규정된 시험종목	KS D 3515
	KS D 3529에 규정된 시험종목	KS D 3529
	KS D 3530에 규정된 시험종목	KS D 3530
	KS D 3542에 규정된 시험종목	KS D 3542
	KS D 3558에 규정된 시험종목	KS D 3558
	KS D 3593에 규정된 시험종목	KS D 3593
콘크리트 포장용 주입줄눈재	KS F 2538에 규정된 시험종목	당해 공사시방서	·제조회사별
	KS F 4910에 규정된 시험종목
철근가스압접이음	외관검사	육안 및 자에 의한 측정	·모든 이음마다
	초음파탐사법	KS D 0273	·1검사로트에 20개소 이상	1검사로트는 1조의 작업반이 하루에 시공하는 압접개소의 수량
	인장시험	KS D 0244	·1검사포트에 시험편 3개
PC강선 및 PC강연선	KS D 7002에 규정된 시험종목	KS D 7002	·제조회사별
PC 강봉	KS D 3505에 규정된 시험종목	KS D 3505	·제조회사별
용접철망	KS D 7017에 규정된 시험종목	KS D 7017	·제조회사별
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검	영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회
	믹서성능시험	KS F 2455	·필요시마다
그라우팅	컨시스턴시	KS F 2432	·작업개시전 1회
	블리딩	KS F 2414
	블리딩률 및 팽창률	KS F 2433
	압축강도	KS F 2426
콘크리트조립식 부재	KS F 4722에 규정된 시험종목	KS F 4722	·제조회사별 ·제품규격별
	KS F 4726에 규정된 시험종목	KS F 4726
	KS F 4729에 규정된 시험종목	KS F 4729
경량기포콘크리트조립식부재	KS F 4914에 규정된 시험종목	KS F 4914	·제조회사별 ·제품규격별
PC조립식 구조접합부	접합부 결함 (초음파 탐상)	당해 공사시방서	·층별 5개소

다. 철강구조물공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
강재(용접부반입검사)	용접부의 내부결함		KS B 0845	·맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대하여 1장
			KS B 0896	·완전 용입부위의 20개소에 대하여 1개소
	표면결함검사		육안검사	·전용접부위에 대하여 무작위추출하여 10% 이상
	스터드용접부의 검사		용접후 마무리 높이 및 기울기검사(금속제 곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사
			타격구부림검사	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사	스터드가 기울어져 있는 경우에는 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부 결함		KS B 0845	·I형보·상자형보·트러스·아치 등의 이음부재 총연장의 5/100 또는 5이음에 대하여 1장
	필렛용접	균열	자분탐상법 또는 침투액탐상법	·주부재의 크레이터측 10개소마다 1개소
		용접비이드의 외관 및 형상	육안검사 등	·주부재의 이음마다
마찰접합용고장력볼트와 너트	KS B 1010에 규정된 시험종목		KS B 1010	·제조회사별 ·제품규격마다

라. 기 타

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
석재	비중 및 흡수율	KS F 2518	·골재원마다 ·재질의 변화시마다
	압축강도	KS F 2519
	탄성파 속도
지반보강섬유	두께	KS K ISO 9863-1	·20,000제곱미터마다 ·제조회사별 ·제품규격마다
		KS K ISO 9863-2
	질량	KS K ISO 9864
	인장강도 및 신도	KS K ISO 10319
	봉합강도	KS K 0530 또는 KS K ISO 10321
	투수	KS K ISO 11058
	유효구멍크기	K S K 0754 또는 KS K ISO 12956
	혼용률 및 재질	KS K 0210
	파열강도	KS K 0768	·필요시
	인열강도	KS K 0769
드레인보드 (Drain Board)	인장강도 및 신도	KS K ISO 10319	·20,000제곱미터마다 ·제조회사별 ·제품규격마다
	투수	KS K ISO 11058
	질량	KS K ISO 9864
	유효구멍크기	KS K 0754 또는 KS K ISO 12956
	액체저항성	KS K ISO TR 12960 또는 당해 공사 시방서
상수도용관	KS D 3565에 규정된 시험항목	KS D 3565	·제조회사별 ·제품규격마다
	KS M 3408-2에 규정된 시험항목	KS M 3408-2
	KS M 3401에 규정된 시험항목	KS M 3401
하수도용관	KS M 3404에 규정된 시험항목	KS M 3404
	KS M 3407에 규정된 시험항목	KS M 3407
	KS F 4402에 규정된 시험항목	KS F 4402
	KS F 4403에 규정된 시험항목	KS F 4403
	KS F 4405에 규정된 시험항목	KS F 4405
	KS F 4406에 규정된 시험항목	KS F 4406

2. 토 목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
노체	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기사용불가
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설후 다짐전 2,000세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·2000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450미터마다(층다짐시 : 2차선기준)	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·3층 포설후 150미터마다(층다짐시 : 2차선기준) ·2,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시	·재료최대치수가 37.5미리미터 이상인 경우 ·현장밀도시험 불가능시
노상	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설 후 다짐 전 1,000세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 400미터마다	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·2층 포설 후 200미터마다(층다짐시 : 2차선기준) ·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	·재료 최대치수가 37.5미리미터 이상인 경우 ·현장밀도시험불가능시
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·노상완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08밀리미터체 통과량	KS F 2511	·골재원마다 ·재질변화시마다
	골재의 밀도 및 흡수율	KS F 2503
	마모	KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320
	다짐	KS F 2312	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량시험기 사용불가
	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	두께	KS F 2367	·1일 1회 이상
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·선택층 및 보조기층 완성 후 100미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험	KS F 2340	·골재원마다 ·재질변화시마다
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
입도조정기층	밀도	KS F 2308	·골재원마다 ·재질변화시마다	흙
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·재질변화시마다	굵은 골재
	안정성	KS F 2507	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	마모	KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320
	다짐	KS F 2312
	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터체통과량	KS F 2511
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	현장밀도시험 불가능시
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·기층완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
시멘트안정처리기층	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	밀도 및 흡수율	KS F 2503 (굵은 골재)
		KS F 2504 (잔 골재)
	안정성	KS F 2507
	마모	KS F 2508
	연석량	KS F 2516
	점토덩어리 함유량	KS F 2512
	0.08밀리미터체 통과량	KS F 2511
	배합설계	시방규정	·재료가 다른 배합마다
	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다
	시멘트 함유량	KS F 2327
	압축강도	KS F 2328	·1일 1회 이상
	함수비	KS F 2306	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	500세제곱미터마다 하는 경우에는 급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도	KS F 2311	·층별 200미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	급속함수량측정기 사용가능

(2) 아스팔트 포장

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
골재(부순골재 포함)	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
	0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511
	밀도 및 흡수율		KS F 2503	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회	굵은 골재
			KS F 2504	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회	잔 골재
	마모		KS F 2508	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
	안전성		KS F 2507
	피막박리		KS F 2355
채움재	KS F 3501에 규정된 시험종목		KS F 3501	·제조회사마다 ·반입시마다
아스팔트콘크리트	배합설계		표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다	아스팔트 품질시험 포함
	KS F 2349에 규정된 시험종목		KS F 2349	·1일 1회 이상
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회 ·필요시마다
	아스팔트의 온도			·1시간에 1회 이상	가열시
	골재의 온도				가열후
	골재의 체가름		KS F 2502	·1일 1회 이상	가열 전·후
도로포장용아스팔트	KS M 2201에 규정된 시험종목		KS M 2201	·2,000톤마다 ·장기저장으로 재질의 변화가 있다고 판단되는 때 ·제조회사별
컷백 아스팔트	KS M 2202에 규정된 시험종목		KS M 2202	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
유화 아스팔트	KS M 2203에 규정된 시험종목		KS M 2203	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
플랜트혼합물	혼합물 온도		온도계에 의함	·운반차량마다
	역청함유량		KS F 2354	·1일 1회 이상
	체가름		KS F 2502
	마샬안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	·필요시마다
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회 이상
	두께		KS F 2367	·포설 1층당 30아르마다
	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
			3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시

(3) 기 타

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
콘크리트포장	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
			3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기 사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다
포장용콘크리트 평판	KS F 4001에 규정된 시험종목		KS F 4001	·2,000매마다
콘크리트경계블록(보·차도용)	KS F 4006에 규정된 시험종목		KS F 4006	·1,000매마다 ·호칭 및 길이를 달리할 때마다
보·차도용콘크리트인터로킹블럭	KS F 4419에 규정된 시험종목		KS F 4419	·10,000개 미만 : 5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 : 10개 ·100,000개 초과 : 100,000개마다 5개씩 추가
도로표지용도료	KS M 6080에 규정된 시험종목		KS M 6080	·제조회사별 ·제품규격마다
교량용교좌장치	KS F 4420에 규정된 시험종목		KS F 4420 또는 당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
	KS F 4424에 규정된 시험종목		KS F 4424 또는 당해 공사시방서
교량용 신축 이음장치	인장강도, 신장률, 경도, 압축영구줄음, 노화, 오존, 저항성, 회복률		당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
PC콘	인장 및 압축		당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
폴리염화비닐 지수판	KS M 3805에 규정된 시험종목		KS M 3805	·제조회사별 ·제품규격마다
이중벽고밀도 폴리에틸렌관	KS M 3500에 규정된 시험종목		KS M 3500	·제조회사별 ·제품규격마다
터널용 방수시트	KS F 4911에 규정된 시험종목		KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격마다 ·7,000제곱미터마다 ·재질변화시마다
	KS F 4917에 규정된 시험종목		KS F 4917

나. 수공구조물공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·함수량 변화시마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 10,000세제곱미터 마다 ·매층마다 ·용·배수로의 간선은 길이 200미터마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
축제성토공	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도 또는 포화도(점질토)	KS F 2311	·각 층별 1회 이상 ·층별 500미터마다. 다만, 토량이 1,000세제곱미터 미만인 공사는 1회 이상	급속함수량측정기 사용가능
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량측정방법	·강우 후 또는 함수량 변화시마다
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
흙댐의 중심점토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량측정방법	·토량 300세제곱미터마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 300세제곱미터마다 ·매층마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
호안용 블록(콘크리트 및 모르터)	압축강도	KS F 2405 또는 시편제작	·5,000매마다	·현품으로 시험 ·현품이 불가능한 경우에는현품에서 시편을 제작하여 시험 (1:1비율로 제작)
아연도 철선(돌망태 포함)	KS F 4601 또는 당해 공사시방서에 규정된 시험종목	KS F 4601 또는 당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다

3. 건 축

가. 조적공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
콘크리트 벽 돌	KS F 4004에 규정된 시험종목	KS F 4004	·제품 30,000매당
속빈콘크 리트블럭	KS F 4002에 규정에 시험종목	KS F 4002	·제품 3,000매당
경량기포콘크리트블럭	KS F 2701에 규정된 시험종목	KS F 2701	·제품 1,000매당
속빈유리 블 럭	KS F 4903에 규정된 시험종목	KS F 4903	·제품 1,000매당
연소재벽돌	KS L 8520에 규정된 시험종목	KS L 8520	·제품 10,000매당

나. 방수공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
건축용시멘트방수제	KS F 2451에 규정된 시험종목	KS F 2451	·제조회사별 ·제품규격마다
아스팔트 펠 트	KS F 4901에 규정된 시험종목	KS F 4901
아스팔트 루 핑	KS F 4902에 규정된 시험종목	KS F 4902
시트방수	KS F 4911에 규정된 시험종목	KS F 4911
	KS F 4917에 규정된 시험종목	KS F 4917
방수용 아스팔트	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	당해 제품의 KS규격

다. 단열․보온공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
단열·보온재	KS M 3808에 규정된 시험종목	KS M 3808	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	KS M 3862에 규정된 시험종목	KS M 3862
	KS L 9101에 규정된 시험종목	KS L 9101
	KS L 9102에 규정된 시험종목	KS L 9102
	KS F 4714에 규정된 시험종목	KS F 4714
단열모르터	당해 공사시방서에 규정된 시험종목	당해 공사시방서	·시공면적 1,000제곱미터마다