보강토 옹벽 자재 시방서

1. 개요

본 시방서는 블록식 보강토 옹벽 공사에 필요한 블록과 지오그리드 보강재에 대한 제반 규정 및 이에 수반되는 부속재료에 대하여 규정한다.

2. 재료

구분	치수(□) (높이×폭×길이)	산출기준(□)	중량(□)	색 상	품질기준	흡수율
표준형 블록	200×450×470	11매	47	·기본색(회색) ·특수COLOR (흑색, 녹색, 적색, 황색, 청색 등)	·압축강도 240□/□ ·허용오차 높이:±3□ 폭·길이:±2□	8%이내
마감형 블록	100×450×310	2.2매/m	30
연결 블록	180×75×160	11매	4

2.1 제품의 제원

2.2 블록의 허용오차

·높이(H)의 허용오차 : ±3□

·폭(W)과 길이(L)의 허용오차 : ±2□

2.3 본 규격은 진동압축기에 의해 제조된 블록에 대해 규정한다.

2.4 시멘트는 KS L5201(포틀랜드 시멘트), KS L 5210(고로슬래드 시멘트), KS L 5211(플라이 애쉬 시멘트)에서 규정하는 것이어야 함.

2.5 골재는 내구성이 있고 , 청결해야 하며 유기물이나 유해한 물질이 함유되어서는 안된  다.

2.6 유색 블록을 만들기 위한 재료는 품질과 강도에 지장을 주어서는 안된다.

2.7 AE제 및 기타의 혼화제는 제품에 해로운 영향을 미치지 않아야 한다.

2.8 제품의 시험방법

1)압축강도

·공시체는 재령 28일을 기준으로 한다.

·공시체의 규격은 50□×50□×50□으로 한다.

·공시체는 양면을 가압하여 캡핑한다.

압축강도(□f/□) =	시험기에 표시된 파괴하중(□f-) 공시체 가압 단면적(□)

·압축강도 시험은 다음 식에 따라 계산한다.

2)흡수율

·무게 5-10kg의 시험편 2개를 취한다.

·흡수율 시험은 다음식에 따라 계산한다.

흡수율(%) =	흡수시의 무게-건조시의 무게 건조시의 무게	×100

항목	내용	SJ 4T		SJ 8T		SJ 20T
지오그리드 외관규격	그리드 구멍크기 (A×B,C×D) (mm)	A×B	C×D	A×B	C×D	A×B	C×D
		23.4×26.8	20.1×22.6	23.8×25.8	19.8×21.6	27.0×26.6	19.2×20.0
	두께(mm)	주리브	보조리브	주리브	보조리브	주리브	보조리브
		1.1	1.5	1.5	1.7	1.9	1.8
	접점 두께(mm)	1.5		1.8		2.3
그리드 밀도	리브수/m	주리브	보조리브	주리브	보조리브	주리브	보조리브
		42±1	32±1	42±1	39±1	37±1	39±1
롤(Roll)크기	롤 폭	2m		2m		2m
	롤 길이	50m, 100m

2.9 지오그리드 보강재

2.9.1 재질 : 폴리에스테르(PE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 기타 재료 등으로 만들어진 것이며 보강 목적에 반하여 인장강도, 연실율, 인발저항력, 내구성 및 블록과의

연결강도 등을 고려해야 한다.

2.9.2 지오그리드의 물리적 특성

[그리드의 전형적인 형상 및 외관 규격]

2.9.3 보강재의 극한 인장 강도는 광폭인장 시험으로부터 구하여야 한다.

LDTS =	TULT FD·FID·FCR

시험에서 구한 극한 인장 강도로부터 장기 설계 인장 강도(LTDS)는 아래의 식을 이용해 계산한다.

·TULT = 광폭 인장 시험에서 구한 극한 인장 강도

·FD = 미생물 및 화학 물질 등에 의한 손실을 1.0∼2.0까지 고려할 수 있다.

·FID = 시공시의 손실율, 뒷채움재의 현상 등을 고려해 1.0∼3.0까지 고려할 수 있다.

·FCR = 보강재의 크리프 변형에 따른 손실율 1.5∼5.0까지 고려할 수 있다.

제품명	제조 방법	보강사 재질	코팅 재질	광폭인장강도 /변형률 (t/m) (%)		감소계수				장기설계인장강도 (Td, t/m)
						RFCR	RFID	RFD	RF
				경사방향	위사방향
SJ4T	knitted	PET	PVC	5.2/11.4	2.7/15.9	1.67	1.12	1.05	2.0	2.0
SJ8T	knitted	PET	PVC	10.6/13.6	3.7/14.5	1.67	1.12	1.05	2.0	4.0
SJ20T	knitted	PET	PVC	22.6/12.8	6.9/13.0	1.67	1.12	1.05	2.0	10.0
SJ6T W	woven	PET	PVC	6.3/10.8	3.2/11.4	1.54	1.12	1.05	1.85	3.2
SJ8T W	woven	PET	PVC	9.0/9.6	3.3/11.7	1.54	1.12	1.05	1.85	4.3
SJ10TW	woven	PET	PVC	11.1/11.2	3.3/12.0	1.54	1.12	1.05	1.85	5.4

2.9.4 장기 설계인장 강도

2.10 기초재료

2.10.1 기초는 견고하여야 하며 옹벽의 최하단에 위치하므로 잡석은 경질이고 변질 염려가

없는 쇄석잡석 또는 입경 □40□의 대소알이 적당한 입도로 혼합된 것이어야 한다.

2.10.2 현장의 여건에 따라 콘크리트를 기초로 할수 있으며, 콘크리트는 KS F4009에 규          정된 레디믹스트 콘크리트로서 규격은 압축강도 210□/□ 이상, 공기량 4.5±1.5%,

슬럼프 8±2.5□. 굵은 골재 최대지수 □40□이하로 한다.

2.11 블록 속채움 및 블록 사이의 채움 재료

보강토 옹벽의 필터 층에 사용하는 재료는 최대 입경이 10∼25□의 쇄석만을 사용해야 한다. (단, 세립분이 포함되어 있는 흙은 필터재료로 사용할 경우, 세립분이 수막을 형성하여 간극과 간극 사이의 수로를 막아 필터 층이 필터 역할을 하지 못할 수도 있다)

2.12 뒤채움 재료

2.12.1 흙과 보강재 사이의 마찰 효과가 큰 재료로서 내부 마찰각이 20¸∼30¸미만인 사         질토일 것

2.12.2 점토 성분이 적은 재료를 사용하여야 하며, 유기질이 함유된 토사를 사용해서는 안된다.

규 격	뒷채움재의 통과 백분율
최대치수 NO.4체 통과량 NO.200체 통과량 소성지수 시방다짐을 실시한 흙의 수정 CBR	100mm 이하 25∼100% 0∼15% 10 이하 10 이상

2.12.3 보강재의 부식을 일으키는 화학적 성분이 적은 흙일 것.