토목공사 품질시험기준

1.	토공사 및 기초공사

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
성토용 흙	함 수 량	KS F 2306	․토취장마다	․현장시험
	입 도	KS F 2302
	흙의 75㎛체 통과량	KS F 2309
	비 중	KS F 2308
	액성한계	KS F 2303
	소성한계	KS F 2304
	다 짐	KS F 2312
	실내CBR	KS F 2320
	토질조사	보링 등
	투 수	KS F 2322		1)흙댐, 용수로, 배수로용 일반 성토 및 표토 2)공종에 따라
	직접전단	KS F 2343
	3축압축	KS F 2346
터파기	토질조사	보링 등	․필요시
	구조물 재하시험	KS F 2444, 또는 KS F 2310	․필요시 100㎡마다
	말뚝 재하시험	KS F 2445	․필요시
되메우기 및 구조물 뒷채움	다 짐	KS F 2312	․재질변화시 마다
	현장밀도	KS F 2311	1)독립구조물 : 개소별 3층 마다 2)연속구조물 : 3층마다, 50m마다 3)관로매설물 : 3층마다, 100m마다	․현장시험
	평판재하	KS F 2310	․현장밀도시험 불가능시
	입 도	KS F 2302	․토질변화시 마다	․현장시험
	함 수 량	KS F 2306, 또는 급속함수량측정방법	․현장밀도시험의 빈도

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
지반조사 (연약지반 등)	토질조사	보링 등	․1개지구마다 3개소 이상	․현장시험
	함 수 량	KS F 2306
	입 도	KS F 2302
	비 중	KS F 2308
	액성한계	KS F 2303
	소성한계	KS F 2304
	흙의 75㎛체 통과량	KS F 2309
	흙의 압밀시험	KS F 2316	․보링개소마다
	1축압축강도시험	KS F 2314
	3축압축시험	KS F 2346
	표준관입시험	KS F 2307
	흙의 투수시험	KS F 2322	․필요시
	점성토의 현장베인전단시험	KS F 2342
	압밀배수조건하의 직접전단시험	KS F 2343
	동적콘관입시험	KS F 2318
프리텐션방식 원심력PC말뚝	KS F 4303에 규정된 시험종목	KS F 4303	1)제조회사마다 2)200개마다
프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝	KS F 4306에 규정된 시험종목	KS F 4306	1)제조회사마다 2)200개마다
강관말뚝	KS F 4602에 규정된 시험종목	KS F 4602	1)제조회사마다 2)200개마다
	용접부의 비파괴 검사	KS B 0845, KS B 0817	․10 이음당 1회

2.	콘크리트공사

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
골 재 (부순골재 포함)	체 가 름	KS F 2502	1)골재원 마다 2)1,000㎥ 마다	현장시험
	75㎛체 통과량	KS F 2511
	비중 및 흡수율	KS F 2503
				굵은골재, 현장시험
		KS F 2504
				잔골재, 현장시험
	모래의 유기불순물	KS F 2510
	마 모	KS F 2508
				굵은골재
	안 정 성	KS F 2507
	단위중량	KS F 2505	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다	현장시험
	염화물 함유량	KS F 2515	․공급회사별, 1일 3회 이상	바다모래일 경우
	골재의 알카리 잠재반응시험	KS F 2545, KS F 2546 또는 KS F 2825	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다
	표면수량	KS F 2509	․1일 1회 이상	현장시험
콘크리트용 고로슬래그 굵은골재	KS F 2544에 규정된 시험종목	KS F 2544	․제조회사별, 1,000㎥ 마다
시멘트	KS L 1592 KS L 5201 KS L 5204 KS L 5210 KS L 5219에 규정된 시험종목	KS L 1592 KS L 5201 KS L 5204 KS L 5210 KS L 5219	․제조일로부터 3월 경과시, 또는 재질의 변화가 있다고 인정 될 때, 300톤 마다
물 (수질검사)	KS F 4009에 규정된 시험종목	KS F 4009 부속서	․음용수가 아닌 경우 ․취수원이 다를 때 마다
콘크리트용 화학 혼화제	KS F 2560에 규정된 시험종목	KS F 2560	1)제조회사별 2)3개월 이상 저장하 여 재질의 변화가 있다고 인정될 때	동결융해시험 및 길이변화시험은 필요시
	적외선 흡수 스펙트럼	KS M 0024

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
콘크리트 양생제	KS F 2540에 규정된 시험종목	KS F 2540	1)제조회사별 2)3개월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단될 때
콘크리트 팽창제	KS F 2562에 규정된 시험종목	KS F 2562	1)제조회사별 2)3개월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단될 때
철근 콘크 리트 방청제	KS F 2561에 규정된 시험종목	KS F 2561	1)제조회사별 2)3개월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단될 때
플라이 애쉬	KS L 5405에 규정된 시험종목	KS L 5405	1)제조회사별 2)3개월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단될 때
굳지않은 콘크리트 (레디믹스 트 콘크리 트 포함)	배합설계	시방규정	․재료가 다른 각 배합마다	현장시험
	현장배합수정		․작업개시전 1회
	온 도	온도계	․150㎥ 마다	댐의 경우, 현장시험
	KS F 4009에 규정된 시험종목	KS F 4009	1)배합이 다를 때마다 2)콘크리트 1일 타설량이 ․150㎥ 미만일 경우 : 1일 타설량 마다 ․150㎥ 이상일 경우 : 150㎥마다	현장시험
철근 및 강재(압접 철근 포함)	KS D 3504 KS D 3527 KS D 3613 KS D 3503 KS D 3511 KS D 3515 KS D 3529 KS D 3530 KS D 3542 KS D 3558 KS D 3593에 규정된 시험종목	KS D 3504 KS D 3527 KS D 3613 KS D 3503 KS D 3511 KS D 3515 KS D 3529 KS D 3530 KS D 3542 KS D 3558 KS D 3593	1)제조회사별, 제품규격별 100톤 마다 2)용접이음 부위는 500개소 마다

종 별	시험종목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
콘크리트 주입줄눈재	침입도, 흐름, 접착성, 가사시간, 고착건조시간, 회복율, 내열성	당해공사 시방서 또는 공인규격	․제조회사별
철근가스 압접이음	외관검사	육안 및 자에 의한 측정	․모든 이음마다
	초음파 탐사법	KS D 0273	․1검사로트에 20개소 이상	1검사로트는 1조의 작업반이 하루에 시공하 는 압접개소의 수량
	인장시험	KS D 0244	․1검사로트에 시험편 3개
PC강선 및 PC강연선	KS D 7002에 규정된 시험종목	KS D 7002	․제조회사별
PC봉강	KS D 3505에 규정된 시험종목	KS D 3505	․제조회사별
용접철망	KS D 7017에 규정된 시험종목	KS D 7017	․제조회사별
플 랜 트	계량기의 눈금점 검, 자동계량 장치점검	영점검사와 눈금의 정상 작동여부	․작업개시전 1회
	믹서성능시험	KS F 2455	․필요시 마다
그라우팅	컨시스턴시	KS F 2432	․작업개시전 1회	현장시험
	블 리 딩	KS F 2414
	블리딩률 및 팽창률	KS F 2433
	압축강도	KS F 2426

3.	철구조물공사

종 별	시험종목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
강재(용접 부 반입검 사)	용접부의 내부결함		KS B 0845	․맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대해 1장
			KS B 0896	․완전 용입부위의 20개 소에 대해 1개소
	표면결함검사		육안검사	․전 용접부위에 대해서 추출하여 10%이상
	스터드용접부의 검사		용접후 마무리 높이 및 기울 기 검사 (금속제곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	․100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자중 작은 쪽을 1개검사 로트로 하여 1개검사 로트마다 1개씩 검사
			타격구부림검사		스터드가 기울어 져 있는 경우 : 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부결함		KS B 0845	․Ｉ형보, 상자형보, 트러 스, 아치 등의 이음부 재 총연장길이의 5/100 또는 5이음에 대해 1장
	필렛 용접	균열	자분탐상법 또는 침투액탐상법	․주부재의 크레이터측 10개소마다 1개소
		용접비이드 의 외관 및 형상	육안검사 등	․주부재의 이음마다
마찰접합용 고장력볼트 와 너트	KS B 1010에 규정된 시험종목		KS B 1010	․제조회사별, 제품규격 마다

4.	도로공사

4.1	흙 및 혼합골재

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
노 체	다 짐	KS F 2312	․토질변화시 마다	․급속 함수량 측정기 사용 불가 ․현장시험
	함 수 량	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	․포설후 다짐전 2,000㎥ 마다	․현장시험
	현장밀도	KS F 2311	1)2,000㎥ 마다 (폭이 넓은 광활 한 지역의 성토 작업시) 2)층별 450m 마다 (층다짐시 : 2차선 기준	․급속 함수량 측정기 사용 가능 ․현장시험
	평판재하	KS F 2310	1)3층포설후 150m 마다 (층다짐시 : 2차선 기준) 2)2,000㎥ 마다 (폭이 넓은 광활 한 지역의 성토 작업시)	1)재료 최대치수가 37.5 ㎜ 이상인 경우 2)현장밀도시험 불가능 시
노 상	다 짐	KS F 2312	․토질변화시 마다	․급속 함수량 측정기 사용 불가 ․현장시험
	함 수 량	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	․포설후 다짐전 1,000㎥ 마다	․현장시험
	현장밀도	KS F 2311	1)1,000㎥ 마다 (폭이 넓은 광활 한 지역의 성토 작업시) 2)층별 400m 마다 (층다짐시 : 2차선 기준)	․급속 함수량 측정기 사용 가능 ․현장시험
	평판재하	KS F 2310	1)2층포설후 200m 마다 (층다짐시 : 2차선 기준) 2)1,000㎥ 마다 (폭이 넓은 광활 한 지역의 성토 작업시)	1)재료 최대치수가 37.5 ㎜ 이상인 경우 2)현장밀도시험 불가능 시
	프루프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타 이어 접지압 5.6㎏/㎠ 이상) 통과	1)노상 완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상 2)필요시 마다	․현장시험

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
동상방지층 및 보조기층	액성한계	KS F 2303	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다	․현장시험
	소성한계	KS F 2304
	골재의 75㎛체 통과량	KS F 2511
	골재의 비중 및 흡수량	KS F 2503
	마 모	KS F 2508
				․동상방지층 제외
	실내 CBR	KS F 2320
	다 짐	KS F 2312		․급속 함수량 측정기 사용 불가 ․현장시험
	체 가 름	KS F 2502	1)골재원 마다 2)1,000㎥ 마다	․현장시험
	두 께	KS F 2367	․1일 1회이상
	함 수 량	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	1)골재원 마다 2)포설후 다짐전 500㎥ 마다
	현장밀도	KS F 2311	1)500㎥ 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업시) 2)층별 200m 마다 : 2차선 기준	․급속 함수량 측정기 사용 가능 ․현장시험
	평판재하	KS F 2310	1)선택층 및 보조기층 완성후 100m 마다 : 2차선 기준 2)500㎥ 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업시)	․현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험	KS F 2340	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다
	프루프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타 이어 접지압 5.6㎏/㎠ 이상) 통과	1)완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상 2)필요시 마다	․현장시험

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
입도조정기층	액성한계	KS F 2303	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다	․현장시험
	소성한계	KS F 2304
	흙의 비중	KS F 2308
	골재의 비중 및 흡수율	KS F 2503
	안 정 성	KS F 2507
	마 모	KS F 2508
	실내 CBR	KS F 2320
	다 짐	KS F 2312		․급속 함수량 측정기 사용 불가 ․현장시험
	체 가 름	KS F 2502	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다 3)1,000㎥ 마다	․현장시험
	골재의 75㎛체 통과량	KS F 2511
	함 수 량	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	1)골재원 마다 2)재질변화시 마다 3)포설후 다짐전 500㎥ 마다 4)필요시 마다
	현장밀도	KS F 2311	1)500㎥ 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업시) 2)층별 200m 마다 : 2차선 기준	․급속 함수량 측정기 사용 가능 ․현장시험
	평판재하	KS F 2310		․현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타 이어 접지압 5.6㎏/㎠ 이상) 통과	1)기층 완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상 2)필요시 마다	․현장시험

4.2	아스팔트 포장

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
골재 (부순골재포함)	체 가 름	KS F 2502	1)골재원 마다 2)재질이 변할 때마다 3)공사개시전 1회	․현장시험
	75㎛체 통과량	KS F 2511
	비중 및 흡수율	KS F 2503		․굵은골재, 현장시험
		KS F 2504		․잔골재, 현장시험
	마 모	KS F 2508
	안 정 성	KS F 2507
	피막박리	KS F 2355
채움재 (석회, 석분)	KS F 3501에 규정된 시험종목	KS F 3501	1)제조회사 마다 2)반입시 마다	․현장시험
아스팔트 콘크리트	배합설계	건교부 표준시방서	․재료가 다른 각 배합마다	․아스팔트 품질시험 포함
	KS F 2349에 규정된 시험종목	KS F 2349	․1일 1회 이상
플랜트	계량기의 눈금 점검, 자동계량 장치점검	영점검사 와 눈금 의 정상 작동여부	1)작업개시전 1회 2)필요시 마다
	아스팔트의 온도		․1시간에 1회 이상	․가열시
	골재의 온도			․가열후
	골재의 체가름	KS F 2502	․1일 1회 이상	․가열 전, 후
도로포장용 아스팔트	KS M 2201에 규정된 시험종목	KS M 2201	1)2,000톤 마다 2)장기 저장으로 재질의 변화 가 있다고 판단될 때 3)제조회사별
커트백 아스팔트	KS M 2202에 규정된 시험종목	KS M 2202	1)제조회사별, 제품규격 마다 2)반입시 마다
유 화 아스팔트	KS M 2203에 규정된 시험종목	KS M 2203

종 별	시 험 종 목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
플랜트 혼합물	혼합물 온도		온도계	․운반차량 마다	․현장시험
	역청 함유량		KS F 2354	․1일 1회 이상
	체 가 름		KS F 2502
	마샬 안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	․필요시 마다
혼합물의 포 설	밀 도		KS F 2353	1)1일 1회이상 2)포설 1층당 30a 마다
	두 께		KS F 2367
					․현장시험
	평탄성	종방향	7.6m측정기	․차로 마다 전구간
			3.0m측정기		․7.6m측정기 사용 불가능시 ․현장시험
		횡방향	직선자	․200m 마다	․현장시험

4.3	기타

종 별	시 험 종 목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
콘크리트 포장	평탄성	종방향	7.6m측정기	․차로 마다 전구간	․현장시험
			3.0m측정기		․7.6m측정기 사용 불가능시 ․현장시험
		횡방향	직선자	․200m 마다	․현장시험
투수 아스팔트 콘크리트 포장	모래층	75㎛ 체 통 과 량	KS F 2511	1)공구 마다 2)재질 변화시 마다	․현장시험
		두 께	시 험 파 기	․1일1회 이상
	기층	액성한계	KS F 2303	1)공구 마다 2)재질 변화시 마다
		소성한계	KS F 2304
		입 도	KS F 2502
		다 짐	KS F 2312
		현장밀도	KS F 2311	․500㎥ 마다
		두 께	시 험 파 기	․1일1회 이상
		평 탄 성	3m 직선자	․전구간
	표층	아스팔트 함 량	KS F 2354	․1일1회 이상
		마샬안정도	KS F 2350
		밀 도	KS F 2353	․30a 마다
					․현장시험
		투수계수	현 장 투수 시험기
		두 께	KS F 2367	․10a 마다
		평 탄 성	3m 직선자	․전구간
투수 시멘트 콘크리트 포장	표층	슬 럼 프	KS F 2402	1)배합이 다를 때 마다 2)150㎥ 마다	모래층 및 기층의 시 험종목, 시험방법, 시험빈도는 투수아스 팔트 콘크리트 포장 과 동일
		압축강도	KS F 2405
		투수계수	현 장 투수 시험기	․10a 마다
		두 께	KS F 2367
		평 탄 성	3m 직선자	․전구간

종 별	시 험 종 목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
보차도용 콘크리트 인터로킹 블록	KS F 4419에 규정된 시험종목		KS F 4419	․10,000개 미만 : 5개 ․10,000개 이상 ～ 100,000개 미만 : 10개 ․100,000개 이상 : 5개 씩 추가	1)현장시험 : 치수, 겉모양 2)최소시료량 - 겉모양 : 전수검사
자기질 타일	KS L 1001에 규정된 시험종목		KS L 1001	․1,000상자 마다	․현장시험 : 겉모양, 치수, 흡수율
보도용 콘크리트 판	KS F 4001에 규정된 시험종목		KS F 4001	․2,000매 마다	1)현장시험 : 모양, 치수, 겉모양 2)최소시료량 - 겉모양 : 전수검사 - 모양, 치수 : 2개 (불합격시 전수검사)
콘크리트 경계블록 (보차도용)	KS F 4006에 규정된 시험종목		KS F 4006	1)1,000매 마다 2)호칭 및 길이를 달리할 때 마다	1)현장시험 : 모양, 치수, 겉모양 2)최소시료량 - 겉모양 : 전수검사 - 모양, 치수 : 2개 (불합격시 전수검사)
화강석 경계블록	원 석	비중,흡수율, 압축강도	KS F 2530	1)재질변화시 마다 2)1,000매 마다 3)호칭 및 길이를 달리할 때마다	1)현장시험 : 겉모양, 모양, 치수 2)최소시료량 - 겉모양 : 전수검사 - 비중, 흡수율, 압축강 도, 모양, 치수, 휨강 도 : 2개
		겉 모 양	KS F 2530
		모양, 치수	시방규정
	가공석	휨 강 도	KS F 4006
연질염화 비닐지수 판	KS M 3805에 규정된 시험종목		KS M 3805	․제조회사별, 제품규격 마다
도로표지 용 도료	KS M 5322에 규정된 시험종목		KS M 5322	․제조회사별, 제품규격 마다
융착식 도로표지 용 도료	KS M 5333에 규정된 시험종목		KS M 5333	․제조회사별, 제품규격 마다
가열형 도로표지 용 도료	KS M 5336에 규정된 시험종목		KS M 5336	․제조회사별, 제품규격 마다

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
이중벽합 성수지관	KS M 3500에 규정된 시험종목	KS M 3500	․제조회사별, 제품규 격 마다
교량용 교좌장치	KS F 4420 KS F 4424에 규정된 시험종목	KS F 4420 KS F 4424	․제조회사별, 제품규 격 마다
교량용 신축이음장치	인장강도, 신장율, 경도, 압축영구줄음, 노화, 오존, 저항성, 회복율	당해공사 시방서 또는 공인규격	․제조회사별, 제품규 격 마다
PC 콘	인장 및 압축	당해공사 시방서 또는 공인규격	․제조회사별, 제품규 격 마다
터널용 방수시트	KS F 4911 KS F 4917에 규정된 시험종목	KS F 4911 KS F 4917	1)제조회사별, 제품규 격 마다 2)7,000㎡ 마다 3)재질변화시 마다

5.	방수공사

종 별	시 험 종 목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
건축용 시멘트 방수제	KS F 2451에 규정된 시험종목		KS F 2451	․제조회사별, 제품규격 마다
아스팔트 펠트	KS F 4901에 규정된 시험종목		KS F 4901	․제조회사별, 제품규격 마다	․현장시험 : 두루 마리의 길이 및 나비, 제품의 단위무게, 내열 시험
아스팔트 루핑	KS F 4902에 규정된 시험종목		KS F 4902	․제조회사별, 제품규격 마다	․현장시험 : 두루 마리의 길이 및 나비, 제품의 단위무게, 내열 시험
시트방수	KS F 4911 KS F 4917에 규정된 시험종목		KS F 4911 KS F 4917	․제조회사별, 제품규격 마다
벤토나이 트 시트 방수제	시 트	인장강도, 신 장 율, 인열강도	KS F 4911	1)공구별 2)5,000㎡ 마다
	제 품	중 량	KS K 0514
		낙구충격 시 험	KS M 3074
	벤토나이트알갱이	부 피 팽 창 율	상온, 증류 수, 48시간
방수용 아스팔트	당해 제품의 KS 규격에 규정된 시험종목		당해제품의 KS 규격	․제조회사별, 제품규격 마다
타르 에폭시 방수제	KS M 5307에 규정된 시험종목		KS M 5307	․제조회사별, 제품규격 마다
에폭시 방수제	당해공사 시방서에 규정된 시험종목		KS D 8502 KS M 5307	․제조회사별, 제품규격 마다

6.	기타

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	비 고
상수도용관	KS D 3565 KS M 3408 KS M 3401에 규정된 시험종목	KS D 3565 KS M 3408 KS M 3401	․제조회사별, 제품규격 마다
하수도용관	KS M 3404 KS M 3407 KS F 4402 KS F 4403 KS F 4405 KS F 4406에 규정된 시험종목	KS M 3404 KS M 3407 KS F 4402 KS F 4403 KS F 4405 KS F 4406	․제조회사별, 제품규격 마다
나선형 금속관	외압강도 아연부착량, 두께	ASTM D 2412 KS D 3590	1)제조회사별, 제품규격 마다 2)2,000m 마다
합성수지 우수받이 및 오수받 이	형상, 치수, 강도	시방규정에 명시된 시험방법	1)300개 마다 2)1개지구 및 공구의 시공 량이 250개 미만일 경우 는 지구 및 공구별	1)현장시험 : 형상, 치 수 2)최소시료량 - 형상, 치수 : 전수 검사
수팽창 지수제	수팽창율	KS M 6518	1)공구별 2)500m 마다
	경 도	KS M 6518
	팽창후 성상	KS M 6518
시멘트 벽돌	압축강도, 흡수율, 치수, 겉모양	KS F 4004	․10,000매 당	1)현장시험 : 모든 시 험항목 2)최소시료량 - 압축강도, 흡수율, 치수 : 5개 - 겉모양 : 전수검사
점토벽돌	압축강도, 흡수율, 치수, 겉모양	KS F 4201	․10,000매 당	1)현장시험 : 모든 시 험항목 2)최소시료량 - 압축강도, 흡수율, 치수 : 5개 - 겉모양 : 전수검사
석 재	비중 및 흡수율	KS F 2518	1)골재원 마다 2)재질의 변화시 마다		정밀한 암분류시 탄성파괴시험 병행
	압축강도	KS F 2519
	탄성파 속도

종 별	시험종목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
지반보강 섬유	두 께		KS F 2122	1)20,000㎡ 마다 2)제조회사별, 제품규격 마다
	무 게		KS F 2123
	인장강도 및 신도		KS F 2124
	봉합강도		KS K 0530
	투 수		KS F 2128
	유효구멍크기		KS F 2126
	혼용율 및 재질		KS K 0210
	파열강도		KS F 2125	․필요시
	인열강도		KS F 2127
Drain Board	인장강도 및 신도		KS F 2124	1)20,000㎡ 마다 2)제조회사별, 제품규격 마다
	투 수		KS F 2128
	무 게		KS F 2123
	유효구멍크기		KS F 2126
	내약품성		KS M 3506	․제조회사별, 제품규격 마다
고무링	인장시험, 경도시 험, 노화시험, 영구신장시험, 압축영구줄음시험		KS M 6518	1)공구별 2)300개 마다
	유리황 분석시험		KS M 6519
	용해시험(탁도, 색도, 냄새 및 맛)		KS M 6513
PE수밀벨트	벨트평판	인장강도	KS M 3006	1)공구별 2)300개 마다
		비 중	KS M 3016
	지 수 판	내 산 성, 내알카리 성	시방 규정
화강석 계단	비중, 흡수율, 압축 강도		KS F 2530	1)공구 마다 2)재질 변화시 마다	․현장시험
철근콘크 리트 하수도 맨홀뚜껑	정하중 시험		KS D 6021	1)공구별 2)50개 마다

종 별	시 험 종 목		시험방법	시 험 빈 도	비 고
보도용 칼라 맨홀뚜껑	겉모 양, 형상, 치수		시방 규정	1)공구별 2)20개 마다
	정하중 시험		KS D 6021	1)공구별 2)50개 마다
콘크리트 비탈면 보호블록	휨 강 도		KS F 2407	1)공구별 2)500개 마다
수목 보호대	가로수 보호블럭	겉모양, 치수	시방 규정	1)공구별 2)500개 마다	1)현장시험 : 치수 겉모양 2)최소시료량 - 치수, 휨강도 : 3개 - 겉모양 : 전수 검사 - 정하중시험 : 1개
		휨강도	KS F 2407
	주철제	겉모양, 치수	시방 규정
		인장강도, 항절성, 브리넬경도	KS D 4301
	칼라 인조석	겉모양, 치수	시방 규정
		정하중 시험	KS D 6021
미장, 조적용 잔골재	모래의 유기불순물		KS F 2510	1)1,000㎥ 마다 2)재질 변화시 마다 3)체가름 및 표면수량 시험 은 1일 1회 이상	․현장시험
	안 정 성		KS F 2507
	비중 및 흡수율		KS F 2504
	75㎛체 통과율		KS F 2511
	체 가 름		KS F 2502
	표면수량		KS F 2509
	염화물 함유량		염분측정기
			KS F 2515	․해사 50㎥ 마다