	보 도 자 료		보도시점		자료배포일	매수
					‘08.5.	50
	담당 부서	자원순환국 산업폐기물과 국립환경과학원 자원순환과		최종원 과장/ 강성구 사무관 02-2110-6944
				오길종 과장/ 김신조 연구관 032-560-7175

폐기물 재이용한 국산 시멘트 중금속 용출 기준 이내로 나타나

◇ 시멘트 소성로 환경관리개선 민․관협의회와 공동으로 실시('07.12 ～ '08.4)한 시멘트 중금속 정밀분석 결과

□ 환경부와 국립환경과학원은 폐기물을 재활용하여 생산된 시멘트에 포함된 중금속 유해성 논란과 관련하여 '07.11월부터 민․관 합동으로 시멘트 제품, 시멘트 부원료․보조연료 등에 대한 중금속 정밀조사를 실시한 결과를 발표하였다.

○ 이번 조사는 신뢰성을 확보하기 위하여 민․관협의회에서 시험방법․절차․시료채취 등을 공동으로 추진하였으며, 시험분석은 2개 전문기관(한국화학시험연구원, 요업기술원)에 의뢰하여 실시하였다.

※ “시멘트 소성로 환경관리개선 민․관협의회” 위원명단 및 그간 활동내역

□ 시판되는 국내․외산 시멘트로 제작한 콘크리트 공시체와 폐콘크리트, 폐벽돌에 대하여 미국 음용수 자재 시험법(ANSI 61-2007a)에 의한 중금속 용출시험 결과,

○ 6개 중금속(Pb, Cu, Cd, As, Hg, T-Cr) 모두 기준치 이내였으며, 각 항목별 최대값이 기준치의 약 1/2 수준인 것으로 나타났다.

○ 부원료(플라이애쉬, 고로슬래그)의 사용여부에 따른 콘크리트 공시체 용출정도를 보면,

- Pb와 Hg은 부원료를 함유한 공시체의 평균값이 다소 높은 반면, Cd, As, T-Cr은 부원료를 함유하지 않은 공시체의 평균값이 다소 높은 것으로 나타났다.

※ ANSI 61-2007a 법 : 미국의 음용수 자재의 인체 유해영향을 관리하기 위한 ‘콘크리트 자재 관리기준’에서 정한 시험방법

※ Pb(납), Cu(구리), Cd(카드뮴), As(비소), Hg(수은), T-Cr(총크롬)

□ 또한, 국내․외산 시판시멘트를 대상으로 일본시멘트시험방법으로 6가크롬 함량 용출시험을 실시한 결과,

○ 시판 및 공장 채취 시멘트 모두가 현재 국내의 자율관리기준(30㎎/㎏) 이내로 나타났으며,

※ 국내 자율관리기준 : '08년까지 30㎎/㎏, '09년부터 20㎎/㎏ 적용

('06.12.28, 환경부와 시멘트 업계간에 시멘트 중 육가크롬 함유자율기준을 설정)

일본 자율관리기준 : 20㎎/㎏

○ 국내산이 일본․중국산에 비해 평균 약 30%정도 높게 검출되었으며, 일본산과 중국산은 비슷한 수준으로 나타났다.

□ 한편, 시멘트, 콘크리트 주․부원료, 시멘트 원료․부원료․보조연료 등에 대하여 미국 EPA 3051법으로 중금속 함량을 조사한 결과,

○ 시멘트 제품의 경우 국산 시멘트가 일본․중국산에 비해 Pb가 다소 높은 편이며, Cu 등 다른 항목은 유사한 수준이나 일본산보다는 낮은 것으로 나타났다.

※ 콘크리트 공시체에 대한 Pb 용출시험(ANSI 61-2007a)에서는 국내산 평균값이 중국산의 약 1/3수준이며, 일본산과는 유사한 수준임

○ 시멘트 공장에서 사용하는 부원료(13종), 보조연료(3종), 첨가재(7종)의 경우

- 부원료 13종 중 4종의 폐기물(크린철, 제강슬래그, 제강철, 공정오니)의 중금속 함량이 주원료보다 높고, 보조연료의 경우 대체적으로 주원료보다 중금속 함량이 낮은 것으로 나타났으며,

- 첨가재(7종)는 Pb, T-Cr은 주원료보다 낮은 반면, 다른 항목은 주원료보다 높게 나타났다.

○ 레미콘 공장에서 부원료(시멘트 대체재)로 사용하는 플라이애쉬와 고로슬래그의 중금속 함량은 시멘트 제품보다 낮은 것으로 나타났다.

□ 환경부에서는 시멘트 소성로에서의 폐기물 재활용에 따른 이차오염을 최소화하기 위해 민․관협의회를 통해 기업, 주민 등의 폭넓은 의견수렴을 거쳐, “시멘트 소성로 개선계획”을 마련하여 추진해 나갈 예정이라고 밝혔다.

< 참고 자료 >

붙임 1 :  시멘트 등 중금속 민․관 합동조사 결과

붙임 2 :  민․관협의회 현황

붙임 3 :  민․관협의회 운영경과

< 붙임 1 >

시멘트 등 중금속 민․관 합동조사 결과

1. 추진배경

○ 폐기물을 재활용하여 생산한 시멘트의 중금속으로 인한 인체 유해성 문제가 논란이 됨('06, '07년 국정감사, 일부언론)

○ 민․관 합동으로 합리적인 시험방법으로 시멘트 중금속을 정밀분석, 결과를 공개함으로써 재활용 시멘트의 안전성을 객관적으로 평가

2. 개 요

□ 조사기간 : '07. 12. 27 ~ '08. 3. 26(3개월)

□ 조사기관

○ 총    괄 : 국립환경과학원

○ 시료채취 : 국립환경과학원, 전문가, 시민단체, 업계, 주민대표

○ 분석기관 : 요업기술원, 한국화학시험연구원

□ 조사대상 : 국산․외산(일본, 중국)시멘트, 시멘트 원료․부원료 등 총 408건

□ 시험방법

○ 함량시험 : EPA 3051

○ 용출시험 : ANSI 61-2007a, 일본시멘트시험방법( Cr6+)

□ 조사항목

○ 함량시험(6) : Pb, Cu, Cd, As, Hg, T-Cr

○ 용출시험(7) : Pb, Cu, Cd, As, Hg, T-Cr, Cr6+

□ 분석기관의 정도관리

○ CRM(표준인증물질)에 의한 정도관리실시 결과 모두 우수함.

○ 분석자문위원회를 3회 개최하여 분석의 정확도 제고를 위한 의견수렴 및 반영

□ 소요예산 : 211백만원

3. 조사결과

□ 중금속 용출시험

○ 시험방법 : ANSI 61-2007a법

○ 분석대상 : 콘크리트 공시체, 폐콘크리트, 폐벽돌

○ 분석항목(6) : Pb, Cu, Cd, As, Hg, T-Cr

○ 분석결과

- 6개 항목 모두 기준치 이내로 검출되었으며, 각 항목별 최대값이 기준치의 약 1/2 수준임

- 부원료(플라이애쉬, 고로슬래그) 사용여부에 따른 콘크리트 공시체 용출 농도

․Pb 및 Hg은 부원료를 함유한 공시체의 평균값이 다소 높음

․Cd, As, T-Cr은 부원료를 함유하지 않은 공시체의 평균값이 다소 높음

□ 6가크롬 용출시험

○ 시험방법 : 일본시멘트시험방법

○ 분석대상 : 시판시멘트(국내산 10종, 일본산 7종, 중국산 3종)

공장채취 시멘트(국내 4개 공장)

○ 분석결과

- 시판 및 공장 채취 시멘트 모두 현재의 국내 자율관리기준(30㎎/㎏) 이내로 용출(공장 채취 시멘트에서 최대 23.5㎎/㎏ 용출)

※ 국내 자율관리기준 : '08년까지 30㎎/㎏, '09년부터 20㎎/㎏ 적용 예정

일본 자율관리기준 : 20㎎/㎏

- 국내산이 일본․중국산에 비해 평균 약 30%정도 높게 검출되었으며, 일본산과 중국산은 비슷한 수준임

□ 중금속 함량시험

○ 시험방법 : EPA 3051법

○ 분석대상 : 시멘트, 콘크리트 주·부원료, 시멘트 원료․부원료․보조연료 등

○ 분석항목(6) : Pb, Cu, Cd, As, Hg, T-Cr

○ 분석결과

- 시멘트 제품의 경우 국산 시멘트가 일본․중국산에 비해 Pb가 다소 높은 편이며, Cu 등 다른 항목은 유사한 수준이나 일본산보다는 낮음

※ 콘크리트 공시체에 대한 Pb 용출시험(ANSI 61-2007a법)에서는 국내산 평균값이 중국산의 약 1/3 수준이며, 일본산과는 유사한 수준임

- 시멘트 공장에서 사용하는 부원료(13종), 보조연료(3종), 첨가재(7종)의 경우

․부원료 13종 중 4종의 폐기물(크린철, 제강슬래그, 제강철, 공정오니)의 중금속 함량이 주원료보다 높고,

․보조연료의 경우 대체적으로 주원료보다 중금속 함량은 낮음

․첨가재의 경우 Pb, T-Cr은 주원료보다 낮고 다른 항목은 높음

- 레미콘 공장에서 부원료(시멘트 대체재)로 사용하는 플라이 애쉬와 고로슬래그의 중금속 함량은 시멘트 제품보다 낮음

	〈 참고 : 시험방법 선정 〉
▶ ANSI 61-2007a법 - 동 방법은 미국에서 음용수 자재의 인체 유해영향을 관리하기 위한 ‘콘크리트 자재 관리기준’에서 정한 시험방법(기준포함)이며, - 상기 관리기준은 콘크리트에서의 중금속 용출정도와 유해성을 간접적으로 확인할 수 있는 엄격한 기준임 ※ ANSI 기준치 : 미국 음용수 기준의 1/10 수준임 ※ 콘크리트에 함유된 중금속 용출에 대한 국제적 공인 시험방법이나 기준은 없음 ▶ 일본 시멘트시험방법 - 시멘트 제품에 대한 6가크롬 함량기준을 측정하는 용출시험방법임 ※ 건설근로자의 피부알레르기 원인인 6가크롬을 관리하기 위해 일본(업계 자율기준), EU(REACH 규정)에서 6가크롬 기준을 설정하고 있음. ▶ EPA 3051법 - 슬러지, 토양 등의 중금속 함량을 측정하는 국제적으로 공인된 시험방법임 ▶ 폐기물공정시험방법에 의한 용출시험 제외 - 동 방법은 국내에서 폐기물이 지정폐기물에 해당되는지 여부를 판단하기 위한 방법으로 시멘트나 콘크리트의 인체 유해성 여부의 판단에 활용하기에는 적합하지 않아 금번 조사시 제외키로 함. ※ 제3차 소성로 관리개선 민․관협의회('07.12.5)의 논의를 거쳐 시험방법을 최종 확정

〈 붙 임 〉

1. 시료의 분석결과 요약

2. 분석결과 비교 그래프

3. 시료의 종류 및 채취방법 등

4. 시료의 종류별 분석항목 내역

5. 분석기관 정도관리

6. 두 기관의 분석결과 및 비교표

<붙임 1>

시료의 분석 결과 요약

□ ANSI 61-2007a법에 의한 중금속 용출시험 결과             (단위 : ㎎/L)

구 분	항목			용출농도(㎎/L)
				Pb	Cu	Cd	As	Hg	t-Cr
	기준치			0.0015	0.13	0.0005	0.001	0.0002	0.01
공 시 체 (210)	부원료미함유(180)		pH5	ND~0.00036 (0.000020)	ND	ND~0.00022 (0.000005)	ND~0.0003 (0.000068)	ND~0.00009 (0.000006)	ND
			pH10	ND~0.00070 (0.000018)	ND	ND	ND~0.0004 (0.000048)	ND~0.00010 (0.000007)	ND~0.005 (0.000172)
	부 원료 함유(30)		pH5	ND~0.00049 (0.000115)	ND	ND	ND	ND~0.00004 (0.000015)	ND
			pH10	ND~0.00042 (0.000079)	ND	ND	ND~0.0002 (0.000010)	ND~0.00005 (0.000015)	ND
폐벽돌 (30)		pH5		ND~0.00016 (0.000005)	ND~0.033 (0.001084)	ND	ND~0.0006 (0.000151)	ND~0.00009 (0.000008)	ND~0.004 (0.000343)
		pH10		ND~0.00031 (0.000027)	ND	ND	ND~0.0004 (0.000070)	ND	ND~0.005 (0.000504)
폐콘크리트 (30)		pH5		ND	ND	ND	ND~0.0004 (0.000045)	ND~0.00005 (0.000004)	ND
		pH10		ND	ND	ND	ND~0.0002 (0.000007)	ND	ND

※ ( )안은 평균값임, ND : ANSI기준치의 1/10(Reporting Limit)로 정함.

※ MDL(기기검출한계)

요업기술원: Pb 0.000001, Cu 0.000001, Cd 0.000001, As 0.000004, Hg 0.000004,  t-Cr 0.000014

한국화학시험연구원: Pb 0.000002, Cu 0.00005, Cd 0.000002, As 0.00001, Hg 0.000002,                         t-Cr 0.00004

❍ 시멘트 생산국별 콘크리트 공시체의 용출농도 비교

구 분	항목		용출농도(㎎/L)
			Pb	Cu	Cd	As	Hg	t-Cr
	기준치		0.0015	0.13	0.0005	0.001	0.0002	0.01
공 시 체 (210)	국내산 (114)		ND~0.00070 (0.000024)	ND	ND	ND~0.0004 (0.000068)	ND~0.00008 (0.000007)	ND~0.005 (0.000132)
	외산	일본산 (60)	ND~0.00044 (0.000022)	ND	ND~0.00022 (0.000005)	ND~0.0003 (0.000014)	ND~0.00010 (0.000007)	ND~0.001 (0.000008)
		중국산 (36)	ND~0.00042 (0.000064)	ND	ND~0.00008 (0.000004)	ND~0.0004 (0.000054)	ND~0.00005 (0.000011)	ND

□ 일본 시멘트시험방법에 의한 6가크롬 용출분석결과        (단위 : ㎎/㎏)

구 분			Cr6+
시멘트 (20종 30건)	국내산(10종 16건)		4.8~19.5 (12.37)
	외국산	일본산(7종 9건)	6.5~15.8 (9.60)
		중국산(3종 5건)	6.5~15.4 (9.20)
크롬함유 적정성(4)	국내산 시멘트(4건)		6.0~23.5 (14.36)

※ ( )안은 평균값임, 국내 자율기준 30 ㎎/㎏(‘09년 20), 일본 자율기준 20 ㎎/㎏

□ EPA 3051법에 의한 중금속 함량시험결과                  (단위 : ㎎/㎏)

구 분	항목			함량(㎎/㎏)
				Pb	Cu	Cd	As	Hg	t-Cr
시멘트(20종 30건)	국산 (10종 16건)			21.01~209.19 (104.08)	3.195~161.724 (75.787)	ND~4.815 (2.080)	ND~25.33 (10.16)	ND~0.0497 (0.00155)	15.87~56.29 (31.17)
	외산		일본 (7종9건)	20.71~77.31 (43.94)	12.692~164.009 (78.548)	0.559~4.928 (2.344)	7.71~24.63 (17.16)	ND~0.3646 (0.03718)	27.14~95.16 (48.95)
			중국 (3종5건)	8.01~137.07 (98.51)	4.593~84.865 (31.394)	ND~3.082 (1.254)	ND~41.93 (30.76)	ND	10.49~92.94 (30.92)
폐벽돌(5)				13.15~145.33 (54.94)	4.793~92.487 (36.897)	ND~0.808 (0.159)	ND~23.70 (8.86)	ND	6.98~45.65 (18.47)
폐콘크리트(5)				ND~34.73 (14.50)	ND~28.610 (9.261)	ND~0.957 (0.096)	ND~13.51 (4.33)	ND~0.0604 (0.00604)	11.77~23.12 (18.01)
콘크리트 주원료(3)		모래, 플라이애쉬,고로슬래그		ND~9.34 (3.08)	10.977~23.596 (17.090)	ND~0.495 (0.083)	ND~1.99 (0.60)	ND	4.28~25.51 (17.44)
공시체(35)		부원료미함유(30)		ND~138.18 (31.16)	5.629~149.641 (34.983)	ND~2.947 (1.052)	ND~56.13 (7.66)	ND~0.1243 (0.00415)	5.45~27.92 (12.16)
		부원료함유(5)		ND~46.38 (26.13)	8.921~45.971 (21.352)	ND~1.580 (0.723)	ND~11.82 (5.74)	ND~0.0977 (0.00977)	5.67~13.77 (9.11)
시멘트원료·부원료·보조연료(37)		주원료(14)		ND~221.34 (32.00)	ND~84.957 (23.540)	ND	ND~90.98 (10.29)	ND~1.9663 (0.18145)	4.02~211.23 (65.89)
		부원료(13)		ND~2989.16 (475.74)	3.154~3874.457 (570.678)	ND~64.316 (9.096)	ND~509.97 (90.83)	ND~1.7253 (0.19680)	12.86~921.20 (153.73)
		첨가재(7)		ND~122.92 (24.21)	ND~349.798 (58.181)	ND~48.093 (6.509)	ND~734.89 (91.62)	ND~0.8879 (0.20951)	4.13~101.93 (32.28)
		보조연료(3)		10.10~22.40 (14.08)	19.000~40.240 (28.268)	ND~0.869 (0.232)	ND~1.27 (0.51)	ND~0.0980 (0.04162)	4.45~10.22 (7.13)
크롬함유 적정성기준 (23)		부원료 ·첨가재(8)		-	-	-	-	-	7.89~728.77 (195.69)
		연료·보조연료(7)		-	-	-	-	-	9.36~738.62 (117.16)
		완·반제품(8)		-	-	-	-	-	26.79~139.62 (66.75)

※ ( )안은 평균값임. ND : Pb<0.04, Cu<0.006, Cd<0.004, As<0.05, Hg<0.0005, t-Cr<0.01

<붙임 2>

분석결과 비교 그래프

(1) 콘크리트 공시체 용출분석 (ANSI)

(2) 폐벽돌, 폐콘크리트 용출분석(ANSI)

(3) 시멘트의 육가크롬 - 용출분석(일본 시멘트법)

〈붙임 3〉

시료의 종류 및 채취방법 등

가. 시료의 종류

① 국내․외 포트란트 1종 시멘트 : 20종 30건

- 국내산 10종, 중국산 3종, 일본산 7종

※ 국내산 3종, 중국 및 일본산 각 1종은 동일회사 것을 3건(포대)씩 구입

(주1)국내산 3종 : 성신(단양공장), 현대(영월공장), 쌍용(동해공장)

(주2)외국산 2종 : 중국 대우 산동시멘트, 일본 Sumitomo Osaka

② 폐콘크리트 및 폐벽돌 : 각 5건

③ 콘크리트(모르타르) 공시체 : 35건

- 모르타르 제조시 부원료(플라이애쉬, 고로슬래그)를 넣지 않은 것 30건(시멘트 건당 제조)

- 모르타르 제조시 부원료를 넣은 것 5건

※ ①의 (주1), (주2)의 시멘트에 부원료를 넣어 제조

※ 공시체는 시멘트와 모래로 제작하고 1건당 공시체 7개를 제조함

④ 콘크리트(모르타르) 원료·부원료 : 3건

- 모래, 플라이애쉬, 고로슬래그

⑤ 시멘트 주·부원료 및 보조연료 : 37건(4개 공장에서 채취)

- 주원료 : 석회석, 규석, 경석, 점토, 납석, 마사토 등 14건

- 부원료 : 석탄재, 플라이애쉬, 폐주물사, 철슬래그류, 오니류 등 13건

※ 오니류는 종류가 다양한 바 각 공장별 가장 많이 투입하는 것 1종 채취

- 첨가재 : 탈황석고, 화학석고, 수재슬래그, 고로슬래그 등 7건

- 보조연료 : 폐타이어 3건 (1개 공장은 사용 않음)

⑥ 크롬 함유기준 적정성 조사를 위한 시료 : 23건(4개 공장에서 채취)

- 첨가재 : 탈황석고, 화학석고 등 3건

- 부원료 : 동슬래그, 철슬래그, 정수오니, 마사토 등 5건

- 연료 및 보조연료 : 유연탄 및 WDF, 폐합성수지 등 7건

※ 시멘트 원료 조사와 중복부분되지 않는 것 채취

- 중간 및 최종생산물 : 크링커 및 시멘트 등 8건(공장별 각 1건)

※ 아세아시멘트(제천), 성신양회(단양), 동양시멘트(삼척), 쌍용양회(동해)

나. 시료 채취 및 공시체 제작방법

(1) 시료 채취반 편성

❍ 총괄 : 국립환경과학원 자원순환과장

- 자원순환과(폐콘크리트·폐벽돌), 제품안전성평가과(시멘트 및 모르타르공시체), 배출시설연구과(시멘트 원료)

※ 전문가, 시민단체, 업계, 주민대표 등 시료채취시 현장 입회

(2) 시료 채취 및 공시체 제작방법

❍ 시멘트

- 국내산 : 하치장이나 출하 공장에서 구입

- 국외산 : 수입업체 보관시설에서 채취

※ 일본산 7종 중 5종은 일본 현지에서 구입하여 송부 받음

❍ 콘크리트(모르타르) 2종류 및 폐콘크리트·폐벽돌의 공시체에 준한 시료

- 콘크리트 공시체(5cm×5cm×5cm)는 요업기술원에서 제작

※ 부원료를 넣지 않은 것은 시멘트:물:모래(1:0.485:2.75) 비율로 공시체를 제조하고 부원료를 넣은 것은 시멘트 배합량의 20%를 플라이애쉬 10%, 고로슬래그 10%로 대체하여 공시체를 제조

- 폐콘크리트 및 폐벽돌은 건설폐기물처리업체의 협조를 받아 해체공사 현장에서 시료를 채취하고 공시체의 규격으로 절단하여 시편 제작

※ 시료채취한 5건물의 재령(13, 30, 30, 35, 40년)은 모두 10년 이상

❍ 시멘트 주원료(14건), 부원료(13건) 및 첨가재(7건), 보조연료(3건), 크롬 함유기준 적정성조사 시료(23건) : 4개 시멘트 공장에서 시료채취

다. 시료 채취내역

□ 시멘트

일 자	시험대상	시료량 (포)	시료채취 장소	참 석 자	비 고
’07. 11.23	쌍용양회 영월공장 생산분	1	서빙고(대창) - 서울 용산구 서빙고동 241-11	환경정의(고정근) 쌍용양회(송지호) 주민대표(조남욱, 김갑동) 국립환경과학원(노회정)	포장 시멘트
	아세아시멘트 제천공장 생산분	1
	한일시멘트 단양공장 생산분	1	용산(역두-대한통운) - 서울 용산구 한강로3가 40
	성신양회 단양공장 생산분	3
	라파즈한라시멘트 옥계공장 생산분	1
	현대시멘트 단양공장 생산분	1	왕십리(역두-대한통운) - 서울 성동구 행당동 190-1
’07. 11.26	현대시멘트 영월공장 생산분	3	부곡(출하공장) - 경기도 의왕시 이동 73-11	환경정의(고정근) 쌍용양회(송지호) 주민대표(조남욱, 김갑동) 요업기술원(이종규) 국립환경과학원(노회정)	벌크 시멘트
	동양시멘트 삼척공장 생산분	1	인천(출하공장) - 인천 중구 항동7가 120		포장 시멘트
	쌍용양회 동해공장 생산분	3	인천(출하공장) - 인천 중구 항동7가 112-10
	중국산(산동)	3	한일대우시멘트 - 인천 중구 항동7가 114		벌크 시멘트
	중국산(지동)	1	기초소재 - 인천 동구 만석동 2-23
’07. 11.28 ~11.30	중국산 (안후이콘치)	1	대한기초소재 - 전북 군산시 소룡동 38-8	쌍용양회(송지호) 주민대표(조남욱, 김갑동) 군산대학교(유동우) 익산환경운동연합(오양수) 광양환경운동연합(백성호) 국립환경과학원(황종연)	벌크 시멘트
	고려시멘트 장성공장 생산분	1	고려시멘트(장성) - 전남 장성군/읍 단광리 524		포장 시멘트
	일본산 (Denki Kagaku)	1	썬슬래그 - 전남 영암군 삼호읍 난전리 1707-9		벌크 시멘트
	일본산 (Sumitomo Osaka)	3	고려시멘트(광양) - 전남 광양시 태인동 1656-11
’08. 1.24	일본 현지 시멘트 (Ube Mitsubishi 등 5종)	10주)	일본 현지에서 구매하여 택배 운송		포장 시멘트

주) 일본 시멘트는 25kg/포이므로, 국내 실정(40kg/포)에 맞추어 종 당 2포씩 구매함

□ 시멘트원료, 부원료, 첨가재 등

채취 장소	채취일자	참 석 자	비 고 (시료총수)
아시아시멘트(제천)F,G-1	11.26	시민단체(최병성), 전문가(서용칠,조성진), 업계(김병원), 지역주민(박광호), 국립환경과학원(김기헌)	17건
성신양회(단양)F,G-2	11.27		16건
동양시멘트(삼척)F,G-3	11.28		15건
쌍용양회(동해)F,G-4	11.29		12건

주) 원료 : 석회석, 규석, 경석, 점토, 마사토, 납석

부원료 : 석탄재, 플라이애쉬, 폐주물사, 철슬래그류, 각종 오니류 등

시멘트의 첨가재 : 탈황석고, 화학석고, 고로슬래그, 수재슬래그

완·반제품 : 시멘트, 클링커

연료 및 보조연료 : 폐타이어, 유연탄

□ 폐콘크리트 및 폐벽돌

철거처리업체 및 채취 장소		채취 일자	참 석 자	비 고 (시료총수)
업체 명	채취 장소(건축년도)
동보도시건설 (철거업체)	성북구 동소문동 2가 29번지(1972년)	11.23	시민단체(김태희), 전문가(김형태), 업계(도홍기), 지역주민(박광호), 분석기관(이재형), 국립환경과학원(전태완)	각 1건 (28개)
동보도시건설 (철거업체)	김포시 고촌면 향산리 109-1번지(1994년)			각 1건 (28개)
삼성물산 (시공사)	성북구 정릉동 길음 9구역 13-3번지(1967년)	11.27	시민단체(김태희), 전문가(김형태), 업계(도홍기), 지역주민(홍준의), 국립환경과학원(전태완)	각 1건 (28개)
삼성물산 (시공사)	성북구 정릉동 길음 8구역 607-13번지(1977년)			각 1건 (28개)
삼성물산 (시공사)	동대문구 용두동 80-1번지(1977년)			각 1건 (28개)

□ 콘크리트(모르타르) 공시체 부원료

시료 종류	채취장소	채취일자	참 석 자	비 고
모 래	주문진(표준사)	12. 10	환경정의(고정근) 쌍용양회(송지호) 주민대표(조남욱, 김갑동) 국립환경과학원(노회정)	30포(25㎏)
플라이애쉬	인천 소재 레미콘 공장 (아주산업)			1건
고로슬래그				1건

<붙임 4>

시료의 종류별 분석항목 내역 (‘07.12.5 민관협의회에서 최종 결정된 내용)

구 분		시 료 내 역 (1개 기관)	함 량 분 석 (EPA 3051법)						용 출 분 석
									일본시멘트분석법	미국 ANSI법
항 목		총 시료 408건	Pb	Cu	Cd	As	Hg	T-Cr	Cr6+	Pb	Cu	Cd	As	Hg	T-Cr
기준치(mg/ℓ)			-	-	-	-	-	-		0.0015	0.13	0.0005	0.001	0.0002	0.01
시멘트	국산 (10종 16건)	- 국내산 7종×1건 + 3종×3건	o	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×
	일본산 (7종 9건)	- 일본산 6종×1건 + 1종×3건	o	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×
	중국산 (3종 5건)	- 중국산 2종×1건 + 1종×3건	o	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×
폐콘크리트	폐콘크리트 (35건)	- [pH(5,10)×3회+1(함량)] × 5건물	o	o	o	o	o	o	×	o	o	o	o	o	o
폐벽돌	폐벽돌 (35건)	- [pH(5,10)×3회+1(함량)] × 5건물	o	o	o	o	o	o	×	o	o	o	o	o	o
콘크리트	주·부원료(3건)	- 모래, 플라이애쉬, 고로슬래그	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×	×
공시체	부원료미함유(210건)	- [pH(5,10)×3회+1(함량)] × 30건	o	o	o	o	o	o	×	o	o	o	o	o	o
	부원료함유(35건)	- [pH(5,10)×3회+1(함량)] × 5건
시멘트원료, 부원료, 보조연료	주원료 (총 14건)	- 석회석, 규석, 경석, 점토	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×	×
	부원료 (총 13건)	- 석탄재, 철슬러지, 페주물사, 오니류	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×	×
	첨가재 (총 7건)	- 탈황석고, 화학석고, 고로슬래그	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×	×
	보조연료 (총 3건)	- 폐타이어	o	o	o	o	o	o	×	×	×	×	×	×	×
크롬함유 기준 적정성	부원료 및 첨가재 (총 8건)	- 동슬래그, 탈황석고, 화학석고, 철슬래그	×	×	×	×	×	o	×	×	×	×	×	×	×
	연료 및 보조연료 (총 7건)	- 유연탄, WDF, 폐합성수지	×	×	×	×	×	o	×	×	×	×	×	×	×
	완, 반제품 (총 8건)	- 클링크	×	×	×	×	×	o	×	×	×	×	×	×	×
		- 시멘트	×	×	×	×	×	o	o	×	×	×	×	×	×

*공시체(부원료 미함유)제작 : 30건 × 7(ANSI 6, 함량 1) × 2기관 = 420개,  공시체(부원료 함유)제작 : 5건 × 7(ANSI 6, 함량 1) × 2기관 = 70개

*폐콘크리트 : 5개건물 × 7(ANSI 6, 함량 1) × 2기관 = 70개,  폐벽돌 70개

*주원료 석회석(4개공장)에 대하여는 요업기술원의 자체분석방법으로 Pb, Cu, Cd, T-Cr 4개항목을 추가로 분석하여 EPA 3051법의 분석결과와 비교(요업기술원 수행)

<붙임 5>

분석기관 정도관리

가. 분석기관의 분석능력 평가

□ 개요

❍ 목 적

-「시멘트 관련 중금속 민․관 합동 조사계획」추진에 따른 2개 분석기관의 측정능력 분석 및 신뢰도 확보

※ 국립환경과학원 고시 제2005-18호(측정분석기관정도관리의 방법 등에 관한 규정)에 근거하여 정도관리(QA/QC)실시

❍ 대상 기관 : 요업기술원, 한국화학시험연구원

❍ 분석 대상 항목 : Pb, Cd, Cr (3항목, 함량)

❍ 표준인증물질 (CRM)의 종류

- 미국 NIST(석탄비산재) 조제 시료

- 시료량 : 약 10 g × 2개 기관

❍ 추진일정

- 측정분석 정도관리 시료배부 : ‘08. 1. 3

- 분석결과 보고 : '08. 1. 24

□ CRM 분석결과 및 평가

분석기관	항 목	3회 평균	참값(㎎/㎏)	오차율(%)
요업기술원	Cd	4.160	4.17	-0.24
	Cr	109.00	109	0
	Pb	572.00	574	-0.35
한국화학시험연구원	Cd	4.007	4.17	-3.91
	Cr	104.52	109	-4.11
	Pb	565.91	574	-1.41

❍ 평가 : 2개 기관 모두 평가점수가 우수임.

<참 고>

- 폐기물 측정분석 전문기관의 인정 등에 관한 규정(과학원 고시 제 2007-17호)의 분석결과에 대한 평가점수 구분(100점 기준)

※ 우수 100점(최대오차율 ±10%이하), 양호 80점(±10~±20%이하), 보통 60점(±20~±30%이하), 불량 20점(±30%초과)

나. 분석 자문위원회 운영

□ 개요

❍ 목적 : 분석의 정확도 제고 및 분석결과 검증에 관한 전문가 의견수렴

❍ 구성 : 내부 전문가 2인, 외부 전문가 5인

❍ 자문위원회 개최 실적 및 자문내용

- 분석의 정확도 제고를 위한 의견수렴 (‘07. 11. 30)

※시료의 균질성을 확보하기 위하여 시멘트 부원료 등을 한 기관에서 분쇄하여 균질화 작업을 한 후 시료를  분배하는 것이 바람직함

※함량시험방법으로 EPA 3051을 사용할 경우 표준인증물질(CRM)을 사용하여 정도관리 실시

- 분석추진계획 보고시 의견수렴 (‘08. 1. 9)

※두 기관의 사용 시약, 시료의 코드번호 등 통일성을 기할 것

※일본시멘트 분석법에 의한 Cr6+ 분석시, 최종 pH에 따라 Cr의 산화상태가 변할 가능성 검토 및 매트릭스 matching 보정된 검정곡선 작성 필요

- 분석결과의 검증시 의견수렴 (‘08. 3. 19)

※MDL(Method Detection Limit, 기기검출한계), 유효숫자, Reporting Limit에 대한 정확한 정의가 필요하고 MDL이하의 결과값은 의미가 없으며, Repoting Limit는 통상 기준치의 1/10로 정함.

※두 기관의 분석치가 상이한 것은 재시험을 통하여 확인하여 보정하고 낮은 농도에서는 오차허용범위를 크게 할 수 있음.

⇒ 두 기관의 분석결과 보고서에 반영

□ 자문위원 명단

❍ 내부 전문가(2) : 국립환경과학원 무기물질연구과장 차준석

국립환경과학원 먹는물과장 김창수

❍ 외부 전문가(5) : 공주대학교 교수 신호상

경희대학교 교수 황선진

경기대학교 교수 이현주

인하대학교 교수 차기원

삼육대학교 교수 고원배

<붙임 6>

두 기관의 분석결과 및 비교표

□ 미국 ANSI법에 의한 용출시험 결과 (단위 : ㎎/L)                                       (A:요업기술원, B:한국화학시험연구원)

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-1-1-5-1	현대(영월)1(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-10-1	현대(영월)1(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-1-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.002	ND	-
	E-1-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-2-5-1	현대(영월)2(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-2-5-3		ND	0.00021	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-2-10-1	현대(영월)2(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.002	ND	-
	E-1-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	0.004	ND	-
	E-1-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	0.004	ND	-
	E-1-3-5-1	현대(영월)3(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-3-10-1	현대(영월)3(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.003	ND	-
	E-1-3-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.005	ND	-
	E-1-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.003	ND	-
	E-1-1-D-5-1	현대(영월)1-D(pH5) (플라이애쉬+고로슬래그)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-D-5-2		0.00021	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-D-5-3		0.00025	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-1-1-D-10-1	현대(영월)1-D(pH10)(플라이애쉬+고로슬래그)	0.00027	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-D-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-1-1-D-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00

※ “차이”는 두 기관간의 배율을 말함 (예: 0.5는 두 기관간의 분석값차가 50%)

※ “차이”에서 한 기관이 ND인 경우에는 두 기관간의 실제 분석값차이를 배율로 나타낼 수 없어 “-”으로 표시함.

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-2-0-5-1	현대(단양)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-2-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0002	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-2-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-2-0-10-1	현대(단양)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0004	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-2-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-2-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0004	0.0003	0.33	ND	ND	0.00	0.001	ND	-
	E-3-0-5-1	아세아(제천)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-3-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-3-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-3-0-10-1	아세아(제천)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	ND	ND	0.00	0.001	ND	-
	E-3-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	0.00005	-	0.001	ND	-
	E-3-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-5-1	동양(삼척)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0001	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0001	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-10-1	동양(삼척)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-4-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.002	ND	-
	E-5-1-5-1	쌍용(동해)1(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0002	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-1-10-1	쌍용(동해)1(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-1-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-2-5-1	쌍용(동해)2(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0002	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0001	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-2-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-2-10-1	쌍용(동해)2(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00004	-	ND	ND	0.00
	E-5-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-5-3-5-1	쌍용(동해)3(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0002	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0003	0.0002	0.50	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-3-10-1	쌍용(동해)3(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-3-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-5-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	0.001	ND	-
	E-5-1-D-5-1	쌍용(동해)-1-D(pH5) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00017	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-5-1-D-5-2		0.00023	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-5-1-D-5-3		0.00015	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-5-1-D-10-1	쌍용(동해)-1-D(pH10) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00037	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-5-1-D-10-2		0.00035	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-5-1-D-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-5-1	쌍용(영월)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-10-1	쌍용(영월)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-6-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-1-5-1	성신(단양)1(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0001	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0002	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-1-10-1	성신(단양)1(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00003	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-5-1	성신(단양)2(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-10-1	성신(단양)2(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.001	ND	-

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-7-3-5-1	성신(단양)3(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0001	1.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-3-10-1	성신(단양)3(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-7-3-10-2		0.00070	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00007	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00008	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-5-1	성신(단양)-1-D(pH5) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00049	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-5-3		0.00031	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-10-1	성신(단양)-1-D(pH10) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00032	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-7-1-D-10-3		0.00032	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-5-1	한일(단양)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00005	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00005	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-10-1	한일(단양)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-10-2		0.00022	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-8-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-5-1	라파즈한라(옥계)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-10-1	라파즈한라(옥계)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0003	2.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-10-2		0.00038	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	0.00005	ND	-	ND	ND	0.00
	E-9-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-5-1	고려(장성)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-5-2		0.00016	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-10-1	고려(장성)(pH10)	0.00038	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-10-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-11-1-5-1	중국(산동)1(pH5)	0.00028	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-5-2		0.00031	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-5-3		0.00024	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-10-1	중국(산동)1(pH10)	0.00030	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0004	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-10-2		0.00037	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0004	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-10-3		0.00022	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-2-5-1	중국(산동)2(pH5)	0.00034	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-2-5-2		0.00018	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-2-5-3		0.00016	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-2-10-1	중국(산동)2(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-2-10-2		0.00026	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	0.00004	0.33	ND	ND	0.00
	E-11-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-3-5-1	중국(산동)3(pH5)	0.00036	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-3-5-2		0.00021	ND	-	ND	ND	0.00	0.00006	ND	-	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-3-5-3		0.00019	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-3-10-1	중국(산동)3(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-3-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-5-1	중국(산동)-1-D(pH5) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00025	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-5-2		0.00037	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-10-1	중국(산동)-1-D(pH10) (플라이애쉬+고로슬래그)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-11-1-D-10-3		0.00042	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00005	ND	-	ND	ND	0.00
	E-12-0-5-1	중국(지동)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00007	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-12-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00007	ND	-	0.0001	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-12-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00008	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-12-0-10-1	중국(지동)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0004	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-12-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-12-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공시체 (E)	E-13-0-5-1	중국(안후이콘치)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-13-0-5-2		0.00015	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-13-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-13-0-10-1	중국(안후이콘치)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-13-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-13-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-5-1	일본(Sumitomo Osaka)1(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-10-1	일본(Sumitomo Osaka)1(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	0.001	ND	-
	E-14-1-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-2-5-1	일본(Sumitomo Osaka)2(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-14-2-5-3		0.00031	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-2-10-1	일본(Sumitomo Osaka)2(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-2-10-3		0.00022	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-5-1	일본(Sumitomo Osaka)3(pH5)	0.00020	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-10-1	일본(Sumitomo Osaka)3(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-10-2		0.00019	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-5-1	일본(Sumitomo Osaka)-1-D(pH5) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00028	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-5-2		0.00044	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-5-3		0.00029	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-10-1	일본(Sumitomo Osaka)-1-D(pH10) (플라이애쉬+고로슬래그)	0.00032	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-14-1-D-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공 시 체 (E)	E-15-0-5-1	일본(Denki Kagaku)(pH5)	0.00036	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00009	ND	-	ND	ND	0.00
	E-15-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00004	ND	-	ND	ND	0.00
	E-15-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-15-0-10-1	일본(Denki Kagaku)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	E-15-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-15-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-5-1	일본1(Tokuyama) (pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00015	-	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-10-1	일본1(Tokuyama) (pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-16-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-5-1	일본2(Ube Mitsubishi)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00008	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00010	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.00022	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-10-1	일본2(Ube Mitsubishi)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-17-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-5-1	일본3(Nittetsu) (pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-10-1	일본3(Nittetsu) (pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-18-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-5-1	일본4(Lafarge Aso)(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00007	ND	-	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-10-1	일본4(Lafarge Aso)(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-19-0-10-3		ND	ND	ND	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0001	0.00	ND	0.00010	-	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공 시 체 (E)	E-20-0-5-1	일본5(Taiheiyo) (pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.00002	ND	-	ND	ND	0.00
	E-20-0-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-20-0-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-20-0-10-1	일본5(Taiheiyo) (pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-20-0-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	E-20-0-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
폐 벽 돌 (B)	B-1-5-1	서울 성북구 동소문동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	0.00003	-	0.002	0.001	0.58
	B-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	0.0004	1.20	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	ND	0.00	0.001	0.004	1.96
	B-1-10-1	서울 성북구 동소문동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	0.001	-
	B-1-10-2		ND	0.00015	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.005	-
	B-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	ND	0.00	ND	0.001	-
	B-2-5-1	경기 김포시 고촌면(pH5)	0.00016	ND	-	0.033	ND	-	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	0.00003	ND	-	ND	ND	0.00
	B-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0002	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-2-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0006	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-2-10-1	경기 김포시 고촌면(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0004	2.22	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.0001	0.0002	0.64	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-3-5-1	서울 성북구 길음동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	0.001	-
	B-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0005	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	0.00009	-	ND	ND	0.00
	B-3-10-1	서울 성북구 길음동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	0.002	-
	B-3-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-4-5-1	서울 성북구 정릉동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-4-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-4-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0006	-	ND	0.00009	-	ND	ND	0.00
	B-4-10-1	서울 성북구 정릉동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-4-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.003	-
	B-4-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
폐 벽 돌 (B)	B-5-5-1	서울 성북구 용두동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-5-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.002	-
	B-5-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0004	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-5-10-1	서울 성북구 용두동(pH10)	0.00019	ND	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	B-5-10-2		0.00016	0.00031	0.94	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.002	-
	B-5-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
폐콘크리트 (C)	C-1-5-1	서울 성북구 동소문동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-1-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-1-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	0.00003	-	ND	ND	0.00
	C-1-10-1	서울 성북구 동소문동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-1-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-1-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-2-5-1	경기 김포시 고촌면(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-2-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-2-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0003	-	ND	0.00003	-	ND	ND	0.00
	C-2-10-1	경기 김포시 고촌면(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-2-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-2-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-5-1	서울 성북구 길음동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-10-1	서울 성북구 길음동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-3-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-5-1	서울 성북구 정릉동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-10-1	서울 성북구 정릉동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-4-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		기준치(㎎/L)	0.0015			0.13			0.0005			0.001			0.0002			0.01
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
폐콘크리트 (C)	C-5-5-1	서울 성북구 용두동(pH5)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0004	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-5-5-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-5-5-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0001	-	ND	0.00005	-	ND	ND	0.00
	C-5-10-1	서울 성북구 용두동(pH10)	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-5-10-2		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00
	C-5-10-3		ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	0.0002	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00

□ 일본시멘트분석법에 의한 용출분석결과 (단위 : ㎎/㎏)                             (A:요업기술원, B:한국화학시험연구원)

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			Cr6+
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
시 멘 트 (A)	A-1-1	현대(영월)1	-			-			-			-			-			10.6	10.7	0.01
	A-1-2	현대(영월)2	-			-			-			-			-			10.2	12.5	0.23
	A-1-3	현대(영월)3	-			-			-			-			-			10.2	11.5	0.13
	A-2-0	현대(단양)	-			-			-			-			-			11.6	14.0	0.21
	A-3-0	아세아(제천)	-			-			-			-			-			6.1	4.8	0.27
	A-4-0	동양(삼척)	-			-			-			-			-			15.2	12.8	0.19
	A-5-1	쌍용(동해)1	-			-			-			-			-			16.6	19.5	0.17
	A-5-2	쌍용(동해)2	-			-			-			-			-			16.8	19.0	0.13
	A-5-3	쌍용(동해)3	-			-			-			-			-			16.9	19.3	0.14
	A-6-0	쌍용(영월)	-			-			-			-			-			10.5	11.3	0.08
	A-7-1	성신(단양)1	-			-			-			-			-			9.2	11.5	0.25
	A-7-2	성신(단양)2	-			-			-			-			-			9.5	11.2	0.18
	A-7-3	성신(단양)3	-			-			-			-			-			10.3	10.9	0.06
	A-8-0	한일(단양)	-			-			-			-			-			10.3	11.7	0.14
	A-9-0	라파즈한라(옥계)	-			-			-			-			-			8.9	9.3	0.04
	A-10-0	고려(장성)	-			-			-			-			-			15.6	17.3	0.11
	A-11-1	중국(산동)1	-			-			-			-			-			8.7	6.8	0.28
	A-11-2	중국(산동)2	-			-			-			-			-			8.1	6.5	0.25
	A-11-3	중국(산동)3	-			-			-			-			-			8.1	10.0	0.23
	A-12-0	중국(지동)	-			-			-			-			-			10.1	15.4	0.52
	A-13-0	중국(안후이콘치)	-			-			-			-			-			8.9	9.5	0.07
	A-14-1	일본(Sumitomo Osaka)1	-			-			-			-			-			7.5	8.9	0.19
	A-14-2	일본(Sumitomo Osaka)2	-			-			-			-			-			7.1	8.9	0.25
	A-14-3	일본(Sumitomo Osaka)3	-			-			-			-			-			7.0	8.8	0.26
	A-15-0	일본(Denki Kagaku)	-			-			-			-			--			8.5	9.5	0.12
	A-16-0	일본1(Tokuyama)	-			-			-			-			-			6.6	6.6	0.00
	A-17-0	일본2(Ube Mitsubishi)	-			-			-			-			-			9.7	12.4	0.28
	A-18-0	일본3(Nittetsu)	-			-			-			-			-			12.2	15.8	0.30
	A-19-0	일본4(Lafarge Aso)	-			-			-			-			-			11.1	14.2	0.28
	A-20-0	일본5(Taiheiyo)																7.9	10.3	0.30

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			Cr6+
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
크롬함유기준적정성(G)	G-1-7	시멘트(아세아)	-			-			-			-			-			14.4	17.5	0.22
	G-2-6	시멘트(성신)	-			-			-			-			-			6.0	10.2	0.70
	G-3-5	시멘트(동양)	-			-			-			-			-			15.4	23.5	0.53
	G-4-5	시멘트(쌍용,동해)	-			-			-			-			-			11.7	16.2	0.38

□ EPA 3051법에 의한 함량분석결과 (단위 : ㎎/㎏)                                      (A:요업기술원, B:한국화학시험연구원)

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
시 멘 트 (A)	A-1-1	현대(영월)1	160.37	173.88	0.08	66.397	69.032	0.04	2.903	2.514	0.15	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	27.08	27.97	0.03
	A-1-2	현대(영월)2	159.07	161.89	0.02	64.770	74.759	0.15	2.868	3.081	0.07	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	27.36	24.51	0.12
	A-1-3	현대(영월)3	158.70	166.86	0.05	62.157	68.555	0.10	2.866	2.265	0.27	11.80	11.88	0.01	ND	ND	0.00	26.53	27.20	0.03
	A-2-0	현대(단양)	93.09	102.78	0.10	63.127	68.230	0.08	2.831	1.223	1.31	25.33	21.13	0.20	ND(0.1)	0.0497	-	37.85	40.99	0.08
	A-3-0	아세아(제천)	119.57	134.15	0.12	103.923	115.270	0.11	2.946	3.190	0.08	8.00	8.40	0.05	ND	ND	0.00	44.84	39.27	0.14
	A-4-0	동양(삼척)	90.78	112.08	0.23	50.390	51.153	0.02	1.881	2.252	0.20	14.41	18.58	0.29	ND	ND	0.00	54.51	56.10	0.03
	A-5-1	쌍용(동해)1	79.00	90.85	0.15	86.797	95.585	0.10	1.923	2.090	0.09	12.01	12.74	0.06	ND	ND	0.00	51.19	56.29	0.10
	A-5-2	쌍용(동해)2	78.73	89.38	0.14	80.237	94.342	0.18	1.895	3.378	0.78	12.99	13.10	0.01	ND	ND	0.00	50.74	54.26	0.07
	A-5-3	쌍용(동해)3	73.22	71.94	0.02	75.230	77.374	0.03	1.737	1.253	0.39	12.42	13.86	0.12	ND	ND	0.00	46.69	42.58	0.10
	A-6-0	쌍용(영월)	60.94	61.87	0.02	59.407	68.480	0.15	0.823	1.031	0.25	7.45	9.45	0.27	ND	ND	0.00	21.36	18.13	0.18
	A-7-1	성신(단양)1	93.00	104.35	0.12	89.780	108.132	0.20	1.997	1.764	0.13	9.55	11.14	0.17	ND	ND	0.00	18.13	16.18	0.12
	A-7-2	성신(단양)2	93.35	93.74	0.00	89.743	108.164	0.21	2.016	1.761	0.14	8.79	9.79	0.11	ND	ND	0.00	18.30	16.56	0.11
	A-7-3	성신(단양)3	88.52	100.24	0.13	86.973	105.465	0.21	1.892	1.872	0.01	9.09	10.91	0.20	ND	ND	0.00	17.78	15.87	0.12
	A-8-0	한일(단양)	21.01	26.90	0.28	8.566	11.320	0.32	ND(0.4)	0.893	-	3.20	5.19	0.62	ND	ND	0.00	20.23	20.81	0.03
	A-9-0	라파즈한라(옥계)	206.13	209.19	0.01	152.867	161.724	0.06	4.815	4.598	0.05	19.97	19.80	0.01	ND	ND	0.00	19.24	16.79	0.15
	A-10-0	고려(장성)	28.21	26.64	0.06	4.036	3.195	0.26	ND	ND	0.00	4.29	ND(5)	-	ND	ND	0.00	22.02	19.93	0.10
	A-11-1	중국(산동)1	119.60	129.11	0.08	21.650	30.005	0.39	1.387	0.947	0.46	39.19	32.09	0.22	ND	ND	0.00	11.05	11.21	0.01
	A-11-2	중국(산동)2	111.80	128.58	0.15	18.383	25.476	0.39	1.254	0.660	0.90	39.55	38.72	0.02	ND	ND	0.00	10.49	11.17	0.06
	A-11-3	중국(산동)3	125.77	137.07	0.09	21.013	28.056	0.34	1.460	3.082	1.11	41.34	35.69	0.16	ND	ND	0.00	11.16	11.64	0.04
	A-12-0	중국(지동)	8.01	9.11	0.14	7.215	4.593	0.57	ND(0.4)	0.347	-	1.14	ND(5)	-	ND	ND	0.00	92.94	90.76	0.02
	A-13-0	중국(안후이콘치)	106.77	109.28	0.02	72.687	84.865	0.17	2.176	1.231	0.77	37.92	41.93	0.11	ND	ND	0.00	30.67	28.10	0.09
	A-14-1	일본(Sumitomo Osaka)1	39.91	42.65	0.07	16.133	24.183	0.50	0.938	2.045	1.18	12.68	15.45	0.22	ND	ND	0.00	33.92	29.93	0.13
	A-14-2	일본(Sumitomo Osaka)2	38.39	34.90	0.10	12.692	18.680	0.47	0.791	2.129	1.69	12.81	14.79	0.15	ND	ND	0.00	29.30	27.14	0.08
	A-14-3	일본(Sumitomo Osaka)3	20.71	31.54	0.52	32.253	29.791	0.08	0.559	2.004	2.58	13.82	13.54	0.02	ND	ND	0.00	28.96	27.53	0.05
	A-15-0	일본(Denki Kagaku)	39.15	37.73	0.04	153.133	144.748	0.06	2.508	4.928	0.96	20.69	21.62	0.04	ND	ND	0.00	53.34	50.78	0.05
	A-16-0	일본1(Tokuyama)	42.20	53.07	0.26	150.867	161.708	0.07	2.035	3.442	0.69	23.54	21.43	0.10	ND	ND	0.00	48.08	42.51	0.13
	A-17-0	일본2(Ube Mitsubishi)	45.52	38.19	0.19	68.353	76.737	0.12	2.476	2.917	0.18	23.00	22.71	0.01	ND	ND	0.00	58.61	57.05	0.03
	A-18-0	일본3(Nittetsu)	46.81	54.04	0.15	29.547	39.901	0.35	2.887	2.264	0.28	15.09	15.18	0.01	ND	ND	0.00	95.16	93.22	0.02
	A-19-0	일본4(Lafarge Aso)	74.91	77.31	0.03	156.533	164.009	0.05	2.843	2.392	0.19	24.63	22.33	0.10	0.3047	0.3646	0.20	52.31	49.33	0.06
	A-20-0	일본5(Taiheiyo)	30.72	43.14	0.40	63.437	71.158	0.12	2.388	2.650	0.11	7.94	7.71	0.03	ND	ND	0.00	53.87	50.04	0.08

※ 분석값에서 ND 옆 괄호안의 수치는 공시험값과 희석배율을 반영한 실제 불검출 농도.

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
폐 벽 돌 (B)	B-1-1	서울 성북구 동소문동	17.06	13.15	0.30	92.487	75.296	0.23	ND	ND	0.00	23.70	20.19	0.17	ND	ND	0.00	9.78	15.26	0.56
	B-2-1	경기 김포시 고촌면	145.33	113.86	0.28	43.680	50.879	0.16	ND	ND	0.00	14.80	10.07	0.47	ND	ND	0.00	45.65	39.01	0.17
	B-3-1	서울 성북구 길음동	38.70	30.50	0.27	40.380	31.005	0.30	0.779	ND(0.4)	-	3.32	ND(5)	-	ND	ND	0.00	6.98	9.29	0.33
	B-4-1	서울 성북구 정릉동	59.42	38.18	0.56	4.793	6.698	0.40	0.808	ND(0.4)	-	5.41	ND(5)	-	ND	ND	0.00	9.72	13.96	0.44
	B-5-1	서울 성북구 용두동	57.72	35.49	0.63	10.038	13.717	0.37	ND	ND	0.00	5.53	5.53	0.00	ND	ND	0.00	17.93	17.07	0.05
폐콘크리트(C)	C-1-1	서울 성북구 동소문동	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	3.16	ND(5)	-	ND	ND	0.00	17.55	22.54	0.28
	C-2-1	경기 김포시 고촌면	34.73	31.03	0.12	ND	ND	0.00	0.957	ND(0.4)	-	13.51	11.75	0.15	ND	ND	0.00	23.12	22.19	0.04
	C-3-1	서울 성북구 길음동	12.44	8.56	0.45	25.707	28.610	0.11	ND	ND	0.00	7.75	ND(5)	-	ND	ND	0.00	11.77	13.21	0.12
	C-4-1	서울 성북구 정릉동	15.35	20.42	0.33	17.717	20.579	0.16	ND	ND	0.00	3.33	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0604	-	16.30	15.62	0.04
	C-5-1	서울 성북구 용두동	14.19	8.23	0.72	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	3.76	ND(5)	-	ND	ND	0.00	17.30	20.51	0.19
콘크리트(D)주·부원료	D-1	모래	ND	ND	0.00	10.977	12.947	0.18	ND	ND	0.00	1.61	ND(5)	-	ND	ND	0.00	5.10	4.28	0.19
	D-2	플라이애쉬	ND	ND	0.00	16.641	14.783	0.13	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	22.66	23.13	0.02
	D-3	고로슬래그	9.12	9.34	0.02	23.593	23.596	0.00	0.495	ND(0.4)	-	ND(0.8)	1.99	-	ND	ND	0.00	23.94	25.51	0.07
공 시 체 (E)	E-1-1-1	현대(영월)1	58.41	49.33	0.18	30.893	24.268	0.27	1.111	1.361	0.23	5.25	7.56	0.44	ND	ND	0.00	10.58	9.00	0.18
	E-1-2-1	현대(영월)2	58.90	48.54	0.21	30.403	25.321	0.20	1.092	1.897	0.74	5.46	7.85	0.44	ND	ND	0.00	10.76	8.65	0.24
	E-1-3-1	현대(영월)3	52.46	37.87	0.39	28.360	23.027	0.23	1.014	2.021	0.99	4.60	7.05	0.53	ND	ND	0.00	10.06	8.58	0.17
	E-1-1-D-1	현대(영월)1-D (플라이애쉬+고로슬래그)	32.78	35.70	0.09	13.840	19.561	0.41	ND(0.4)	1.580	-	3.24	6.83	1.11	ND	ND	0.00	6.76	9.00	0.33
	E-2-0-1	현대(단양)	38.30	26.45	0.45	56.773	26.062	1.18	1.177	1.857	0.58	10.38	13.49	0.30	ND	ND	0.00	16.15	11.76	0.37
	E-3-0-1	아세아(제천)	44.21	35.15	0.26	41.873	32.109	0.30	1.062	1.804	0.70	3.92	6.27	0.60	ND	ND	0.00	16.79	12.63	0.33
	E-4-0-1	동양(삼척)	35.52	28.64	0.24	16.340	13.934	0.17	0.811	1.426	0.76	6.14	8.82	0.44	ND	ND	0.00	21.29	16.69	0.28
	E-5-1-1	쌍용(동해)1	20.91	24.21	0.16	26.440	27.516	0.04	ND(0.4)	1.178	-	5.12	7.72	0.51	ND	ND	0.00	12.70	13.21	0.04
	E-5-2-1	쌍용(동해)2	30.74	20.92	0.47	31.673	29.382	0.08	0.810	1.873	1.31	5.88	8.17	0.39	ND	ND	0.00	19.84	13.81	0.44
	E-5-3-1	쌍용(동해)3	22.82	19.73	0.16	36.745	30.321	0.21	ND(0.4)	1.063	-	5.33	7.88	0.48	ND	ND	0.00	14.86	15.02	0.01
	E-5-1-D-1	쌍용(동해)-1-D (플라이애쉬+고로슬래그)	18.47	14.01	0.32	22.630	22.833	0.01	ND(0.4)	1.480	-	5.92	7.32	0.24	ND	ND	0.00	12.86	13.77	0.07
	E-6-0-1	쌍용(영월)	36.84	22.40	0.64	35.593	33.985	0.05	ND(0.4)	1.676	-	3.52	6.04	0.72	ND	ND	0.00	14.09	11.05	0.28
	E-7-1-1	성신(단양)1	56.54	40.09	0.41	59.243	52.583	0.13	1.288	1.735	0.35	4.56	6.50	0.43	ND	ND	0.00	12.33	8.70	0.42
	E-7-2-1	성신(단양)2	61.31	46.21	0.33	56.613	52.630	0.08	1.402	2.005	0.43	5.64	8.33	0.48	ND	ND	0.00	13.08	10.31	0.27
	E-7-3-1	성신(단양)3	55.09	38.47	0.43	54.087	50.536	0.07	1.275	1.861	0.46	4.16	6.75	0.62	ND	ND	0.00	12.89	10.12	0.27

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
공 시 체 (E)	E-7-1-D-1	성신(단양)-1-D (플라이애쉬+고로슬래그)	33.42	34.57	0.03	37.703	45.971	0.22	0.763	1.513	0.98	3.38	6.12	0.81	0.0977	ND(0.1)	-	8.00	8.26	0.03
	E-8-0-1	한일(단양)	8.88	9.97	0.12	18.455	17.103	0.08	ND	ND	0.00	1.73	ND(5)	-	ND	ND	0.00	9.59	8.95	0.07
	E-9-0-1	라파즈한라(옥계)	128.73	138.18	0.07	70.333	77.978	0.11	1.984	2.947	0.49	6.23	10.82	0.74	ND	ND	0.00	9.42	10.11	0.07
	E-10-0-1	고려(장성)	8.85	8.84	0.00	8.130	7.905	0.03	ND(0.4)	1.156	-	1.75	ND(5)	-	ND	ND	0.00	10.39	10.32	0.01
	E-11-1-1	중국(산동)1	54.42	49.62	0.10	25.283	20.068	0.26	0.721	1.528	1.12	11.54	13.79	0.19	ND	ND	0.00	6.01	6.19	0.03
	E-11-2-1	중국(산동)2	54.36	58.38	0.07	21.543	21.351	0.01	0.716	1.543	1.16	11.75	13.84	0.18	ND	ND	0.00	7.19	6.74	0.07
	E-11-3-1	중국(산동)3	47.28	45.59	0.04	17.710	19.200	0.08	ND(0.4)	1.307	-	10.29	12.75	0.24	ND	ND	0.00	5.45	5.67	0.04
	E-11-1-D-1	중국(산동)-1-D (플라이애쉬+고로슬래그)	42.30	46.38	0.10	12.697	17.500	0.38	ND(0.4)	1.023	-	9.62	11.82	0.23	ND	ND	0.00	5.67	6.68	0.18
	E-12-0-1	중국(지동)	ND	ND	0.00	16.200	25.639	0.58	ND(0.4)	0.697	-	0.88	ND(5)	-	ND	ND	0.00	16.34	23.77	0.45
	E-13-0-1	중국(안후이콘치)	21.78	21.26	0.02	16.930	20.783	0.23	ND(0.4)	0.951	-	9.34	12.05	0.29	ND	ND	0.00	6.22	7.07	0.14
	E-14-1-1	일본(Sumitomo Osaka)1	ND	ND	0.00	9.288	12.727	0.37	ND(0.4)	1.196	-	2.59	ND(5)	-	ND	ND	0.00	7.44	8.83	0.19
	E-14-2-1	일본(Sumitomo Osaka)2	ND	ND	0.00	8.841	12.270	0.39	ND(0.4)	0.796	-	4.44	ND(5)	-	ND	ND	0.00	6.73	6.54	0.03
	E-14-3-1	일본(Sumitomo Osaka)3	20.76	20.78	0.00	5.629	9.541	0.69	ND(0.4)	1.023	-	3.04	ND(5)	-	ND	ND	0.00	7.04	7.61	0.08
	E-14-1-D-1	일본(Sumitomo Osaka)-1-D (플라이애쉬+고로슬래그)	ND(4)	3.66	-	8.921	11.863	0.33	ND(0.4)	0.870	-	3.19	ND(5)	-	ND	ND	0.00	8.87	11.23	0.27
	E-15-0-1	일본(Denki Kagaku)	9.91	11.21	0.13	31.793	38.548	0.21	ND(0.4)	1.546	-	4.03	ND(5)	-	ND	ND	0.00	11.61	11.44	0.01
	E-16-0-1	일본1(Tokuyama)	13.75	9.23	0.49	54.657	63.356	0.16	ND(0.4)	1.474	-	9.68	10.84	0.12	ND	ND	0.00	13.14	14.43	0.10
	E-17-0-1	일본2(Ube Mitsubishi)	8.74	9.84	0.13	30.373	36.904	0.22	ND(0.4)	1.210	-	6.62	ND(5)	-	ND	ND	0.00	16.11	17.79	0.10
	E-18-0-1	일본3(Nittetsu)	15.04	16.90	0.12	22.703	28.955	0.28	0.746	1.824	1.45	4.42	ND(5)	-	ND	ND	0.00	26.55	27.92	0.05
	E-19-0-1	일본4(Lafarge Aso)	20.60	25.19	0.22	55.720	65.254	0.17	0.850	1.754	1.06	8.55	11.30	0.32	0.1243	0.1163	0.07	14.37	15.34	0.07
	E-20-0-1	일본5(Taiheiyo)	9.80	11.70	0.19	131.467	149.641	0.14	1.562	2.806	0.80	56.13	49.01	0.15	ND	ND	0.00	15.21	16.98	0.12
시멘트원료,부원료,보조연료 (F)	F-1-1	석회석	14.49 [15.05]	18.23	0.26	16.993 [43.153]	14.081	0.21	ND [ND]	ND	0.00	1.63	ND(5)	-	ND	ND	0.00	21.35 [9.90]	22.26	0.04
	F-1-2	규석	3.97	3.55	0.12	10.690	9.197	0.16	ND	ND	0.00	3.77	ND(5)	-	ND	ND	0.00	187.23	211.23	0.13
	F-1-3	경석	186.20	221.34	0.19	84.957	81.421	0.04	ND	ND	0.00	18.67	15.53	0.20	0.1767	0.1805	0.02	107.70	124.69	0.16
	F-1-4	석탄재	8.31	9.62	0.16	52.487	47.100	0.11	ND	ND	0.00	2.57	ND(5)	-	ND	ND	0.00	14.40	17.30	0.20
	F-1-5	정수오니1	22.81	23.61	0.04	31.507	24.764	0.27	ND	ND	0.00	3.62	9.86	1.72	0.0803	ND(0.1)	-	35.18	37.29	0.06
	F-1-6	고로슬래그	12.19	13.87	0.14	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	1.12	ND(5)	-	ND	ND	0.00	35.63	35.89	0.01
	F-1-7	제강철	749.80	655.04	0.14	70.347	41.405	0.70	11.657	16.185	0.39	21.43	19.42	0.10	1.7253	1.2114	0.42	105.87	102.46	0.03

※[ ]는 요업기술원의 시험방법에 따른 결과값

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
시멘트 원료,부원료,보조연료 (F)	F-1-8	탈황석고	120.93	122.92	0.02	342.500	349.798	0.02	48.093	41.402	0.16	528.20	734.89	0.39	0.0853	0.0550	0.55	5.18	4.13	0.25
	F-1-9	마사토	ND	ND	0.00	8.011	3.300	1.43	ND	ND	0.00	0.93	ND(5)	-	ND	ND	0.00	4.02	5.28	0.31
	F-1-10	폐타이어	13.19	13.92	0.06	21.830	19.000	0.15	0.521	ND(0.4)	-	1.27	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0617	-	4.45	10.22	1.30
	F-2-1	석회석	13.34 [15.17]	9.06	0.47	ND [13.676]	ND	0.00	ND [ND]	ND	0.00	1.40	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0687	-	14.30 [5.51]	15.59	0.09
	F-2-2	규석	ND	ND	0.00	7.048	2.746	1.57	ND	ND	0.00	1.23	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0547	-	18.19	20.16	0.11
	F-2-3	경석	9.03	6.88	0.31	25.187	25.800	0.02	ND	ND	0.00	6.73	6.06	0.11	0.1837	0.2344	0.28	15.89	16.49	0.04
	F-2-4	납석	30.52	37.51	0.23	23.517	21.873	0.08	ND	ND	0.00	29.87	24.05	0.24	ND(0.1)	0.0793	-	26.24	29.83	0.14
	F-2-5	제강슬래그	1015.00	1076.00	0.06	107.400	122.486	0.14	5.702	10.698	0.88	16.80	20.03	0.19	0.2040	0.3099	0.52	79.43	86.78	0.09
	F-2-6	오니류	11.28	16.42	0.46	4.378	3.154	0.39	ND	ND	0.00	302.83	509.97	0.68	ND	ND	0.00	15.80	18.58	0.18
	F-2-7	탈황석고	13.01	22.35	0.72	7.465	6.446	0.16	ND	ND	0.00	7.70	6.77	0.14	0.1990	0.2050	0.03	5.83	7.69	0.32
	F-2-8	수재슬래그	ND(4)	4.56	-	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	55.88	61.65	0.10
	F-2-9	크린철	2426.00	2989.16	0.23	3560.000	3874.457	0.09	49.733	64.316	0.29	203.60	325.26	0.60	0.0897	0.1744	0.94	142.57	149.37	0.05
	F-2-10	플라이애쉬	14.58	16.82	0.15	25.307	22.323	0.13	0.840	ND(0.4)	-	29.33	41.29	0.41	0.0183	0.1125	5.15	67.09	71.28	0.06
	F-3-1	석회석	8.38 [10.66]	10.39	0.24	13.130 [21.887]	9.496	0.38	ND [ND]	ND	0.00	1.57	ND(5)	-	ND	ND	0.00	63.08 [10.34]	71.56	0.13
	F-3-2	규석	6.90	7.16	0.04	11.140	6.179	0.80	ND	ND	0.00	3.73	ND(5)	-	ND	ND	0.00	166.57	171.88	0.03
	F-3-3	점토	8.40	7.28	0.15	42.387	37.726	0.12	ND	ND	0.00	6.50	5.22	0.25	0.0207	ND(0.1)	-	50.96	62.63	0.23
	F-3-4	석탄재	21.21	26.02	0.23	38.570	35.186	0.10	ND	ND	0.00	5.90	ND(5)	-	0.0187	0.0875	3.68	17.64	17.82	0.01
	F-3-5	제강슬래그	13.49	11.34	0.19	15.440	13.938	0.11	ND	ND	0.00	0.95	ND(5)	-	ND	ND	0.00	820.57	921.20	0.12
	F-3-6	경석	21.27	16.91	0.26	55.903	63.000	0.13	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	0.1077	0.1691	0.57	13.41	12.70	0.06
	F-3-7	화학석고	ND	ND	0.00	14.180	11.879	0.19	ND	ND	0.00	2.17	ND(5)	-	0.5663	0.8879	0.57	9.24	10.78	0.17
	F-3-8	고로슬래그	ND(4)	1.40	-	18.867	13.847	0.36	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	ND	ND	0.00	101.93	98.83	0.03
	F-3-9	오니	ND	ND	0.00	19.153	18.258	0.05	ND	ND	0.00	2.73	ND(5)	-	ND	ND	0.00	36.64	39.08	0.07
	F-3-10	폐타이어	13.40	11.47	0.17	26.787	40.240	0.50	ND	ND	0.00	0.83	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0900	-	7.45	6.00	0.24
	F-4-1	석회석	14.08 [9.77]	15.78	0.12	21.743 [28.333]	13.007	0.67	ND [ND]	ND	0.00	4.17	ND(5)	-	ND	ND	0.00	17.25 [17.27]	21.55	0.25
	F-4-2	규석	112.80	112.56	0.00	29.007	21.575	0.34	ND	ND	0.00	66.20	90.98	0.37	1.9663	1.8387	0.07	170.73	182.26	0.07
	F-4-3	석탄재	ND	ND	0.00	25.200	23.605	0.07	0.423	ND(0.4)	-	18.10	17.88	0.01	0.2513	0.2930	0.17	12.86	13.53	0.05
	F-4-4	철슬래그	1509.67	1570.60	0.04	3080.000	3046.943	0.01	35.433	41.004	0.16	316.90	476.99	0.51	0.2777	0.1873	0.48	331.00	303.52	0.09
	F-4-5	폐주물사	82.56	99.93	0.21	246.233	287.974	0.17	0.517	ND(0.4)	-	4.63	11.49	1.48	ND(0.1)	0.0755	-	240.17	299.51	0.25
	F-4-6	탈황석고/중화석고	12.66	15.00	0.18	28.610	20.936	0.37	1.626	ND(0.4)	-	1.80	ND(5)	-	0.4873	0.4474	0.09	9.08	10.21	0.12
	F-4-7	폐타이어	22.40	10.10	1.22	28.293	33.456	0.18	0.869	ND(0.4)	-	0.97	ND(5)	-	ND(0.1)	0.0980	-	7.57	7.08	0.07

※[ ]는 요업기술원의 시험방법에 따른 결과값

구분	코 드	중금속	Pb			Cu			Cd			As			Hg			t-Cr
		시료명	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이	A	B	차이
크롬함유기준적정성(G)	G-1-1	정수오니2	-			-			-			-			-			63.73	76.20	0.20
	G-1-2	마사토	-			-			-			-			-			43.09	53.22	0.24
	G-1-3	유연탄	-			-			-			-			-			14.64	13.99	0.05
	G-1-4	클링커	-			-			-			-			-			74.54	86.12	0.16
	G-1-5	화학석고	-			-			-			-			-			8.62	11.30	0.31
	G-1-6	동슬래그	-			-			-			-			-			360.00	340.11	0.06
	G-1-7	시멘트	-			-			-			-			-			50.68	59.65	0.18
	G-2-1	화학석고	-			-			-			-			-			7.89	9.86	0.25
	G-2-2	클링커	-			-			-			-			-			54.20	55.79	0.03
	G-2-3	유연탄	-			-			-			-			-			44.28	31.50	0.41
	G-2-4	WDF	-			-			-			-			-			20.51	16.72	0.23
	G-2-5	폐합성수지	-			-			-			-			-			678.43	738.62	0.09
	G-2-6	시멘트	-			-			-			-			-			26.79	31.47	0.17
	G-3-1	철슬래그(혼합)	-			-			-			-			-			728.77	610.80	0.19
	G-3-2	탈황석고	-			-			-			-			-			42.12	42.51	0.01
	G-3-3	유연탄(러시아)	-			-			-			-			-			12.49	9.36	0.33
	G-3-4	클링커	-			-			-			-			-			118.20	139.62	0.18
	G-3-5	시멘트	-			-			-			-			-			69.31	80.57	0.16
	G-4-1	철슬래그	-			-			-			-			-			330.00	402.74	0.22
	G-4-2	유연탄	-			-			-			-			-			12.73	14.78	0.16
	G-4-3	WDF	-			-			-			-			-			13.15	19.04	0.45
	G-4-4	클링커	-			-			-			-			-			60.02	58.54	0.03
	G-4-5	시멘트	-			-			-			-			-			48.38	54.08	0.12

※F,G-1(아세아시멘트), F,G-2(성신시멘트), F,G-3(동양시멘트), F,G-4(쌍용시멘트, 동해)

< 붙임 2 >

시멘트 소성로 관리개선 민․관협의회 현황

소 속		직 책	성 명	비 고
정 부 (3)	환 경 부	과 장	최 종 원
	국립환경과학원	과 장	권 오 상
	국립환경과학원	과 장	오 길 종
전 문 가 (13)	아 주 대 학 교	교 수	장 재 연	의장
	서 울 대 학 교	교 수	조 희 찬
	연 세 대 학 교	교 수	서 용 칠
	이화여자대학교	교 수	하 은 희
	군 산 대 학 교	교 수	이 승 헌
	수 원 대 학 교	교 수	최 우 진
	전 주 대 학 교	교 수	박 현 서
	서 울 대 학 교	교 수	최 경 호
	한 양 대 학 교	교 수	신 성 우
	연 세 대 학 교	교 수	변 근 주
	한 양 대 학 교	교 수	김 윤 신
	화학시험연구원	과 장	서 보 석
	환경사회연구소	국 장	신 예 섭
업 계(1)	양 회 협 회	상 무	차 춘 수
지역주민 (2)	제 천 시	주 민	박 광 호
	영 월 군	주 민	최 병 성
시민단체 (3)	환 경 정 의	부 장	고 정 근
	자원순환연대	처 장	김 미 화
	환경운동연합	국 장	임 지 애

< 붙임 3 >

그간 민․관협의회 추진경과

□ 민․관협의회 구성('07.12.24)

□ 명칭 : “시멘트 소성로 관리개선을 위한 민․관협의회”

□ 협의회 구성

- 의장 : 아주대학교 장재연 교수

- 위원 : 정부(환경부 산업폐기물과장 등), 전문가, 시민단체, 시멘트 업계, 지역주민 등 22명

□ 그동안 주요 운영경과 및 향후계획

□ '07.10.24일 민·관협의회를 구성, 이후 현재까지 총 6차례에 걸쳐 회의 개최

- 1차 : 정부 개선대책 검토

- 2차 : 시멘트 중금속 정밀조사 계획

- 3차 : 비산먼지 관리실태 조사계획

- 4차 : 향후 중점논의 의제, 외국 사례 발표

- 5차 : 시멘트 공장 주변지역 주민건강조사, 환경영향조사 결과(안) 토의

- 6차 : 주민건강조사 결과, 중금속 합동조사결과, 소성로 환경관리 개선계획(안) 토의

※ 향후 중점논의 의제 : 붙임

□ 국내 시멘트 공장 현지방문('08.1.15) 및 일본 시멘트 공장 방문('08.1.28 ～31)으로 비교 조사 실시

□ 향후 시멘트 소성로 환경관리 개선계획안을 마련

- '08. 5월 중 주민건강조사 결과 주민설명회 및 발표 예정

⇒ 동 논의결과, 조사결과 등을 반영하여 세부 개선계획안을 마련