암성토시 유의사항

□ 목 적

절토부에 발생하는 암버럭을 이용하여 성토를 할 경우 암질의 입경, 다짐장비, 다짐방법, 다짐횟수등 효율적으로 암성토를 시공하고자 함.

□ 암성토 방법

◦ 성토부 기초지반 정리

- 성토부 기초지반은 벌개제근시 지표면에서 가능한한 바짝 붙도록 잘라야         하며 기타 불량한 물질은 제거하여야 한다.

- 기초지반 1m 높이마다 층따기를 실시하여야 한다.

- 암과 암사이의 공동 및 요철등이 없어야 하며 충분한 배수처리가 되고 동        결수가 없어야 한다.

- 정지된 성토기초 표면은 무게 10ton 이상의 진동로울러를 사용하여 최소 8        회 이상 다짐을 하여야 하며, 다짐중 융기(heaving)가 발생시 양질의 토사        로 치환한다.

◦ 암성토 시행

- 암의 최대 입경을 30cm 이하로 규정하며, 노체 완성면 60cm아래에 한하여        사용한다.

- 암버럭 상부에 일반토사를 성토하면 교통하중에 의한 진동 침투수등에 의        해, 세립자가 암버럭 사이의 공극으로 이동하여 침하가 발생될 가능성이         있으므로 암버럭 성토시는 매층마다 양질의 토사로 캡핑을 하여야 한다.

- 이암, 셰일, 응회암, 편암등 압축성이 큰 재료로 암버럭을 성토하고자 할         경우 현장 여건에 적합여부를 사전에 충분히 검토하여야 한다.

- 암버럭 성토시 재료의 입도분포를 양호하게 하여 재료분리를 최소화하여야        한다.

- 암버럭 성토시 한층의 두께는 30cm 이하로 하며, 연속적으로 평평하게 시        공하여야 한다.

◦ 다 짐

- 암버럭 성토시 반드시 824, 825Compactor, 브레이카 달린 백호우로 시공         하여야 한다.

- 다짐시 로울러 속도는 4.0km/hr을 초과하지 않아야 하며, 진동수가 1,000～        3,000rpm 사이에 작동하도록 한다.

- 소요지지력은 P.B.T 시험(평탄재하시험)에 의거 K30값이 15kg/cm2 이상이         되어야 한다.

◦ 암성토 재료시험

- 소요밀도 2t/m2이상, 간극비 0.4이하로 관리하며 비중, 흡수율, 마모율등

재료시험을 거쳐 적합한 재료를 사용한다